# 铂金直接加热系统 — 供料管单段计算理论模型

公式推导与数值方法 · v2.0

2026-08-07

Table of Contents

# 0 文档目的、范围与阅读方式

## 0.1 目的

本文给出「铂金直接通电加热单段」的完整数学模型。约束为：每一个进入程序的公式，都必须从第一性原理（守恒律与本构关系）推出，或明确标注为实验关联式并给出适用范围。任何未经推导、未标注来源的经验系数，均视为模型缺陷。

## 0.2 优化目标

在满足以下全部约束的前提下，使单段铂金质量 m 最小：

- 电流密度 J≤Jallow（纯铂连续 8–10 A/mm²，短时极限 15 A/mm²）

- 析晶 全程湿润壁温 T(x)≥Tliq+ΔTmargin

- 制造/操作 壁厚 t≥tmin

- 热稳定 恒流下热点不自放大

- 流动 压降在供料压头允许范围内

本工况使用周期约 1 年，蠕变与长期挥发减薄不进入约束，故本文不含蠕变模型。若周期延长至 3 年以上，需补充 Larson–Miller 蠕变项，届时 tmin 将由蠕变而非制造决定。

## 0.3 适用范围

| 项目 | 适用条件 | 越界后果 |
| --- | --- | --- |
| 几何 | 薄壁管 t/D<0.1；轴对称 | 需二维/三维解 |
| 温度 | 0 – 1500 °C（电阻率拟合区间） | 外插不可靠 |
| 材质 | 纯铂（99.95 以上） | Pt-Rh / ZGS 需换 ρe、k 数据 |
| 流态 | 层流，Re≪2300 | 湍流需换 Nu 关联式 |
| 电源 | 交流（无净法拉第迁移） | 直流需启用第 11 章 |
| 稳态 | 稳态；瞬态仅给时间常数 | 启停过程需瞬态解 |

# 1 符号表

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| A​ | 铂管导电截面积 | m² |
| Af​ | 法兰散热面积（双面 + 外缘） | m² |
| a​ | 空气热扩散率 | m²/s |
| cp​ | 比热容 | J/(kg·K) |
| dPt​ | 铂密度 =21450 | kg/m³ |
| F​ | 法拉第常数 =96485.33 | C/mol |
| hg​ | 管内壁—玻璃对流换热系数 | W/(m²·K) |
| hr, hc​ | 辐射、对流等效换热系数 | W/(m²·K) |
| I​ | 段电流（有效值） | A |
| J​ | 电流密度 =I/A | A/m² |
| k​ | 导热系数 | W/(m·K) |
| L​ | 加热段长度 | m |
| Lz​ | Lorenz 数 =2.44×10−8 | W·Ω/K² |
| ℓ​ | 热衰减长度 | m |
| m​ | 玻璃质量流量 | kg/s |
| MPt​ | 铂摩尔质量 =0.195084 | kg/mol |
| N​ | 法兰周向注流点数 | — |
| P​ | 功率 | W |
| Pi, Po​ | 内、外周长 | m |
| q″​ | 面热流密度 | W/m² |
| q′​ | 线热流密度（每米） | W/m |
| qv​ | 体积生热率 | W/m³ |
| ri, ro​ | 内、外半径 | m |
| R​ | 电阻 | Ω |
| Ra​ | 瑞利数 | — |
| S​ | 热稳定裕度 | — |
| t​ | 壁厚 | m |
| tf​ | 法兰厚度 | m |
| T​ | 金属温度 | °C 或 K |
| Tg​ | 玻璃主流温度 | °C |
| Tliq​ | 玻璃液相线温度 | °C |
| z​ | 铂溶解价态 | — |
| β​ | 线性化总散热系数 | W/(m·K) |
| ε​ | 半球全辐射率 | — |
| η​ | 玻璃动力粘度 | Pa·s |
| ν​ | 运动粘度 | m²/s |
| ρe​ | 电阻率 | Ω·m |
| ρg​ | 玻璃熔体电阻率 | Ω·m |
| σ​ | Stefan–Boltzmann =5.670374×10−8 | W/(m²·K⁴) |
| σe​ | 电导率 =1/ρe | S/m |
| τ​ | 热时间常数 | s |
| Φ​ | 法兰热自给率 | — |

# 2 基本假设及其量化依据

以下每条假设都给出可验证的量化依据，而非「工程惯例」。

### A1 管壁径向温度均匀（一维化的前提）

壁内导热为一维平板问题，温降为

ΔTradial=q″⋅tkPt  (2.1)

代入本工况典型值 q″=7.6×104 W/m²（裸管 1300 °C）、t=0.6 mm、kPt=85 W/(m·K)：

ΔTradial=7.6×104×6.0×10−485=0.54 K

相对于 1275 K 的总温差，径向温降为 0.04 %。故金属可视为沿径向等温，一维轴向模型成立。保温工况 q″ 更小，误差更小。

### A2 周向均匀（轴对称的前提）

成立的条件是电流沿周向均匀注入。若从 N 个离散点注流，不均匀度沿轴向按 exp(−Nx/r) 衰减（第 8.10 节严格推导），在 x>3r/N 处降至 5 % 以下。程序假定 x=0 处已均匀；若实际为 2 点或 4 点螺栓注流，须按 8.10 节单独校核。

### A3 稳态

金属热时间常数 τ≈7–110 s（第 7.5 节），玻璃侧 τ≈20 min。工艺稳定运行时间远大于此，稳态成立。

### A4 玻璃为不可压缩牛顿流体、层流充分发展

Re=ρg v Dη=2500×8.6×10−3×0.038430=2.75×10−2

Re≈0.03≪2300，为深度层流（实为 Stokes 流）。Hagen–Poiseuille 与 Nu≈3.66–4.7 均成立。

### A5 铂的电阻率仅依赖温度

忽略应力、晶粒尺寸、微量污染对 ρe 的影响。这一条在新件上成立；老化件（晶粒长大、Si 污染）的 ρe 会漂移，须以实测冷态电阻反标定。

### A6 辐射为漫灰表面、环境为大空间黑体

视角因子取 1。若管子被炉壁或相邻管件包围，须改用有效视角因子与围壁温度，否则高估散热。

# 3 材料本构关系

## 3.1 铂电阻率 ρe(T)

采用用户提供的实测拟合（0–1500 °C，16 个测点，SSE=0.0115 μΩ²·cm²）：

ρe(T)=ρ0 1+α(T−T0)+β(T−T0)2   (3.1)

ρ0=9.83 μΩ​⋅​cm=9.83×10−8 Ω​⋅​m, T0=0 ∘C

α=3.967841×10−3 K−1,  β=−5.84931×10−7 K−2

因 T0=0，式 (3.1) 简化为

ρe(T)=9.83×10−81+3.967841×10−3 T−5.84931×10−7 T2  [Ω​⋅​m]  (3.2)

验证（T=1000 °C）：

ρe=9.83×(1+3.967841−0.584931)=9.83×4.38291=43.08 μΩ​⋅​cm

实测值 43.1 μΩ·cm，偏差 0.05 %。全区间最大偏差约 0.02 μΩ·cm。该拟合可直接用于工程计算，无需修正。

## 3.2 电阻温度系数 TCR — 推导

定义 TCR 为电阻率的对数导数：

TCR(T)≡1ρedρedT  (3.3)

对式 (3.2) 求导：

dρedT=ρ0 (α+2βT)  (3.4)

代入定义：

TCR(T)=ρ0(α+2βT)ρ01+αT+βT2=α+2βT1+αT+βT2  (3.5)

在 T=1300 °C 处：

dρedT=9.83×10−8×3.967841×10−3−2×5.84931×10−7×1300=2.4054×10−10 Ω​⋅​mK

ρe=5.0817×10−7 Ω​⋅​m,  TCR=2.4054×10−105.0817×10−7=4.733×10−4 K−1  (3.6)

即 0.0473 %/K。两个直接工程用途：(a) 第 7.4 节的热稳定判据；(b) 可用整段电阻做温度反馈——电阻测量精度 0.01 % 对应温度分辨率约 0.21 K，无需额外热电偶。

## 3.3 铂的导热系数与比热

线性拟合（文献值，1300 °C 区间误差 < 3 %）：

kPt(T)=71.6+0.0106 T [W/(m·K)],  cp,Pt(T)=133+0.0135 T [J/(kg·K)]  (3.7)

dPt=21450 kg/m3

kPt 仅出现在轴向导热项与热衰减长度中，对总体热平衡影响很小，线性拟合足够。若换 Pt-Rh 合金，k 会降到纯铂的 40–60 %，ℓ∝k，必须替换。

## 3.4 Wiedemann–Franz 关系（校核用）

金属中电子同时输运电荷与热量，二者之比受 Wiedemann–Franz 定律约束：

kσe=k ρe=Lz T  (3.8)

Sommerfeld 理论值 Lz,0=2.44×10−8 W·Ω/K²。用本文物性反算 1573 K 处：

Lz=kρeT=85.4×5.0817×10−71573=2.76×10−8 W​⋅​Ω/K2

高于 Lz,0 约 13 %，差值来自声子导热贡献，属正常。式 (3.8) 的意义：任何既要导电又要隔热的构件都受此约束——不能靠改形状同时降低漏热并保持低电阻。本工况为空冷法兰，该约束以另一种形式出现，详见第 8.11 节。

## 3.5 空气物性（自然对流用）

kair(T)=1.5207×10−11T3−4.8574×10−8T2+1.0184×10−4T−3.9333×10−4

μair(T)=1.458×10−6 T1.5T+110.4  (Sutherland),  ρair(T)=101325287.05 T

ν=μρ,  Pr≈0.71,  a=νPr  (3.9)

T 为绝对温度 K，有效区间 250–1600 K。

# 4 电学模型

## 4.1 体积生热率 — 从微分形式欧姆定律推导

微分形式欧姆定律与电场定义（J、E 为矢量）：

J=σeE,  σe=1ρe  (4.1)

单位体积的电磁功率密度（Poynting 定理中的耗散项）为

qv=J⋅E  (4.2)

将式 (4.1) 代入消去 E：

qv=J⋅Jσe=|J|2σe

即

qv=ρe(T) J2 [W/m3]   (4.3)

这是全部后续推导的起点。注意 qv 与 J 成平方关系——这一条平方律是「法兰截面变大即失去发热能力」的根本原因（第 8 章）。

## 4.2 段电阻、线生热率与总功率

对等截面直管，电流沿轴向均匀分布，J=I/A：

R=ρeLA  (4.4)

qL≡qvA=ρeIA2A=I2ρeA [W/m]  (4.5)

P=qLL=I2ρeLA=I2R  (4.6)

式 (4.6) 即宏观焦耳定律，由式 (4.3) 导出而非假设，自洽。

## 4.3 比功率（每公斤铂能发多少瓦）

由式 (4.3)，单位质量的发热功率为

Pm=qvdPt=ρe(T) J2dPt [W/kg]  (4.7)

代入 1300 °C 的 ρe=5.0817×10−7 Ω​⋅​m：

| J [A/mm²] | qv [MW/m³] | 比功率 [W/kg] |
| --- | --- | --- |
| 8 （连续安全） | 32.5 | 1 516 |
| 10 （连续上限） | 50.8 | 2 369 |
| 15 （短时极限） | 114.3 | 5 330 |

## 4.4 质量方程 — 核心推导

设一段铂管须向系统供给功率 P。由式 (4.3)，在电流密度均匀的前提下

P=V​qv dV=ρeJ2V  (4.8)

其中 V 为铂的导电体积。铂质量 m=dPtV，故 V=m/dPt。代入式 (4.8)：

P=ρeJ2mdPt

解出 m：

m=dPt Pρe(T) J2   (4.9)

式 (4.9) 是本项目的目标函数。它说明：在电流密度被安全上限钳死（J=Jallow）、材料与温度确定（ρe 确定）的前提下，铂金质量与所需功率 P 成严格正比。

因供料管的 P 几乎全部用于补偿散热（玻璃焓增仅占百分之几，见第 5.2 节量级比较），故得到本项目的第一结论：

省铂金 ≡ 省热损失。二者是同一个量，比例系数为 dPt/(ρeJallow2)。

## 4.5 壁厚与电流密度的关系：J∝t−1/2

薄壁圆管的导电截面积（精确式）：

A=πDi2+t2−Di22=πt(Di+t)  (4.10)

给定功率 P、段长 L，由式 (4.6) 反解电流：

I=PR=PAρeL  (4.11)

故电流密度为

J=IA=1APAρeL=PρeLA  (4.12)

在薄壁极限 t≪Di 下 A≈πDit∝t，于是

J∝t−1/2 ⇔ t∝J−2   (4.13)

式 (4.13) 是程序中壁厚外层迭代的依据：若当前壁厚 t 算出的电流密度为 J，欲将其降至 Jallow，所需壁厚为 tnew=t (J/Jallow)2。该更新式在薄壁近似下是一步精确解，故迭代收敛极快（3–5 次）。

## 4.6 电学所需壁厚

把式 (4.12) 在 A=2πrmt 下反解 t（rm 为平均半径）：

telec=P′2πrmρeJallow2  (4.14)

其中 P′=P/L 为单位长度功率。设计壁厚取

tdesign=maxtelec, tmin  (4.15)

两者相等处定义临界热损失：

Pcross′=2πrmρeJallow2 tmin  (4.16)

工程含义：当 P′>Pcross′ 时，壁厚由电流密度决定，铂用量与热损失成正比，保温是有效杠杆；当 P′<Pcross′ 时，壁厚已降至制造下限，继续加保温不再省铂。式 (4.16) 给出保温投入的合理终点。

# 5 热学控制方程

## 5.1 金属侧一维稳态方程 — 微元法推导

取轴向位置 x 处、长度 dx 的管段作为控制体，其导电截面积 A、内周长 Pi=πDi、外周长 Po=πDo。稳态下能量守恒要求

流入−流出+生成−耗散=0

逐项写出：

  - 左端面轴向导入： Q(x)=−kAdTdxx

  - 右端面轴向导出： Q(x+dx)=Q(x)+dQdxdx

  - 焦耳生成（式 4.5）： qL dx=I2ρe(T)Adx

  - 外表面散失： qloss′(T) dx — 经保温层导出后由辐射 + 对流带走，见第 6 章

  - 内壁传给玻璃： hgPi(T−Tg) dx

代入守恒式，(a) 与 (b) 相减得 −dQdxdx：

−dQdxdx+qLdx−qloss′dx−hgPi(T−Tg)dx=0

两边除以 dx 并回代 Q=−kA dT/dx：

ddx​kAdTdx+I2ρe(T)A−qloss′(T)−hgPi (T−Tg)=0   (5.1)

式 (5.1) 是「通电肋片方程」。与经典肋片方程的唯一区别是多了一个与温度相关的内部热源项 I2ρe(T)/A —— 正是这一项的温度依赖性带来了第 7.4 节的热稳定问题。

注意 k、ρe、qloss′ 全部依赖 T，故式 (5.1) 为非线性二阶常微分方程，须数值求解（第 12 章）。

## 5.2 玻璃侧能量方程 — 推导

玻璃以质量流量 m 沿 +x 方向流动。取同一微元，忽略玻璃的轴向导热与粘性耗散，能量守恒为

mcp,gTg(x+dx)−mcp,gTg(x)=hgPi(T−Tg) dx

整理得一阶常微分方程：

m cp,g dTgdx=hgPi (T−Tg)   (5.2)

忽略玻璃轴向导热的依据（Peclet 数）：

Pe=ρgvDcp,gkg=2500×8.6×10−3×0.0384×13002≈537

Pe≫1，对流远大于轴向导热，忽略成立。

玻璃焓增与散热的量级比较（2 t/day，ΔTg=10 K）：

Pglass=mcp,gΔTg=0.0231×1300×10=300 W

Ploss=q′L=3710 W,  占比=3003710=8 %

印证第 4.4 节的结论：供料管（保温工况）的功率约 92 % 用于补偿散热。裸管工况下该比例超过 97 %。

## 5.3 边界条件 — 法兰集总能量平衡

两端法兰不作分布参数处理，而是作为集总节点，其能量平衡构成式 (5.1) 的第三类边界条件。在 x=0 端：

−kAdTdx0=D(T0)  (5.3)

左端为由管子导入法兰的热流（法兰较冷时为正），右端 D(T0) 为法兰净缺口，其完整表达式在第 8 章导出（式 8.11）。x=L 端同理，符号相反。

物理含义：法兰不是绝热端，也不是恒温端，而是一个「自带发热与散热、且发热远小于散热」的负载。式 (5.3) 把这个负载直接接到管端，程序无须假定法兰温度。

# 6 外部散热模型

## 6.1 多层圆筒径向导热 — 从柱坐标热传导方程推导

保温层内无内热源，稳态柱坐标导热方程（仅径向）：

1rddr​k r dTdr=0  (6.1)

首次积分给出常数 C：

k r dTdr=C  (6.2)

单位长度径向热流为

q′=−k(2πr)dTdr=−2πC  (6.3)

故 C=−q′/(2π)，与 r 无关（能量守恒的必然结果）。代回式 (6.2) 分离变量：

k dT=Cdrr=−q′2πdrr

从内表面 r1（温度 T1）积分到外表面 r2（温度 T2）：

T1T2k(T) dT=−q′2πlnr2r1  (6.4)

若 k 为常数，得到圆筒热阻：

T1−T2=q′ ln(r2/r1)2πk≡q′ Rth′  (6.5)

n 层串联时热阻相加：

q′=Tinner−Touteri=1nln(ri+1/ri)2πki  (6.6)

### 6.1.1 变导热系数的严格处理

保温材料的 k 强烈依赖温度（氧化铝纤维在 200–1200 °C 间变化 4 倍以上），不能取常数。由式 (6.4)，正确做法是定义积分平均导热系数：

k≡1T2−T1T1T2k(T) dT  (6.7)

本模型采用线性温变模型 k(T)=k0+k1T。代入式 (6.7)：

k=1T2−T1T1T2(k0+k1T) dT=1T2−T1k0T+k12T2T1T2

=k0+k12(T1+T2)=k0+k1T1+T22=k(T)  (6.8)

重要结论：对线性 k(T)，取「平均温度处的 k 值」与「积分平均」完全等价，不是近似。这为程序中「用界面温度均值算 k」提供了严格依据。若 k(T) 非线性（如含辐射项 k∝T3），此等价关系不成立，须改用式 (6.7) 数值积分。

## 6.2 外表面辐射 — 等效换热系数

漫灰表面对大空间环境的净辐射热流（Stefan–Boltzmann 定律）：

qrad″=εσTs4−Ta4 [W/m2]  (6.9)

为便于与对流合并并线性化，定义辐射等效换热系数：

hr≡qrad″Ts−Ta=εσ(Ts4−Ta4)Ts−Ta  (6.10)

利用平方差因式分解，式 (6.10) 可精确化简（无近似）：

Ts4−Ta4=(Ts2−Ta2)(Ts2+Ta2)=(Ts−Ta)(Ts+Ta)(Ts2+Ta2)

⇒ hr=εσ (Ts+Ta)(Ts2+Ta2)  (6.11)

### 6.2.1 割线斜率与切线斜率的区别（关键）

式 (6.10) 给出的是割线斜率 q″/ΔT。但在任何线性化稳定性分析或摄动分析中，须用切线斜率 dq″/dTs：

dqrad″dTs=4εσTs3  (6.12)

二者之比：

dq″/dTsq″/ΔT=4Ts3(Ts−Ta)Ts4−Ta4

在 Ta≪Ts 的极限下该比值 →4。以 Ts=1573 K、Ta=298 K 计：

比值=4×15733×127515734−2984=1.985×10136.114×1012=3.25

这意味着：若在稳定性判据或衰减长度中误用割线斜率，将把散热的「抗扰动能力」低估 3.25 倍。本模型的第 7.3、7.4 节一律使用数值切线 dq′/dT，由查表函数中心差分给出。

## 6.3 自然对流关联式

以下为实验关联式（非第一性原理推导），标注来源与适用范围。

### 6.3.1 水平圆柱 — Churchill & Chu (1975)

RaD=g βair ΔT D3ν a,  βair=1Tfilm,  Tfilm=Ts+Ta2  (6.13)

NuD= 0.60+0.387 RaD1/61+(0.559/Pr)9/168/27 2  (6.14)

hc=NuD kairD,  适用范围： 10−5<RaD<1012  (6.15)

### 6.3.2 竖直表面 — Churchill & Chu (1975)

NuL= 0.825+0.387 RaL1/61+(0.492/Pr)9/168/27 2  (6.16)

Churchill–Chu 关联式在全 Ra 范围（层流至湍流）连续，无需分段判别，故适合嵌入迭代求解器。其不确定度约 ±15 %，是本模型中不确定度最大的环节之一——但因辐射占总散热的 80 % 以上（第 6.5 节），该误差对总散热的影响 < 3 %。

## 6.4 外表面总热流与耦合求解

外表面同时以辐射与对流散热，二者并联：

qout″(Ts)=hr(Ts)+hc(Ts)(Ts−Ta)  (6.17)

外表面温度 Ts 是未知量，由「内侧导热流 = 外侧散热流」隐式确定：

Tinner−Tsi​Rth,i′=qout″(Ts)⋅2πrN  (6.18)

式 (6.18) 对 Ts 单调（左端单调减、右端单调增），故解唯一，程序用二分法求解，收敛有保证。外层再迭代更新各层 k(Ti)（式 6.8），整体收敛判据 max|ΔTinterface|<0.02 K。

## 6.5 辐射/对流占比（本工况）

裸铂管 1300 °C、Ø40、ε=0.18、静止空气 25 °C：

| 机制 | 热流密度 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 辐射 εσ(Ts4−Ta4) | 62.4 kW/m² | 82 % |
| 自然对流 hc≈11 W/(m²·K) | 14.0 kW/m² | 18 % |
| 合计 | 76.4 kW/m² | 100 % |
| 每米（Ø40） | 9.6 kW/m | — |

辐射占 82 % 且与 ε 严格成正比。铂表面从使用后发暗（ε≈0.28）恢复到抛光（ε≈0.15），总散热由 111 降至 66 kW/m²，降幅 40 % —— 由式 (4.9)，铂用量同幅下降。这是一个零成本杠杆。

# 7 特征量推导

## 7.1 线性化总散热系数 β

为得到解析特征量，把式 (5.1) 中两项散热在工作点 T* 附近线性化：

β≡dqloss′dTT*+hgPi [W/(m·K)]  (7.1)

第一项必须用切线斜率（第 6.2.1 节），程序由查表函数中心差分得到；第二项为玻璃侧耦合，在保温工况下往往是主导项——本工况 hgPi=220×π×0.0384=26.5 W/(m·K)，而保温层切线斜率仅约 5.2 W/(m·K)。

## 7.2 平台温升 — 远离法兰的稳态温度

在远离两端的区域，温度沿轴向均匀，故 d2T/dx2=0。式 (5.1) 退化为代数方程：

I2ρe(Tp)A=qloss′(Tp)+hgPi(Tp−Tg)  (7.2)

采用线性化散热 ≈β(Tp−T∞) 并用 I=JA：

ρeJ2A=β(Tp−T∞)

ΔTplateau=ρeJ2Aβ=I2ρeAβ   (7.3)

平台温升与电流密度成平方关系、与截面积成正比。程序不使用式 (7.3) 求解温度场（改用完整非线性 BVP），仅用它做量级校核与稳定性判据。

## 7.3 热衰减长度 ℓ — 齐次解推导

令 θ(x)≡T(x)−Tp 为对平台温度的偏离。在 θ 小的前提下把式 (5.1) 线性化，并注意平台解已使非齐次项平衡：

kAd2θdx2−βθ=0  (7.4)

这是常系数二阶齐次 ODE，特征方程 kAm2=β，得 m=±β/(kA)。半无限长管（x→∞ 时 θ→0）只保留衰减解：

θ(x)=θ0 e−x/ℓ  (7.5)

其中

ℓ=kAβ   (7.6)

对薄壁管 A=2πrmt，若忽略玻璃耦合并令 β≈U⋅2πrm，则简化为

ℓ≈k tU  (7.7)

ℓ 的物理含义：任何端部扰动（法兰冷点、局部保温缺失）沿轴向的影响范围。本工况 ℓ=14.0 mm，即法兰冷效应集中在约 3ℓ≈42 mm 内——范围小，但正因为范围小，梯度极陡，这是析晶发生在紧邻法兰处的原因。ℓ 同时决定第 8.9 节补偿减薄段的长度取 2–3ℓ。

## 7.4 热稳定判据 — 摄动分析

恒流运行时，若某处温度偶然升高，其电阻率随之升高（式 3.4，dρe/dT>0），而串联电流不变，故该处发热更多——正反馈。判断这一正反馈会否失控，须做摄动分析。

设 T=Tp+θ，把式 (5.1) 的源项与汇项分别对 Tp 作一阶展开：

源项： I2ρe(T)A≈I2ρe(Tp)A+I2AdρedTθ

汇项： qloss′+hgPi(T−Tg)≈[平台值]+βθ

代入式 (5.1) 并消去平台平衡部分，得摄动方程：

kAd2θdx2+I2AdρedT−βθ=0  (7.8)

令

Γ≡β−I2AdρedT  (7.9)

则式 (7.8) 化为 kAθ″=Γθ。分两种情形：

- Γ>0：特征根为实数 ±Γ/(kA)，解为指数衰减型，扰动被抑制 → 稳定

- Γ<0：特征根为纯虚数，解为空间振荡型，无衰减机制，热点自持并放大 → 不稳定

故稳定判据为 Γ>0，即

β>I2AdρedT   (7.10)

定义无量纲稳定裕度：

S≡βAI2 (dρe/dT),  要求 S>1, 工程上建议 S>3  (7.11)

### 7.4.1 与 1/TCR 判据的关系及适用条件

若把式 (7.3) 的 I2/A=βΔTp/ρe 代入式 (7.11)：

S=βAρeβΔTp(dρe/dT)A=ρeΔTp(dρe/dT)=1ΔTp⋅TCR  (7.12)

式 (7.12) 给出简洁判据 ΔTplateau⋅TCR<1。但必须注意：该式的推导用到了式 (7.3)，而式 (7.3) 中的 β 是「割线」意义上的（由 ΔT 定义），与式 (7.11) 中作为切线斜率的 β 并不相同。当散热以辐射为主时，二者相差 3.25 倍（第 6.2.1 节），且式 (7.12) 还遗漏了玻璃耦合项 hgPi。因此程序一律使用式 (7.11) 直接计算，不使用式 (7.12)。

本工况数值（I=736 A，A=7.35×10−5 m²，dρe/dT=2.4054×10−10）：

失稳项=I2(dρe/dT)A=7362×2.4054×10−107.35×10−5=1.77 W/(m·K)

β=5.2⏟保温切线+26.5⏟玻璃耦合=31.7 W/(m·K),  S=31.71.77=17.9

裕度 18 倍，且主要由玻璃侧耦合提供。结论：纯铂的 TCR 足够低（0.047 %/K），恒流直接加热本质稳定，无需担心热失控，可放心把电流密度用足到 Jallow。这与石墨、硅等高 TCR 材料形成鲜明对比。

## 7.5 热时间常数

集总参数瞬态方程（忽略轴向导热）：

Cmetal′+Cglass′dTdt=P′−β(T−T∞)  (7.13)

其中单位长度热容

Cmetal′=dPtAcp,Pt,  Cglass′=ρg(πri2)cp,g

式 (7.13) 为一阶线性 ODE，时间常数为

τ=Cmetal′+Cglass′β  (7.14)

用途：判断控制方式。本工况 τmetal≈7 s（金属与玻璃达成平衡）、τtotal≈20 min（整体升降温）。对过零/周波控制，温度纹波幅值约 ΔTfull⋅Tperiod/(4τ) —— 取周期 0.2 s、τ=7 s，纹波约 0.6 K；玻璃侧（τ=20 min）则完全滤除。故过零控制对温控精度无实质影响，而相控会带来谐波与直流偏置风险（第 11 章）。

# 8 法兰模型（核心）

法兰是本系统温度分布最恶劣的区域，也是析晶的直接成因。本章严格推导其电学与热学行为。

## 8.1 问题的物理本质

法兰同时承受两重不利：

- 发热能力按平方塌陷：电流由薄管进入厚法兰，截面骤增，由式 (4.3) qv=ρeJ2，J 下降导致体积发热按平方下降。

- 散热面积按平方增长：盘式法兰的双面面积正比于 (ro2−ri2)。

生热最少与散热最多出现在同一位置，这是结构性的，不是工艺缺陷。

## 8.2 法兰内的电流密度分布 — 推导

电流由外缘 ro 沿径向流入（或流出）内缘 ri，在厚度为 tf 的圆盘内传导。取半径 r 处的圆柱面，其过流面积为

A(r)=2πrtf  (8.1)

由电流连续性（稳态、无分流），穿过任意半径的总电流恒为 I，故

J(r)=I2πrtf  (8.2)

代入式 (4.3) 得法兰内的体积生热率分布：

qv(r)=ρeJ(r)2=I2ρe4π2r2tf2  (8.3)

qv∝1/r2：法兰在靠近管子处发热最强、在外缘最弱。这一分布形态本身是有利的（热量产生在需要它的地方），但绝对量远远不足，见 8.4 节。

## 8.3 法兰电阻 — 推导

由式 (4.1)，半径 r 处的电场强度为

E(r)=ρeJ(r)=ρeI2πrtf  (8.4)

内外缘间的电位差为电场沿径向的线积分：

U=riroE(r) dr=ρeI2πtfrirodrr=ρeI2πtflnrori  (8.5)

故法兰电阻为

Rf=UI=ρe(T)ln(ro/ri)2πtf  (8.6)

自身焦耳发热：

Pgen=I2Rf=I2ρe(T)ln(ro/ri)2πtf  (8.7)

## 8.4 法兰散热与自给率 Φ — 推导

空冷法兰的散热面积包括两个盘面与外缘环带：

Af=2π(ro2−ri2)+2πrotf  (8.8)

散热功率 Ploss=Af q″(Tf)，其中 q″ 由第 6 章给出。定义法兰热自给率：

Φ≡PgenPloss  (8.9)

忽略外缘环带（tf≪ro）并代入式 (8.7)、(8.8)：

Φ=I2ρeln(ro/ri)4π2 tf q″ (ro2−ri2)   (8.10)

物理含义：法兰依靠自身焦耳热能补偿其散热的比例。Φ≥1 表示法兰热自给，甚至向管根回灌热量，不形成冷点；Φ≪1 表示法兰是纯热汇，缺额必须由铂管沿轴向导入。

## 8.5 法兰净缺口与边界条件

法兰完整能量平衡（含铜排导热与内孔玻璃回灌）：

D(Tf)=Afq″(Tf)⏟表面散热+Gbus(Tf−Ta)⏟铜排/舌片导热−hg(2πritf)(Tg−Tf)⏟内孔玻璃回灌−I2Rf(Tf)⏟自身焦耳发热  (8.11)

D(Tf)>0 表示需从管根抽热，即式 (5.3) 的边界条件右端项。

## 8.6 法兰浮动温度 — 定义与求解

假想切断管根导热，法兰将稳定在使自身发热恰等于自身散热的温度 Tfloat：

Pgen(Tfloat)=Ploss(Tfloat) ⇔ Φ(Tfloat)=1  (8.12)

Tfloat 是法兰温度的物理下界，也是判断法兰设计好坏最直观的单一指标。若 Tfloat 远低于 Tliq，则无论管子如何加热，法兰区必然析晶。程序用二分法求解式 (8.12)（左端随 T 缓增、右端随 T4 急增，故解唯一）。

## 8.7 管根冷点深度 — 解析推导

把法兰下游的管子视为半无限长肋片。由式 (7.5)，θ(x)=θ0e−x/ℓ。在 x=0 处由管子导入法兰的热流为

Q0=−kAdθdx0=kA θ0ℓ  (8.13)

令 Q0 等于法兰净缺口 D，解出根部温降：

θ0=−D ℓkA  （负号表示低于平台温度）  (8.14)

把 ℓ=kA/β（式 7.6）代入可得更简洁的形式：

ΔTdip=DkA/ℓ=DkAβ   (8.15)

式 (8.15) 是法兰设计的定量判据：冷点深度与净缺口 D 成正比，与 kAβ 成反比。注意分母含壁厚（A∝t）—— 减薄管壁虽然省铂，却会加深冷点。这是本优化问题中唯一一处「省铂」与「防析晶」直接冲突的地方，必须通过降低 D（即改法兰）而非加厚管壁来解决。

若式 (8.15) 算出的 ΔTdip 超过 (Tset−Tfloat)，说明管子截面根本无力供给该缺口，实际结果是法兰趋近 Tfloat、管根被大幅拖低。程序用完整 BVP 求解，自动给出真实分布。

## 8.8 灵敏度分析 — 对数微分

对式 (8.10) 取对数：

lnΦ=2lnI+lnρe+ln​lnrori−lntf−lnq″−ln(ro2−ri2)+const

微分得各设计变量对 Φ 的弹性系数：

∂lnΦ∂lntf=−1,  ∂lnΦ∂lnq″=−1,  ∂lnΦ∂lnI=+2  (8.16a)

∂lnΦ∂lnro=1ln(ro/ri)−2ro2ro2−ri2  (8.16b)

在典型比例 ro/ri=2.5 处：

∂lnΦ∂lnro=10.9163−2×6.256.25−1=1.0913−2.3810=−1.29

| 设计变量 | 弹性系数 | 工程解读 |
| --- | --- | --- |
| 法兰厚度 tf | −1.00​ | 减薄一半，Φ 提升 1 倍；同时铂重减半（双赢） |
| 法兰外径 ro | −1.29​ | 最敏感项。ro 减 40 %，Φ 提升约 1.9 倍 |
| 表面热流 q″ | −1.00​ | 法兰加保温或降 ε，线性提升 Φ |
| 电流 I | +2.00​ | 由管子决定，非自由变量 |

关键的反直觉结论：∂lnΦ/∂lntf=−1 意味着「法兰越厚越冷」。传统设计中「法兰要厚才可靠」的直觉在此完全错误——加厚法兰同时做了三件坏事：发热按 1/tf 下降、散热面积不变、铂用量按 tf 线性上升。

## 8.9 补偿减薄的预算方程 ⚠ 已作废

本节结论对本项目不成立，保留仅为记录推导过程。

实际铂管壁厚 1.0 mm（Pt_Heater.3dm），不存在「局部减薄」的加工可能。 且第 8 章整体基于环形圆盘法兰假设，与实际的「圆盘 Ø120 + 平面梯形舌片」 几何不符（真实几何见第 14 章）。本节以下内容不得用于设计。

## 8.9-旧 补偿减薄的预算方程

先证明「完全均温」在 D≠0 时不可实现。若在区间 [0,Lc] 内 T≡const，则 dT/dx≡0，由 Fourier 定律该区间内轴向热流处处为零，故无法向法兰输送任何热量，与 D>0 矛盾。

故正确顺序是：先通过 8.8 节的杠杆把 D 压至接近零，再对残余量做局部补偿。补偿手段为在法兰下游 Lc≈2–3ℓ 范围内减薄管壁，利用式 (4.5) qL=I2ρe/A 的 1/A 依赖增加线生热。补偿总量须满足

0LcI2ρe1A(x)−1A0dx=Dresidual  (8.17)

式 (8.17) 是一个预算约束而非唯一解 —— A(x) 的具体分布还须受机械强度下限约束，属形状优化问题。若焊缝区不宜减薄，等效替代方案为：法兰根部局部加厚保温（降低该处 qloss′），或加装独立控制的小功率补偿加热带。

## 8.10 周向均匀性 — Laplace 方程分离变量推导

若电流从 N 个等间距离散点（螺栓、铜排接点）注入，管壁内的电流分布不均匀。把薄壁管沿周向展开为平面薄板，坐标 (s,x)，其中 s∈[0,2πr) 为周向坐标且满足周期性。

稳态电流场无源无旋，电位满足 Laplace 方程：

∂2V∂s2+∂2V∂x2=0  (8.18)

注流点等间距，故边界条件在 s 方向的周期为

Ps=2πrN  (8.19)

对 s 作 Fourier 级数展开，第 n 阶谐波取分离变量解 Vn=fn(x)cos(2πns/Ps)。代入式 (8.18)：

−2πnPs2fn+fn″=0 ⇒ fn″=2πnPs2fn

在 x→∞ 有界的条件下只取衰减解：

fn(x)=anexp​−2πnxPs  (8.20)

代入式 (8.19)，基频（n=1）的衰减律为

exp​−2πx2πr/N=exp​−Nxr   (8.21)

不均匀度衰减至 5 %（即 e−Nx/r=0.05）所需距离：

x5%=rln20N=3.00 rN  (8.22)

### 8.10.1 温度纹波的二次衰减

电流不均匀造成的生热纹波还会被周向导热进一步平滑。设生热扰动为 scos(qs)，波数 q=N/r（由式 8.21）。单位面积的周向一维方程：

kt∂2T∂s2−U(T−Ta)=−scos(qs)

代入试探解 Tcos(qs)：

−ktq2T−UT=−s ⇒ T=sU(1+q2ℓ2),  ℓ=ktU

与无扰动情形（q=0）相比，纹波衰减因子为

χ=11+q2ℓ2=11+(Nℓ/r)2  (8.23)

| N​ | x5%（r=25 mm） | 温度纹波衰减 χ | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 37.5 mm | 0.35 | 不可接受 |
| 4 | 18.8 mm | 0.12 | 勉强 |
| 6 | 12.5 mm | 0.05 | 可接受 |
| ∞（全周焊） | 0 | 0 | 推荐 |

设计规则：应采用全周焊接注流，或用厚铜环作等电位母线（铜电导率为铂的 6 倍，铜环自身即可均化周向电流），再由铜环夹持薄铂套筒。绝不可用 2 点或 4 点螺栓在铂上直接注流。

## 8.11 附录：水冷法兰的 Wiedemann–Franz 最优（本工况不适用，备查）

若法兰另一端接水冷铜排（存在明确的低温热汇 Tc），则问题变为经典的「最优电流引线」问题，结论与空冷情形完全不同，此处一并推导以备将来改造参考。

引线沿 x 从冷端 Tc 到热端 Th，恒物性下方程为

kAT″+I2ρeA=0 ⇒ T″=−2a,  a=I2ρe2kA2

抛物线解 T=Tc+bx−ax2 代入边界条件 T(ℓf)=Th 后，热端导入引线的热流为

Qh=kA T′(ℓf)=kA ΔTℓf−12I2Rf  (8.24)

令 Qh=0（不从管根抽走任何热量）：

kAΔTℓf=I2ρeℓf2A ⇒ ℓfAfopt=1Iρe2kρeΔT

引入 Wiedemann–Franz 关系 kρe=LzT（式 3.8），并注意 T=(Th+Tc)/2：

ΔUopt=IRf,opt=LzTh2−Tc2   (8.25)

式 (8.25) 的显著特点：最优引线压降与电流、材料、几何全部无关，只取决于两端温度。取 Th=1573 K、Tc=350 K、Lz=2.6×10−8，得 ΔUopt≈0.25 V —— 可用毫伏表直接校验。

定义 ψ=(ℓf/Af)/(ℓf/Af)opt，则 Qh=Q0(1/ψ−ψ)，Q0=12IΔUopt。对 ψ<1（偏厚）呈 1/ψ 发散，故宁可略偏薄（建议 ψ=1.1–1.3）。

再次强调：以上仅适用于存在强制冷却热汇的场合。本工况法兰为空冷辐射翅片，无低温热汇，应使用 8.4 节的 Φ 判据，不可套用式 (8.25)。

# 9 流动模型

## 9.1 Hagen–Poiseuille 压降 — 推导

圆管内定常、充分发展、不可压缩牛顿流体层流。柱坐标下 x 方向动量方程退化为

1rddr​μrdudr=dpdx  (9.1)

dp/dx 为常数，两次积分并施加 u(R)=0（无滑移）与 du/dr0=0（轴线对称）：

u(r)=14μdpdxr2−R2  (9.2)

体积流量为速度剖面在截面上的积分：

Q=0Ru(r) 2πr dr=14μdpdx0R(r2−R2)2πr dr=−πR48μdpdx  (9.3)

对长度 L 积分并取压降 Δp=−(dp/dx)L>0：

Δp=8μLQπR4=128 μLQπD4   (9.4)

Δp∝D−4 是极强的依赖。管径减小虽减少散热面积（省铂），但压降按四次方上升，二者必须联合优化。折算为玻璃液柱高度 H=Δp/(ρgg) 便于与实际料位对比。

## 9.2 流速与停留时间

Q=mρg,  v=Qπri2,  τres=Lv  (9.5)

停留时间对析晶判据至关重要：晶体尺寸 ≈ 生长速率 × 停留时间。本工况 τres 达 1–3 分钟量级，属「长停留」，故温度裕度必须给足。

## 9.3 内壁换热系数 hg

层流圆管、恒壁温、热入口段，采用 Hausen 关联式（实验关联式）：

Gz=D Re PrL (Graetz 数)

Nu=3.66+0.0668 Gz1+0.04 Gz2/3  (9.6)

hg=Nu kgD  (9.7)

本工况：Re=0.0275，Pr=cpη/k=1300×30/2=1.95×104，Gz≈20.6，得 Nu≈4.7，hg≈245 W/(m²·K)。程序默认取 220，可由用户覆盖。

# 10 析晶判据

## 10.1 严格判据

晶体在壁面成核并长大，最终尺寸为生长速率沿流动路径的积分：

δxtal=0Lu​Twall(x)v(x) dx ≤ δallow  (10.1)

其中 u(T) 为晶体线生长速率曲线，在 Tliq 以下存在极大值（通常位于 Tliq 以下 100–200 K）。

式 (10.1) 需要玻璃的析晶速率曲线 u(T)。若无该数据，退化为下述工程判据。

## 10.2 工程判据（程序采用）

Twall(x) ≥ Tliq+ΔTmargin,  ∀x∈[0,L]   (10.2)

ΔTmargin 建议取 30–50 K。因薄壁径向温降可忽略（假设 A1），Twall 即金属温度 T(x)，可由式 (5.1) 的解直接判断。程序输出「最小析晶裕度」=minT(x)−Tliq，并与 ΔTmargin 比较。

## 10.3 几何判据（同等重要）

式 (10.1) 中 v(x) 出现在分母：任何滞留区（v→0）都会使 δxtal 发散，即使该处温度高于 Tliq。故要求：

- 法兰内孔与管内孔必须同径、同轴

- 无内焊瘤、无台阶、无凹槽

- 所有内表面过渡圆滑

几何滞留造成的析晶无法用提高温度弥补，必须从结构上消除。这一条常比温度判据更致命。

# 11 直流分量电解模型

本工况为单相交流供电，交流一个周期内净电荷迁移为零，无法拉第效应。本章仅用于核算「反并联可控矽触发角不对称产生的直流分量」这一失效模式，程序中由用户输入实测直流偏置比例启用。

## 11.1 玻璃柱的并联分流 — 推导

熔融玻璃是离子导体。玻璃柱沿全长与铂管内壁接触，两端接于同一对法兰，故与铂管构成并联电路：

RPt=ρeLA （式 4.4）,  Rglass=ρgLπri2  (11.1)

并联分流：

Iglass=Idc RPtRPt+Rglass  (11.2)

其中直流分量 Idc=δIrms，δ 为实测直流偏置比例（交流理想对称时 δ=0）。

因 Rglass≫RPt（相差 4 个数量级），式 (11.2) 可近似为 Iglass≈IdcRPt/Rglass。

## 11.2 法拉第定律 — 铂阳极溶解速率

电解中转移电荷量 q 对应的物质的量为 n=q/(zF)，质量 m=nM。对时间求导：

mPt=Iglass MPtz F  [kg/s]  (11.3)

取 z=2（Pt²⁺，保守）、MPt=0.195084 kg/mol、F=96485.33 C/mol：

mPt=Iglass×1.0109×10−6 kgs⋅A=Iglass×3.639 gh⋅A

## 11.3 碱金属迁移与液相线升高

硅酸盐熔体中 Na⁺ 的迁移数 t(Na+)≈1，即几乎全部电流由 Na⁺ 承载：

mNa=Iglass t(Na+) MNa1⋅F=Iglass×2.383×10−4 gs⋅A  (11.4)

Na⁺ 由阳极迁向阴极，导致阳极区贫碱。贫碱使局部粘度与液相线温度 Tliq 升高，与法兰冷点叠加，双向压缩析晶裕度 (T−Tliq)。因电流跨越 Pt/玻璃界面的位置就在两端法兰（管身中段金属与玻璃等电位，界面无电流），该效应恰好集中在最冷处。

### 11.3.1 现场判别方法

停机后拆检两端法兰，比较析晶严重程度：

- 两端不对称（阳极侧有氧气泡痕迹、铂面发暗麻点；阴极侧有金属析出或还原变色）→ 存在直流分量，须检查触发对称性

- 两端对称 → 纯热学冷点主导，按第 8 章优化法兰

## 11.4 阳极析氧

2O2−→O2↑+4e−,  VO2=Iglass×22.4144F [NL/s]  (11.5)

式 (11.3)–(11.5) 均忽略界面极化阻抗（双电层与电荷转移阻抗），故为上限估计。实际值取决于交换电流密度与传质，通常低于上限。程序输出标注为「上限」。

# 12 数值求解方法

## 12.1 求解目标与嵌套结构

程序共三层嵌套迭代，由外至内：

| 层级 | 未知量 | 方程 | 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外层 | 壁厚 t | J(t)=Jallow（式 4.13） | 不动点迭代 |
| 中层 | 电流 I | T(L/2)=Tset​ | 割线法 |
| 内层 | 温度场 T(x), Tg(x) | 式 (5.1) + (5.2) | Picard + 三对角 |

## 12.2 内层：有限体积离散

将 [0,L] 划分为 n 个节点，步长 Δx=L/(n−1)。对内部节点 i，式 (5.1) 的二阶导数用二阶中心差分：

ddx​kAdTdx≈kAΔx2Ti−1−2Ti+Ti+1  (12.1)

非线性源项与汇项在当前迭代值 T* 附近线性化：

I2ρe(T)A≈I2ρe(T*)A⏟j0+I2AdρedTT*⏟jp(T−T*)  (12.2a)

qloss′(T)≈qloss′(T*)⏟l0+dq′dTT*⏟lp(T−T*)  (12.2b)

代入后整理为三对角形式 aiTi−1+biTi+ciTi+1=di，其中 G≡kA/Δx2、H≡hgPi：

ai=G,  ci=G,  bi=−2G+jp−lp−H  (12.3a)

di=−j0−jpT*−l0+lpT*+H Tg,i  (12.3b)

对角占优性检查：bi 需为负且 |bi|>|ai|+|ci|=2G，即需 (lp+H−jp)>0 —— 这恰是式 (7.10) 的稳定判据。本工况 S=17.9≫1，故三对角矩阵严格对角占优，Thomas 算法数值稳定，无需选主元。

## 12.3 边界节点：半控制体

端节点采用长度 Δx/2 的半控制体，其能量平衡为：来自内侧的导热 + 半控制体内的净生热 − 法兰缺口 =0：

kAΔx(T1−T0)+j0+jp(T0−T*)−l0−lp(T0−T*)−H(T0−Tg,0)Δx2−D(T0)=0

法兰缺口同样线性化 D(T)≈D0+Dp(T−T*)，整理得端节点系数：

b0=−kAΔx+(jp−lp−H)Δx2−Dp,  c0=kAΔx  (12.4a)

d0=−j0−jpT*−l0+lpT*+HTg,0Δx2−D0+DpT*  (12.4b)

## 12.4 玻璃方程：迎风隐式

式 (5.2) 为一阶对流方程，沿流动方向用一阶迎风隐式格式（无条件稳定，无振荡）：

mcpTg,i−Tg,i−1Δx=hgPi(Ti−Tg,i)

显式解出：

Tg,i=(mcp/Δx)Tg,i−1+hgPiTimcp/Δx+hgPi  (12.5)

初值 Tg,0=Tglass,in，沿 +x 单向前进，无须求解线性方程组。

## 12.5 Picard 迭代与欠松弛

金属方程与玻璃方程通过 T 与 Tg 双向耦合，且系数依赖 T，故用 Picard（不动点）迭代：

- 用当前 T 场，由式 (12.5) 前进求 Tg 场

- 用当前 T 场与新 Tg 场，装配三对角系数（式 12.3、12.4）

- Thomas 算法求解，得 Tnew

- 欠松弛更新 T←0.4 T+0.6 Tnew

- 若 max|Tnew−T|<0.01 K 则收敛，否则回步骤 1（上限 120 次）

欠松弛因子 0.6 的作用：辐射项的 T4 非线性在高温下极强（切线斜率是割线的 3.25 倍），纯 Picard 迭代会振荡发散。0.6 是在收敛速度与稳定性间的折中，本工况通常 15–30 次收敛。

## 12.6 中层：电流割线搜索

定义残差函数 f(I)=T(L/2; I)−Tset。因 f 单调增且光滑，用割线法：

Ik+1=Ik−f(Ik)Ik−Ik−1f(Ik)−f(Ik−1)  (12.6)

初值 I0=500 A、I1=3000 A，收敛判据 |f|<0.05 K，上限 60 次（实际 5–8 次）。若分母过小或结果发散则退化为二分法。

## 12.7 外层：壁厚不动点迭代

由式 (4.13) J∝t−1/2，故一步更新为

tnew=max tJ(t)Jallow2, tmin   (12.7)

阻尼更新 t←0.5 t+0.5 tnew，收敛判据 |Δt|/t<10−3，上限 30 次（实际 3–5 次）。

## 12.8 保温层求解的加速：查表

多层保温求解（式 6.18）含二分法与 k(T) 外迭代，单次调用成本高。若在每个节点、每次迭代都调用，总调用次数达 106 量级，不可接受。

解决：在温度区间 [Ta, Tset+200] 上预先构造 60 点等距查表，运行时线性插值；切线斜率由中心差分给出：

q′(T)≈lerp(表),  dq′dT≈q′(T+h)−q′(T−h)2h, h=表格步长  (12.8)

查表误差：q′(T) 在工作区间近似线性，60 点插值的相对误差 < 0.1 %，远小于物性本身的不确定度。总调用次数由 106 降至 120，计算时间由分钟级降至毫秒级。

## 12.9 Thomas 算法（三对角追赶法）

前向消元：

c0′=c0b0,  d0′=d0b0

ci′=cibi−aici−1′,  di′=di−aidi−1′bi−aici−1′

回代：

Tn−1=dn−1′,  Ti=di′−ci′Ti+1, i=n−2, …, 0  (12.9)

运算量 O(n)，在对角占优条件下无条件数值稳定。

# 14 法兰二维电流场

第 8 章把法兰当作环形圆盘处理。实际几何（Pt_Heater.3dm）是圆盘 Ø120 + 平面梯形舌片， 电流从舌片单侧汇入管孔，是本质二维的问题，一维径向模型不成立。

## 14.1 控制方程

薄板深度平均，板厚 t(x,z)、电导率 σ(T)=1/ρe(T)：

∇⋅σ t ∇V=0  (14.1)

守恒量是面电流 K=−σt∇V [A/mm]，而电流密度

J=K/t=−σ∇V  (14.2)

注意：J 与板厚无关。加厚只增大 K 的通过能力，不改变同一 ∇V 下的 J。 把「厚了所以 J 小」写成额外的厚度因子是错的（实现时曾犯过此错，由电流守恒检验暴露）。

## 14.2 边界条件

| 边界 | 类型 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 舌片末端整条边 | Dirichlet V=V0 | 整条边压接铜排，铜电导率为铂的 6 倍，视为等电位 |
| 管孔一圈 | Dirichlet V=0 | 电流全部交给管壁 |
| 其余自由边 | 自然 Neumann | 掩膜网格上「邻居在域外 ⇒ 该面通量为零」自动满足 |

## 14.3 离散与守恒

掩膜笛卡尔网格上的有限体积五点格式，面导度按两侧算术平均加权：

wf=12tP+tN⋅12σP+σN

VP=f​wfVff​wf  (14.3)

该格式逐面守恒，故有严格检验：

εcons=Iin−IoutIin  (14.4)

流入舌片末端的电流必等于流出管孔的电流。实测 εcons=1.3×10−3 （受限于阶梯状圆孔边界），网格 h 由 1.0 加密到 0.5 mm 时 Jmean 变化 0.8 %。

## 14.4 结果与两点反直觉

以 Pt_Heater.3dm 几何、I=1216 A：

| 位置 | J [A/mm²] |
| --- | --- |
| 管壁 | 7.59 |
| 法兰平均 | 6.38 |
| 管孔迎流侧（均厚 2 mm） | 10.63 |
| 舌片末端角点（孔周加厚后） | 9.59 |

- 电流密度最高点在法兰孔周，不在管子。 全部电流从舌片一侧汇入管孔， 只能绕孔的迎流面进入管壁，形成集中。管子反而只有 7.59。

- 孔周局部加厚只能把 Jmax 从 10.63 降到 9.59，再加厚无收益 —— 瓶颈转移到舌片末端角点，那里由末端截面（80×2 mm²）决定，与孔周无关。 故加厚 r≤40 mm 至 3.0 mm（增铂 125 g/对）即到顶。

## 14.5 σ(T) 的必要性

铂在 700–1300 °C 间 ρe 变化 48 %。冷区更导电，电流会往冷区偏。 若用等温 σ，J 分布会算偏——冷的舌片末端被低估、热的孔周被高估。 故式 (14.1) 必须逐点取 σ(T)，与温度场迭代耦合（第 16 章）。

# 15 法兰二维温度场

## 15.1 控制方程

同一掩膜网格，板厚 t、双面散热：

∇⋅k t ∇T+qv t−2 q″(T,分段)=0  (15.1)

qv=ρe(T) |J|2 由第 14 章的电流场给出。q″ 按 X 分段取保温值或裸铂值 （实际结构：X≥ 分界处包覆高纯氧化铝纤维，其余裸露）。

边界：管孔 Dirichlet 取管根温度；自由边自然 Neumann（边缘面积仅占双面面积 3 %）； 舌片末端可选自由辐射或水冷定温。

## 15.2 从管子抽走的热量 —— 用能量恒等式而非逐面累加

对所有有方程的格点求和，传导项伸缩相消，只剩与 Dirichlet 格点相邻的面：

i​Ri=Qgen−Qloss+QfromTube=0

QfromTube=Qloss−Qgen   (15.2)

实现教训：最初按「遍历孔边界格点、累加四个邻面通量」统计 QfromTube， 在阶梯状圆孔边界上会漏面，实测偏小 14 %（212 vs 243 W）。 式 (15.2) 由守恒律直接给出，无需枚举边界面，故不会漏。 逐面累加保留作交叉校验。

前提是 ∑Ri≈0，这由逐格残差诊断确认：∑|Ri| 与 ∑Ri 均为 0 （显示精度内）。该诊断也是区分「求解未收敛」与「台账错误」的判别手段—— 把收敛容差收紧 1000 倍而能量残差纹丝不动，即证明问题不在收敛。

## 15.3 迭代

辐射 T4 非线性用 Picard + SOR（ω=1.5）。 欠松弛 Gauss–Seidel（ω=0.7）在 50 万格点上收敛过慢—— 迭代上限用尽仍有 21 % 能量不闭合，且 Tmin 在两套网格上相差 129 K。 改 SOR 后 Tmin 网格差降至 0.6 K，能量残差 1.9×10−7。

# 16 管段—法兰耦合

## 16.1 迭代结构

&① 以当前法兰抽热 D 作管端边界，解一维管段 → I, Troot&② 以 I, Troot 解二维法兰温度场 → D′=Qloss−Qgen&③ 以新温度场按 σ(T) 重解电流场&④ D←D+ωD′−D, ω=0.6, 回 ①

二维电流场的形状与 I 无关（式 14.1 线性），故 J 按 J∝I 整体定标， 不必在迭代内重解——只在 σ(T) 更新时重解。

收敛判据 |ΔD|<2 W，实测 2–3 次达成。

## 16.2 法兰厚度定尺

均匀缩放板厚时电流分布形状不变（K=Jt 守恒），故

treq=t⋅JmaxJallow  (16.1)

是一步精确解。之所以仍需迭代，只因热场随 t 变化（发热面密度 qvt∝1/t）。

# 17 省铂优化结果

## 17.1 目标与约束

min mPt=mtube+2mflange

s.t. Jtube≤Jallow, Jflange≤Jallow, T(x)≥Tliq+ΔTmargin

## 17.2 核心冲突

由式 (8.15)，法兰抽热 D 造成的管根冷点

|ΔTdip|=Dk A β,  A∝t

管壁减薄省铂，却因轴向导热截面减小而加深冷点。 这是本优化问题中 「省铂」与「防析晶」唯一的直接冲突。求解器给出的量化：全包保温下 t 由 1.0 减到 0.6 mm 省 31 % 铂，析晶裕度从 +49 掉到 −37 K。

## 17.3 解开冲突：降低 D

D 是冲突的唯一枢纽。三项措施依次压低它：

| 措施 | D [W/片] | 析晶裕度 |
| --- | --- | --- |
| 现状（吹风 10 m/s，半包） | 267 | −122 K |
| 停吹风 + 全包保温 | 145 | +49 K |
| 再加水冷铜排夹 80 °C | 59 | +168 K |

§8.11 的一维引线解析式预测水冷后会倒灌 187 W。求解器给出的是 抽热由 145 降到 +59 W ——方向正确，量值高估。原因是该式假设引线侧面绝热， 而实际舌片全长辐射散热。故 §8.11 只可用于判断趋势。

## 17.4 结果

裕度富余全部兑换为管壁减薄，管子与法兰复利式一起瘦：

ttube↓ ⇒ R↑ ⇒ I↓ ⇒ Jflange↓ ⇒ tflange↓

|  | 现状 | 推荐 |
| --- | --- | --- |
| 管壁 | 1.000 mm | 0.561 mm |
| 法兰厚 | 2.00 mm | 1.37 mm |
| 电流 | 1223 A | 892 A |
| 总铂 | 2966 g | 1960 g（−33.9 %） |
| 析晶裕度 | −122 K | +57 K |
| Jtube​ | 7.63 | 10.00（= 许用值） |

停在 0.561 mm 的原因不是析晶（尚余 +57 K），而是管子的 J 打到许用上限——约束换人了。

## 17.5 吹风的代价

由质量方程 m=dPtP/(ρeJ2)，吹掉的每一瓦都必须由铂金发出来，直接折算成克数。 现状法兰抽热 267 W/片，水冷方案 103 W/片且是有用功。吹风是在用铂金买安全。

# 18 模型局限与验证计划

## 18.1 已知局限

| 项目 | 局限 | 影响量级 |
| --- | --- | --- |
| 自然对流关联式 | Churchill–Chu 不确定度 ±15 % | 总散热 < 3 %（辐射主导） |
| 发射率 ε | 取决于表面状态，0.10–0.30 | 总散热 ±40 %（最大不确定源） |
| 保温 k(T) | 纤维材料 k 随密度、烧结程度变化 | 热损失 ±20 % |
| 法兰集总 | 未解法兰内部温度分布 | Φ 与浮温略保守 |
| 周向 | 假定 x=0 处已均匀 | 离散注流须按 8.10 单独校核 |
| hg​ | 层流关联式，未计变粘度 | 对总平衡影响小 |
| 蠕变 | 未建模（1 年周期） | 周期延长后须补充 |
| 瞬态 | 仅给时间常数，无启停解 | 控制整定需另算 |
| 二维法兰孔周 J | 阶梯边界，h 1.0→0.5 时 Jmax 涨 3.5 % | 现值是下界，需贴体网格加密 |
| 强制对流 | 用平板关联式，射流冲击实际 h 更高 | 吹风工况偏保守，需按喷嘴标定 |
| 水冷夹 | 末端整条边定温，未计铂-铜接触热阻 | 接触热阻大则效果打折 |
| 第 8 章（环形法兰） | 几何不符，已作废 | 见第 14 章 |

## 18.2 建议的现场验证顺序

模型先行、现场验证在后。按对结论影响的大小排序：

- 段电流与段电压 → 校验 R，反推平均金属温度，与热电偶交叉验证

- 保温外表面温度分布 → 校验第 6 章的多层模型与 εout

- 法兰本体温度（红外或接触式） → 直接校验 Φ 与 Tfloat，这是第 8 章的关键验证

- 法兰前后 0–150 mm 的轴向温度分布 → 校验 ℓ 与冷点深度式 (8.15)

- 二次电流的直流分量（钳表直流档） → 判定第 11 章是否需要启用

- 铂表面发射率（或至少记录表面状态） → 收紧最大不确定源

## 18.3 待补充的输入数据

| 数据 | 用途 | 缺失时的替代 |
| --- | --- | --- |
| 玻璃液相线 Tliq | 析晶判据基准（式 10.2） | 无替代，必须提供 |
| 析晶速率曲线 u(T) | 严格判据（式 10.1） | 退化为 Tliq+40 K |
| 实际法兰尺寸 ri,ro,tf | 第 8 章全部计算 | 无替代 |
| 最小可制造壁厚 tmin | 式 (4.15)、(4.16) | 暂取 0.6 mm |
| 铂表面发射率 ε | 第 6 章散热 | 暂取 0.18 |
| 玻璃 η(T)、cp、kg | 第 9 章与 hg | 通用玻璃值 |
| 保温材料实际 k(T) | 第 6 章 | 氧化铝纤维典型值 |

## 18.4 后续扩展方向

- 变壁厚 A(x) 反设计：求解式 (8.17) 的形状优化问题，在机械下限约束下最小化 max|T−Tset|

- 多段串联：段间电位差、玻璃漏电流、分段控温的耦合

- Rhino .3dm 几何接入：由实体直接积分暴露面积与保温覆盖面积（CAD 相对参数表的真正增量）

- Pt-Rh / ZGS 合金：替换 ρe(T)、k(T)，并引入蠕变约束

- 瞬态求解：启停曲线、控制系统整定

— 文档结束 —