# 铂金直接加热系统的用量优化

多物理场耦合建模、约束分析与选材决策 —— 以光学玻璃供料管为例

Pt_Optimize 计算报告 v4.0

2026-08-08

Table of Contents

# 摘要

铂金直接通电加热是光学玻璃熔体输送的核心工艺。铂金既是结构件（承受玻璃内压与自重）、 又是发热元件（承载全部工作电流）、还是与熔体直接接触的界面（决定析晶与污染）， 三重角色互相牵制，使「减少铂金用量」无法通过单一维度的优化达成。

本文建立铂管与法兰的电—热—力耦合模型，全部几何取自 Pt_Heater.3dm 实测， 材料数据取自供应商实测工作簿（Tanaka、Umicore），并以数值验证套件（18 项）保证求解正确性。

核心结论：在本工况下，铂金用量的约束次序为

强度 > 电流密度 > 析晶

纯铂在 1200 °C 以上的持久强度仅 0.5–1.1 MPa，成为唯一的控制约束； 现状全线纯铂 1.0 mm 的方案中，高温段（1250 °C、水头 1.0 m）利用率已达 1.11，本身即已超限。 改用弥散强化铂（ZGS/FKS16）可使强度约束彻底解除（利用率降至 0.19–0.48）， 且因其基体仍为纯铂、金属价格与纯铂相同，是本问题性价比最高的单一措施。

# 1 绪论

## 1.1 问题的物理本质

铂金直接加热单元同时承担三项互相冲突的功能：

| 角色 | 关键量 | 希望铂金 |
| --- | --- | --- |
| 发热元件 | 电流密度 J、电阻率 ρe | 截面小（J 高则发热强） |
| 结构件 | 应力 σ、持久强度 | 截面大（应力低） |
| 熔体界面 | 壁温 T、液相线 Tliq | 温度高且均匀（防析晶） |

减薄壁厚可省铂，却同时抬高电流密度与抬高应力，并因轴向导热截面减小而加深法兰处冷点。 三条约束沿同一个设计变量（壁厚）反向拉扯，这是本问题的全部难度所在。

## 1.2 优化目标与约束

min mPt = mtube+2 mflange  (1.1)

约束：

&(C1) 电流密度：&&Jtube≤Jallow, Jflange≤Jallow&(C2) 析晶：&&T(x)≥Tliq+ΔTmargin ∀x&(C3) 强度：&&σeq(x)⋅SF≤σallow(T, tlife)&(C4) 制造：&&t≥tmin  (1.2)

## 1.3 设计逻辑顺序

本文的分析按以下顺序推进，每一步的输出是下一步的输入：

① 几何与工况（3dm + 工作簿）
        ↓
② 电学模型 → 电流分布 J、体积发热 q_v
        ↓
③ 热学模型 → 温度场 T（需 ② 的 q_v）
        ↓
④ 材料模型 → ρe(T)（反馈回 ②）、σ_allow(T) （供 ⑤）
        ↓
⑤ 三条约束校核 → 各自允许的最小壁厚
        ↓
⑥ 取最严者 → 最小可行壁厚 → 铂金质量
        ↓
⑦ 换材料重复 ④–⑥ → 选材决策

②↔③↔④ 之间存在双向耦合（发热改变温度，温度改变电阻率与电流分布），故须迭代求解（第 6 章）。

# 2 几何与工况

## 2.1 几何（来源：Pt_Heater.3dm）

图 1 铂金直接加热单元几何

如何看图 1：横轴为轴向 X，纵轴为横向 Z，比例 1:1。 绿色圆为管孔（Ø52，即铂管外径），灰色轮廓为法兰平面外形： 右侧是 Ø120 圆盘，向左延伸出梯形舌片至 X=−200（末端宽 80）， 左端蓝色块为铜排压接夹。橙色虚线为保温分界位置（本文取全包，即 X=−200）。

| 部位 | 尺寸 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 铂管 | 外径 / 内径 / 壁厚 | Ø52 / Ø50 / 1.0 mm |
|  | 段长 | 300 mm |
|  | 导电截面积 A | 160.2 mm² |
| 法兰 | 圆盘直径 | Ø120 |
|  | 管孔直径 | Ø52 |
|  | 舌片伸出 / 末端宽 / 厚 | 200 / 80 / 2.0 mm |
|  | 平面净面积 | 23 591.6 mm² |

几何自洽性验证：舌片直边与 Ø120 圆的切点，由几何条件 PT⋅OT=0 解得 (x,z)=(−6.06, 59.69)，与 .3dm 中记录的挤出路径起点 (−6.061, 59.693) 吻合至小数点后三位。 由此计算的平面净面积 23 591.6 mm² 与 .3dm 提取值完全一致（差 0.00 %）。 该一致性说明宽度分布模型正确，是后续全部面积、质量、电流密度计算的基础。

一个值得注意的设计事实：舌片末端过流截面 80×2=160.0 mm²，与铂管导电截面 160.2 mm² 相等。 两者电流密度因而相同，这显然是刻意配平的结果。

## 2.2 工况（来源：鉑金電氣計算.xlsx、鉑金材料蠕變應力壽命估算.xlsx）

铂管为分段控制，各段温度与压力水头均不同。本文以三段为例：

| 段号 | 设定温度 °C | 玻璃水头 m | 段长 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| HC1 | 1150 | 0.3 | 300 |
| HC2 | 1200 | 0.6 | 300 |
| HC3 | 1250 | 1.0 | 300 |

其余基准：产量 2 t/day、玻璃液相线 Tliq=1050 °C、析晶裕度要求 +40 K、 许用电流密度 Jallow=10 A/mm²、设计寿命 8760 h（1 年）、力学安全系数 2.0。

# 3 电学模型

## 3.1 体积生热率 —— 从微分形式欧姆定律推导

起点：微分形式欧姆定律与电导率定义

J=σeE,  σe=1ρe  (3.1)

单位验证：[J]=A/m2，[σe]=S/m=A/(V⋅m)， [E]=V/m。右端 AV⋅m⋅Vm=Am2 ✓

单位体积的电磁功率密度（Poynting 定理中的耗散项）为

qv=J⋅E  (3.2)

单位验证：Am2⋅Vm=A⋅Vm3=Wm3 ✓

将式 (3.1) 代入消去 E：

qv=J⋅Jσe=|J|2σe

qv=ρe(T) J2 [W/m3]   (3.3)

物理意义：单位体积的发热功率与电流密度的平方成正比。 这条平方律是全文最重要的一条 —— 它意味着截面稍微变大，发热能力就急剧下降， 也是「法兰虽然导电却几乎不发热」的根本原因（第 3.4 节）。

## 3.2 段电阻、线生热率与总功率

等截面直管中电流沿轴向均匀分布，J=I/A：

R=ρeLA  (3.4)

qL≡qvA=ρeIA2A=I2ρeA [W/m]  (3.5)

P=qLL=I2ρeLA=I2R  (3.6)

式 (3.6) 即宏观焦耳定律 —— 它是由式 (3.3) 导出的，而非另行假设，模型自洽。

## 3.3 质量方程 —— 目标函数的解析形式

设一段铂件须供给功率 P。由式 (3.3)，在电流密度均匀的前提下

P=V​qv dV=ρeJ2V  (3.7)

铂质量 m=dPtV，故 V=m/dPt，代入：

m=dPt Pρe(T) J2   (3.8)

单位验证：(kg/m3)⋅W(Ω⋅m)⋅(A/m2)2=kg⋅Wm3⋅m4Ω⋅m⋅A2=kg⋅WΩ⋅A2=kg（因 ΩA2=W）✓

物理意义与工程用途：在电流密度被安全上限钳死、材料与温度确定的前提下， 铂金质量与所需功率成严格正比。由于供料管的功率几乎全部用于补偿散热 （玻璃焓增仅占 8 %，见第 4.2 节），可得本问题的第一条工程判据：

省铂金 ≡ 省热损失。 二者是同一个量，比例系数为 dPt/(ρeJallow2)。 任何被吹走、辐射掉、传导流失的瓦特，都必须由铂金发出来，因而都折算成克数。

## 3.4 法兰二维电流场

法兰的实际几何是「圆盘 + 平面梯形舌片」，电流由舌片单侧汇入管孔，是本质二维问题。

图 3 法兰内电流路径

如何看图 3：红色曲线是电流流线示意。全部电流从左端等电位边（铜排压接处）进入， 沿舌片向右流动，在接近管孔时被迫汇聚绕行，最终在孔的迎流侧（左半周）进入管壁。 流线在孔左侧明显密集 —— 流线越密，电流密度越高。

薄板深度平均后的控制方程为

∇⋅σe t ∇V=0  (3.9)

守恒量是面电流密度 K=−σet∇V（单位 A/mm），而电流密度

J=K/t=−σe∇V  (3.10)

一个易犯的错误：J 与板厚无关。加厚只增大 K 的通过能力， 不改变同一电位梯度下的 J。若在 J 上再乘一次厚度因子，会得到「加厚区 J 虚低」的假象， 使 Jmax 的位置错误外移。本模型在实现时曾犯此错，由电流守恒检验（式 6.4）暴露。

边界条件

| 边界 | 类型 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 舌片末端整条边 | Dirichlet V=V0 | 整条边压接铜排，铜电导率为铂的 6 倍，视为等电位 |
| 管孔一圈 | Dirichlet V=0 | 电流全部交给管壁 |
| 其余自由边 | 自然 Neumann | 掩膜网格上「邻居在域外 ⇒ 该面通量为零」自动满足 |

计算结果（I=1216 A，网格 h=0.5 mm）：

| 位置 | J [A/mm²] |
| --- | --- |
| 铂管壁 | 7.59 |
| 法兰平均 | 6.38 |
| 管孔迎流侧 | 10.63 |

电流密度的最高点在法兰孔周，不在管子 —— 比管壁高 40 %。 孔周局部加厚可将其降至 9.59 A/mm²，但再加厚无收益：瓶颈随即转移到舌片末端角点， 该处由末端截面（80×2 mm²）决定，与孔周厚度无关。 故加厚区取 r≤40 mm、厚 3.0 mm 即到顶，增铂 125 g/对。

图 c1 连接区电流密度场

图 c2 连接区体积发热场

如何看图 c1 / c2：横轴为轴向 x（0 = 法兰端面），纵轴为半径。 注意纵轴为分段拉伸：管壁仅 1.0 mm 而法兰跨越 30 mm，等比绘制则管壁不可辨， 故将管壁映射到图面下部约 1/3 高度（放大约 24 倍），纵轴刻度标注的是真实半径。 颜色为感知均匀色阶（Viridis），越亮值越大。

图 c2 是本文最直观的一张图：管壁（底部窄带）呈亮黄，法兰（左侧大块）整体深紫。 在同一色标下，法兰几乎不发热，却占据了绝大部分面积与全部散热 —— 这正是式 (3.3) 的平方律与面积膨胀同时作用于一处的图像证据。

# 4 热学模型

## 4.1 管段一维稳态方程 —— 微元法推导

图 2 管段微元控制体

如何看图 2：取轴向位置 x 处、长度 dx 的管段作为控制体（虚线框）。 蓝色箭头为轴向导热的流入与流出，红色为焦耳生成，橙色为外表面散失，绿色为传给玻璃。 稳态下四者之和为零。

逐项写出：

| 项 | 表达式 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| (a) 左端导入 | Q(x)=−kA dT/dx​ | W |
| (b) 右端导出 | Q(x+dx)=Q(x)+dQdxdx​ | W |
| (c) 焦耳生成 | qL dx=I2ρe(T)Adx​ | W |
| (d) 外表面散失 | qloss′(T) dx​ | W |
| (e) 传给玻璃 | hgPi (T−Tg) dx​ | W |

代入守恒式，(a) 与 (b) 相减得 −dQdxdx：

−dQdxdx+qLdx−qloss′dx−hgPi(T−Tg)dx=0

两边除以 dx 并回代 Q=−kA dT/dx：

ddx​kAdTdx+I2ρe(T)A−qloss′(T)−hgPi(T−Tg)=0   (4.1)

单位验证：各项均为 W/m。第一项 1mWm⋅K⋅m2⋅Km=Wm ✓

物理意义：这是「通电肋片方程」。与经典肋片方程的唯一区别，是多了一个 随温度变化的内部热源 I2ρe(T)/A。正是这一项的温度依赖性带来了热稳定性问题（第 4.5 节）。

## 4.2 玻璃侧能量方程

m cp,gdTgdx=hgPi(T−Tg)  (4.2)

忽略玻璃轴向导热的依据（Peclet 数）：

Pe=ρgvDcp,gkg=2500×8.6×10−3×0.0384×13002≈537≫1 ✓

功率构成的量级比较（2 t/day，ΔTg=10 K）：

Pglass=mcp,gΔTg=300 W,  Ploss=q′L=3710 W,  3003710=8 %

约 92 % 的电功率用于补偿散热，印证第 3.3 节的判据。

## 4.3 多层保温 —— 圆筒热阻串联

图 4 管段多层保温径向结构

如何看图 4：横轴为真实半径。自内向外依次为玻璃、铂管壁（1.0）、 高纯氧化铝纤维（10）、致密氧化铝套管（5）。每层的热阻按式 (4.5) 计算后串联相加。

保温层内无内热源，稳态柱坐标导热方程

1rddr​k r dTdr=0  (4.3)

首次积分得 k r dT/dr=C。单位长度径向热流

q′=−k(2πr)dTdr=−2πC  (4.4)

故 C 与 r 无关（能量守恒的必然结果）。分离变量并从 r1 积到 r2：

T1−T2=q′ ln(r2/r1)2πk ≡ q′Rth′  (4.5)

单位验证：[Rth′]=1W/(m⋅K)=m⋅KW， 乘以 q′ [W/m] 得 K ✓

n 层串联：

q′=Tinner−Touteri​ln(ri+1/ri)/(2πki)  (4.6)

### 4.3.1 变导热系数的严格处理

纤维材料的 k 在 200–1200 °C 间变化 4 倍以上，不可取常数。由式 (4.5) 的积分形式， 正确做法是定义积分平均导热系数

k≡1T2−T1T1T2k(T) dT  (4.7)

对线性模型 k(T)=k0+k1T：

k=1T2−T1k0T+k12T2T1T2=k0+k1T1+T22=k(T)  (4.8)

结论：对线性 k(T)，「取平均温度处的 k 值」与「积分平均」完全等价，不是近似。 这为程序中「用界面温度均值算 k」提供了严格依据。若 k(T) 非线性（如含辐射项 k∝T3）， 该等价不成立，须回到式 (4.7) 数值积分。

## 4.4 表面散热与辐射线性化

qrad″=εσTs4−Ta4  (4.9)

定义辐射等效换热系数并精确因式分解（无近似）：

hr≡qrad″Ts−Ta=εσ (Ts+Ta)(Ts2+Ta2)  (4.10)

### 4.4.1 割线斜率与切线斜率 —— 一个必须区分的细节

式 (4.10) 给出的是割线斜率 q″/ΔT。但在任何线性化或摄动分析中， 须用切线斜率 dq″/dTs=4εσTs3。二者之比

dq″/dTsq″/ΔT=4Ts3(Ts−Ta)Ts4−Ta4 →​Ta≪Ts 4

以 Ts=1573 K、Ta=298 K 计，该比值为 3.25。

工程含义：若在稳定性判据或热衰减长度中误用割线斜率， 将把散热的「抗扰动能力」低估 3.25 倍。本模型一律使用数值切线。

## 4.5 特征量

热衰减长度：令 θ=T−Tp 为对平台温度的偏离，线性化式 (4.1) 得

kAd2θdx2−βθ=0 ⇒ θ=θ0e−x/ℓ,   ℓ=kAβ   (4.11)

其中 β=dqloss′/dT+hgPi（切线斜率 + 玻璃耦合）。

物理意义：端部扰动（法兰冷点、局部保温缺失）沿轴向的影响范围。 本工况 ℓ=18.2 mm，即法兰冷效应集中在约 3ℓ≈55 mm 内 —— 范围小，但正因为范围小，梯度极陡，这是析晶发生在紧邻法兰处的原因。

热稳定判据：恒流下某处温度升高 ⇒ 电阻率升高（dρe/dT>0） ⇒ 该处发热更多，构成正反馈。摄动分析给出

kAd2θdx2+I2AdρedT−βθ=0

稳定要求方括号为负，即

S≡βAI2 (dρe/dT)>1   (4.12)

本工况 S=19.7，裕度充分，主要由玻璃侧耦合提供。 结论：纯铂的电阻温度系数足够低（1300 °C 时 0.047 %/K），恒流直接加热本质稳定。

## 4.6 法兰二维温度场

∇⋅k t ∇T+qvt−2 q″(T,分段)=0  (4.13)

qv 由第 3.4 节的电流场给出；q″ 按 X 分段取保温值或裸铂值。

### 4.6.1 从管子抽走的热量：用能量恒等式而非逐面累加

对所有有方程的格点求和，传导项伸缩相消，只剩与 Dirichlet 格点相邻的面：

i​Ri=Qgen−Qloss+QfromTube=0 ⇒  QfromTube=Qloss−Qgen   (4.14)

实现教训：最初按「遍历孔边界格点、累加四个邻面通量」统计， 在阶梯状圆孔边界上会漏面，实测偏小 14 %（212 vs 243 W）。 式 (4.14) 由守恒律直接给出，无需枚举边界面，故不会漏。

# 5 材料模型

## 5.1 电阻率

ρe(T)=ρ01+α(T−T0)+β(T−T0)2 [μΩ​⋅​cm]  (5.1)

系数取自 鉑金電氣計算.xlsx（全精度）：

| 牌号 | α​ | β​ | ρ0​ | T0​ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt | 3.9678411655333e-3 | −5.849309909955442e-7 | 9.83 | 0 |
| FKS16/Pt | 3.5292752903631e-3 | −4.428617180603556e-7 | 10.0 | 0 |
| Pt-Rh/90-10 | 1.3483449502269e-3 | −1.2572651570642e-8 | 19.1 | 0 |
| Pt-Rh/80-20 | 1.2512196262706e-3 | −1.286233111334e-7 | 20.8 | 20 |
| FKS16/PtRh-9010 | 1.5918684719034e-3 | −1.978599242696e-7 | 19.9 | 0 |

验证：Pt 在 1150 °C 时模型给出 47.0803 μΩ·cm，与工作簿单元格 I5 完全一致（差 < 1e-6）； 对全表 17 个实测点的 SSE = 0.0114877，与工作簿标注值吻合。

## 5.2 持久强度（蠕变断裂）

T⋅log10σ=a(T)⋅log10t+b(T)  (5.2)

其中 a(T)、b(T) 为绝对温度的五次多项式。该形式比单一 Larson–Miller 直线更灵活 —— 斜率也随温度变，因而能同时贴合弥散强化材料（曲线平缓）与纯铂（曲线陡）。

由式 (5.2) 可正反两用：

σ=10alog10t+b/T,  t=10Tlog10σ−b/a  (5.3)

验证：对工作簿中 110 个供应商实测点（Tanaka + Umicore，1000–1500 °C，1–10⁴ h） 逐点比对，平均相对偏差 0.93 %，最大 4.6 %；应力与寿命互算的往返误差 < 1e-9。

### 5.2.1 外推保护 —— 一个必须设置的护栏

多项式在拟合区间外会剧烈发散。实测：将纯铂外推到 900 °C， 式 (5.3) 给出 8648 MPa 的荒谬值（真实量级为个位数 MPa）。 故程序为每个牌号记录有效温度区间，区间外一律返回「超范围」而非数值。

| 牌号 | 有效区间 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| Pt、Pt-Rh/90-10、Pt-Rh/80-20 | 1100–1400 °C | Tanaka 原始数据点范围 |
| Tanaka-ZGS-Pt、ZGS-PtRh10 | 1000–1500 °C | Tanaka 原始数据点范围 |
| FKS16 系列 | 1000–1500 °C（推定） | Umicore 工作簿仅给系数，须向供应商确认 |

# 6 数值方法与验证

## 6.1 求解器结构

| 模块 | 方程 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| Bvp1D | dds(KdTds)+S(s,T)=0​ | 有限体积 + Picard + 三对角追赶 |
| SegmentSolver | 管段金属 + 玻璃耦合 | 内层 Bvp1D，中层二分求电流，外层不动点求壁厚 |
| PlateCurrent2D | ∇⋅(σet∇V)=0​ | 掩膜网格五点格式 + SOR |
| PlateThermal2D | 式 (4.13) | 同上，Picard 处理 T4 非线性 |
| CoupledSolver | 管段 ↔ 法兰 ↔ σe(T) ↔ 法兰厚度 | 外层不动点 |

管段与法兰径向共用同一个一维内核（管取 s=x、K=kA；法兰取 s=r、K=k tf(r) r）， 故只需验证一次。

## 6.2 验证结果（18 项，全部通过）

| 验证项 | 方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 一维内核精度 | 制造解法 MMS，n = 41→641 | 观测阶 1.991 → 1.999（理论 2 阶） |
| 解析肋片解 | cosh/sinh 精确解对照 | 最大相对误差 < 1e-3 |
| 一维能量闭合 | ∫qgen=∫qloss​ | 残差 < 1e-9 |
| 圆筒导热 | 对照式 (4.5) 解析解 | 相对差 3.6e-9 |
| 线性 k 的积分平均 | 对照式 (4.8) | 差 < 1e-9 |
| 辐射切线/割线比 | 对照手算 | 3.2461（手算 3.25） |
| 电阻率拟合 | 17 个实测点 SSE | 1.148763e-2（工作簿 1.1487668e-2） |
| 蠕变模型 | 110 个供应商实测点 | 平均偏差 0.93 %，最大 4.6 % |
| 二维电流守恒 | 流入 vs 流出 | 相对误差 1.3e-3 |
| 二维温度场能量闭合 | 逐格残差 ∑Ri | 1.9e-7 |
| 网格收敛 | Richardson 外推 | 观测阶 2.13，n=401 误差 0.47 K |

关于 MMS：先设定精确解 Te(x)，反代入方程得到源项，再让求解器去解并比对。 该方法能证明代码解的确实是所写的方程，可排除离散化 bug，是本套验证中最关键的一项。

# 7 计算结果

## 7.1 连接区温度场

图 c3 连接区温度场

如何看：与图 c1 同样的坐标系统。红色虚线为液相线 Tliq 穿越位置， 橙色点线为安全线（Tliq+40 K）。管壁自法兰端面向右迅速升温， 穿越两条线的位置即析晶风险区的边界。

图 c4 轴向温度分布

如何看：蓝线为铂金属温度，绿线为玻璃主流温度，红/橙水平线为析晶判据。 曲线低于红线的区段即为析晶风险区。

## 7.2 力学校核（表 1）

来源：--cli --mech。材料 Pt，寿命 8760 h，管温 1200 °C，水头 0.5 m，安全系数 2.0。

| 管壁 mm | 管合成应力 MPa | 需许用 MPa | 纯铂许用 MPa | 利用率 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 | 0.403 | 0.807 | 1.079 | 0.75 | ✓ |
| 0.900 | 0.435 | 0.869 | 1.079 | 0.81 | ✓ |
| 0.800 | 0.474 | 0.948 | 1.079 | 0.88 | ✓ |
| 0.700 | 0.525 | 1.050 | 1.079 | 0.97 | ✓ |
| 0.600 | 0.594 | 1.188 | 1.079 | 1.10 | ✗ |
| 0.562 | 0.627 | 1.253 | 1.079 | 1.16 | ✗ |
| 0.500 | 0.691 | 1.382 | 1.079 | 1.28 | ✗ |

表格结构说明：「合成应力」为环向（内压）与轴向（自重弯曲）的 von Mises 组合； 「需许用」= 合成应力 × 安全系数；「利用率」= 需许用 / 材料许用，> 1 即超限。

读法：纯铂在 1200 °C 下，壁厚不能低于约 0.68 mm。

### 表 2 压力水头敏感性（管壁 0.562 mm）

| 水头 m | 内压 kPa | 管环向 MPa | 管合成 MPa | 需许用 MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 4.9 | 0.245 | 0.585 | 1.169 |
| 0.5 | 12.3 | 0.576 | 0.627 | 1.253 |
| 1.0 | 24.5 | 1.128 | 0.982 | 1.964 |
| 1.5 | 36.8 | 1.679 | 1.464 | 2.929 |
| 2.0 | 49.1 | 2.231 | 1.983 | 3.967 |
| 3.0 | 73.6 | 3.334 | 3.056 | 6.111 |

读法：水头 1.0 m 是一个门槛 —— 超过它，环向应力开始压过弯曲应力， 需许用值突破 2 MPa（纯铂能力上限）。分段控制下各段水头不同， 高水头段的壁厚不能沿用低水头段的最优值。

## 7.3 材料对比（表 3）

来源：--cli --matcmp。工作温度 1200 °C，寿命 8760 h，安全系数 2.0。

| 牌号 | ρe μΩ·cm | σ断裂 MPa | σ许用 MPa | 强度倍数 | ρe 倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt | 48.35 | 1.08 | 0.54 | 1.00 | 1.00 |
| FKS16/Pt | 45.97 | 8.24 | 4.12 | 7.64 | 0.95 |
| Tanaka-ZGS-Pt | 48.35 | 8.31 | 4.15 | 7.70 | 1.00 |
| Pt-Rh/90-10 | 49.66 | 2.54 | 1.27 | 2.35 | 1.03 |
| Umicore-PtRh10 | 49.66 | 2.75 | 1.37 | 2.55 | 1.03 |
| FKS16/PtRh-9010 | 52.24 | 19.05 | 9.53 | 17.66 | 1.08 |
| Tanaka-ZGS-PtRh10 | 49.66 | 14.26 | 7.13 | 13.22 | 1.03 |
| Pt-Rh/80-20 | 47.78 | 3.17 | 1.58 | 2.94 | 0.99 |

### 表 4 强度的温度敏感性 [MPa @ 8760 h]

| 牌号 | 1000 °C | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt | 超范围 | 2.11 | 1.08 | 1.00 | 0.68 |
| FKS16/Pt | 26.32 | 15.39 | 8.24 | 4.66 | 2.64 |
| Tanaka-ZGS-Pt | 16.68 | 13.22 | 8.31 | 7.00 | 4.22 |
| Pt-Rh/90-10 | 超范围 | 3.53 | 2.54 | 1.82 | 1.29 |
| FKS16/PtRh-9010 | 75.74 | 35.61 | 19.05 | 11.79 | 8.02 |
| Tanaka-ZGS-PtRh10 | 29.05 | 21.51 | 14.26 | 10.25 | 6.40 |

「超范围」的含义：该温度落在供应商数据的拟合区间之外， 外推会得到发散的错误值，故程序拒绝输出（见 5.2.1 节）。

读法： 1. 弥散强化是主力，合金化不是。 FKS16/Pt 强度 7.6 倍且电阻率反而低 5 %； Pt-Rh 90-10 只有 2.35 倍，电阻率还高 3 %。 2. 纯铂在 1100 °C 后急剧劣化（2.11 → 1.08 → 1.00 MPa）， 而弥散强化材料曲线平缓得多。工作温度越高，强化材料的相对优势越大。

## 7.4 最小可行壁厚矩阵（表 5）

来源：--cli --matrix。Jallow=10 A/mm²，寿命 8760 h，SF = 2.0，水头 0.5 m。

| 牌号 | 1100 °C | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt | 0.310 | 0.533 | 0.677 | 0.720 | 0.744 |
| Pt-Rh/90-10 | 0.178 | 0.212 | 0.253 | 0.303 | 0.364 |
| Tanaka-ZGS-Pt | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| FKS16/Pt | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| Tanaka-ZGS-PtRh10 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |
| FKS16/PtRh-9010 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 |

表格结构说明：数值为强度允许的最小壁厚（解析二分求解 σeq⋅SF=σallow）。 0.150 是搜索下界，出现该值意味着「强度在该温度下根本不构成约束」。

读法：四种弥散强化牌号在 1100–1300 °C 全区间都碰不到强度限； 纯铂则在 1200 °C 以上不得低于约 0.70 mm，且曲线在高温端趋于平坦 （因减薄同时降低自重弯矩，与许用应力下降部分抵消）。

## 7.5 分段核算（表 6）

来源：--cli --line。三段工况见 2.2 节。

方案 ① 现状：全线纯铂 1.0 mm

| 段 | 温度 °C | 水头 m | 壁厚 mm | 强度最小 mm | 利用率 | 铂重 g | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC1 | 1150 | 0.3 | 1.000 | 0.477 | 0.60 | 1031 | ✓ |
| HC2 | 1200 | 0.6 | 1.000 | 0.735 | 0.78 | 1031 | ✓ |
| HC3 | 1250 | 1.0 | 1.000 | 1.120 | 1.11 | 1031 | ✗ 强度 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 3093 | 1 段超限 |

方案 ② 纯铂 + 按强度取最小壁厚

| 段 | 壁厚 mm | 利用率 | 铂重 g |
| --- | --- | --- | --- |
| HC1 | 0.477 | 1.00 | 487 |
| HC2 | 0.735 | 1.00 | 754 |
| HC3 | 1.120 | 1.00 | 1157 |
|  |  | 合计 | 2398 |

方案 ③ 按段选最省牌号 + 最小壁厚

| 段 | 牌号 | 壁厚 mm | 利用率 | 铂重 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HC1 | Tanaka-ZGS-Pt | 0.300 | 0.19 | 305 |
| HC2 | Tanaka-ZGS-Pt | 0.300 | 0.29 | 305 |
| HC3 | Tanaka-ZGS-Pt | 0.300 | 0.48 | 305 |
|  |  |  | 合计 | 915 |

三个方案的读法：

- ① 暴露了现状的隐患：HC3 段（1250 °C + 1.0 m 水头）利用率 1.11，已经超限。 这不是优化问题，是现状的安全问题。

- ② 说明纯铂无优化空间：三段利用率全为 1.00，即全部踩在强度极限上， 安全系数虽已计入但无任何工程余量；且 HC3 反而需加厚至 1.120 mm。

- ③ 弥散强化解除约束：利用率最高仅 0.48，壁厚降至搜索下界 0.300 mm。 且 ZGS 基体仍为纯铂，金属价格与纯铂相同，故相对成本同样是 915。

重要保留：方案 ③ 的 0.300 mm 是程序的搜索下界，不是工艺下界。 若实际可制造/可装配的最小壁厚为 0.5 mm，结果将是 1525 g（仍省 51 %）。 此外方案 ③ 只施加了强度约束，电流密度与析晶两条约束尚未并入分段核算， 大概率会把壁厚顶回去。该数值应视为上界潜力，而非可交付设计值。

## 7.6 力学模型的一个细节：应力峰与利用率峰不在同一处

图 5 法兰舌片力学模型

如何看图 5：舌片为变宽度简支梁（两端由圆盘与铜排夹支承，用户确认）。 红色箭头为均布自重。因宽度沿程变化，载荷 w(x) 与截面模量 Z(x) 同时变， 且温度沿程下降使许用应力沿程变化 —— 三者的极值不在同一位置。

计算证实（--cli --tabscan）：应力峰值在 x=−109 mm（跨中附近，温度较低）， 而利用率峰值在 x=−27 mm（靠近圆盘的根部，温度最高）。 若按单点粗算（取根部宽度配跨中弯矩），会得出「舌片超限」的错误结论。 必须沿程逐点扫描。

# 8 设计建议

按实施难度与确定性排序：

## 8.1 立即可做（不动铂件尺寸）

| 措施 | 依据 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 停止压缩空气吹风 | 式 (3.8)：吹掉的每瓦都折算成铂重 | 消除 48 % 的法兰功率浪费 |
| 法兰保温包至舌片末端 | 保温分界扫描 | 析晶裕度 −122 → +49 K |
| 铜排夹改风冷（≤300 °C） | 夹持温度扫描：400 → 80 °C 边际收益极小 | 裕度再 +10 K，无需水冷 |
| 保持铂表面光洁 | 辐射占散热 82 %，且 ∝ε | 最多省 40 % 散热 |

## 8.2 需变更设计

| 措施 | 依据 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 孔周局部加厚（r≤40 mm 至 3.0 mm） | 表 3.4：Jmax 10.63 → 9.59 | 消除 J 越界，增铂 125 g/对 |
| HC3 段壁厚加至 1.12 mm 或换材料 | 表 6 方案 ① | 消除现状超限（安全问题） |

## 8.3 换材料（省铂的唯一通路）

推荐 FKS16/Pt 或 Tanaka-ZGS-Pt：

- 强度提升 7.6–7.7 倍，强度约束彻底解除

- 金属价格与纯铂相同（ZrO₂ 弥散相 < 1 %，可忽略）

- 电阻率相当或略低（FKS16/Pt 低 5 %）

- 唯一增量成本是加工溢价，须向供应商询价

不推荐单纯加铑：Pt-Rh 90-10 强度仅 2.35 倍，电阻率高 3 %， 且按 2026-08-06 现货价（Pt $1731/oz、Rh $8500/oz，Rh/Pt = 4.91）， 金属价格为纯铂的 1.39 倍。

# 9 结论

- 约束次序已确定：本工况下 强度 > 电流密度 > 析晶。 纯铂在 1200 °C 以上的许用应力仅 0.50–0.54 MPa，是唯一的控制约束。

- 现状存在安全隐患，而非仅有优化空间：HC3 段（1250 °C、水头 1.0 m） 在 1.0 mm 壁厚下利用率 1.11，已经超限，应优先处理。

- 纯铂条件下无省铂空间：按强度取最小壁厚后三段利用率全为 1.00， 无任何工程余量，且高温段反需加厚。

- 弥散强化铂是唯一的解：强度提升 7.6 倍使约束解除， 而金属价格与纯铂相同 —— 这是本问题中罕见的「不付金属代价即可解除约束」的措施。

- 电流密度的最高点在法兰孔周而非管子（10.63 vs 7.59 A/mm²）。 该结论与常规直觉相反，且孔周加厚的收益在 Jmax=9.59 处饱和。

- 吹风是在用铂金买安全：由质量方程 m=dPtP/(ρeJ2)， 被强制对流带走的每一瓦都必须由铂金发出，直接折算成克数。 停吹风 + 全包保温可将析晶裕度从 −122 K 提升至 +49 K，且不动任何铂件。

# 10 模型局限与待补数据

## 10.1 已知局限

| 项目 | 局限 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 铂表面发射率 ε | 取决于表面状态，0.10–0.30 | 总散热 ±40 %（最大不确定源） |
| 自然对流关联式 | Churchill–Chu，±15 % | 总散热 < 3 %（辐射主导） |
| 强制对流 | 平板关联式，射流冲击实际更高 | 吹风工况偏保守 |
| 二维孔周 J | 阶梯边界，h 减半时 Jmax 涨 3.5 % | 现值是下界 |
| FKS16 蠕变区间 | 工作簿仅给系数，区间为推定 | 须向供应商确认 |
| 分段核算 | 仅含强度约束 | J 与析晶未并入，方案 ③ 为上界 |
| 水冷/风冷夹 | 末端整条边定温，未计接触热阻 | 接触热阻大则效果打折 |

## 10.2 待补数据（按影响排序）

- 工艺可制造最小壁厚 —— 直接决定方案 ③ 的 915 g 是否可达

- 各段实际温度与水头 —— 高水头段可能需要更厚壁

- FKS16 / ZGS 的加工溢价 —— 完成成本对比的最后一块

- 铂表面发射率或表面状态记录 —— 收紧最大不确定源

- 玻璃液相线 Tliq 实测值 —— 析晶判据的基准

## 10.3 建议的现场验证顺序

- 段电流与段电压 → 校验电阻，反推平均金属温度

- 保温外表面温度 → 校验多层保温模型

- 法兰本体温度（红外） → 校验自给率与浮动温度

- 法兰前后 0–150 mm 轴向温度分布 → 校验热衰减长度与冷点深度

- 二次电流的直流分量（钳表直流档） → 判定是否存在电解风险

- 拆检时记录舌片有无永久弯曲 → 验证力学模型

附：数据来源

- 几何：Pt_Heater.3dm（图层 铂金管、法兰）

- 电阻率：鉑金電氣計算.xlsx

- 持久强度：鉑金材料蠕變應力壽命估算.xlsx（Tanaka、Umicore）

- 金属价格：Umicore PMM，2026-08-06（Pt $1731/oz、Rh $8500/oz）

- 全部图表与表格：由 Pt_Optimize 计算生成，命令见各表标注

— 报告结束 —