# 铂金直接加热整线的用量优化

理论模型、计算流程与法兰形态设计：Pt_Optimize 计算报告 v7.0（草稿）

Pt_Optimize v7.0 草稿（2026-09-23，基准提交 a468063）

v7.0 草案（2026-09-23）：按 R48 最终口径改写；标【待补】处等 W08/W06 最终重解。

# 摘要

铂金直接通电加热是光学玻璃熔体输送的核心工艺。铂件同时是结构件、发热元件与熔体接触界面。三重角色互相牵制，「减少铂金用量」不能沿单一维度达成。本报告把问题定义为整线优化。目标是几段铂管加各片法兰的总铂重。约束分三关，按顺序判：升温全程，每个设定点场有效，管与截面的电流密度按设计电流与该点实际电流都不超限；带玻璃稳态下法兰既不把热灌回管子，也不让铂比控温热偶的读数高出或低出太多；空管到温稳态只卡电流密度与场的有效性。

计算流程是一条由第一性原理定下的设计因果链：

- 先算 20 °C/h 升温工况下管子必须通过的设计电流；

- 按设计电流密度 J（预设 10 A/mm²，可改）把法兰每一个必经截面定出尺寸。舌片厚由此闭式算出，不是可调参数；

- 用温度场与电流场决定孔和槽开在哪里；

- 求解器只调剩下的可调参数（板厚、渐变环、舌保温、槽、孔）。二分落在图纸格点上，交付值就是被判过的值；

- 在求根所用的同一张网格上加密复算，再按顺序跑终验三关：升温全程、带玻璃稳态、空管到温，最后报铂重。全体截面的电流密度 I/A 都要小于设定 J + 1；

- 形状（盘径、舌宽、锥形舌、挖不挖孔）由形状搜索给出。不挖孔与挖孔两族各自选最轻的可行解，不互相比重量。

在此之上建立了三样东西。第一，一套有出处的判据体系：判据分工况；热侧、冷侧两条温度判据以控温热偶读数为基准，允许偏差是两项设计输入；判定分辨率落到随结果交出的认证误差上，裕度小于它就判「判不了那么细」，不当过也不当不过。第二，一条传导链：法兰抽热造成的管根温降的闭式、共用片的 √3 倍电流、抽热窗口的两侧。第三，一个从约束盒下角出发、每一遍内可调参数只往上抬、解与初值无关的求解器，以及能回答「哪种形状最省铂」的形状搜索。

场解网格按板的真实形状逐格精确积分。格与格之间的面长取边上有料的长度，管孔边界就是落在格里的那段圆弧。

结果：两份设计记录「管壁 0.8 · 留余量」与「管壁 0.6 · 底档」，在最终口径下的三关结论与总铂重为【待补：W08/W06 最终重解】。最终口径指：圆盘保温 20 mm、上述网格生成、外层耦合停机容差 0.025 K、段解数值容差（段电流 0.005 A、段内 Picard 0.001 K、段内边值 0.0005 K）。

【待决定：2 段 3 片对照工况下的「盘 Ø56／舌宽 56」与「侧 Y 形」两个案例，算于判据换基准、舌保温改 0.5 mm 格、网格配方统一与网格生成修正之前，口径已变，也不在本次重解范围内。要在最终口径下重算后保留，还是从本报告删去。】

判据表、图纸与本报告的图，都由程序从同一份设计记录生成。

# 1 绪论

## 1.1 三重角色与它们的冲突

| 角色 | 关键量 | 希望铂金 |
| --- | --- | --- |
| 发热元件 | 电流密度 J、电阻率 ρ | 截面小（J 高则发热强） |
| 结构件 | 应力 σ | 截面大（应力低） |
| 熔体界面 | 壁温 T | 温度高且均匀 |

减薄壁厚可省铂，却同时抬高电流密度、抬高应力，并因轴向导热截面减小而加深法兰处的冷点。

## 1.2 优化目标与约束

目标是整线总铂重，不是省铂率，也不是单段口径。约束分三种工况，终验按下面的顺序判，最后报铂重：

- 升温全程：空管按设定速率升到目标温度。途中每个设定点场要有效，管与法兰各截面的电流密度按设计电流与该点实际电流两条都不超限。 现场失效正是共用法兰在升温阶段烧断。升温期法兰比管热（烧断方向）目前只作参考量，暂不给数，待复核；升温期的其他判据另行落地。

- 带玻璃稳态：这一关决定法兰设计成不成。法兰不许把热灌回管子（管孔净流入为正）。法兰上最热的铂不许比控温热偶读数高出太多；管根不许被法兰拉得比读数低出太多。两项允许值是设计输入（第 2.3 节）。稳态下管孔净流入为负，与升温期法兰比管热方向相同；但升温期这一侧目前不卡交付。

- 空管到温稳态：只卡电流密度（管 J、法兰截面 J）与场的有效性。管孔净流入与两条热偶读数判据照算照印，只作参考。

两种稳态都卡的还有两条几何闭式判据：舌片自由段够装铜排，圆盘盖得住管孔加焊脚。温度场或电位场没收敛、越过铂熔点、超出散热表、压接段盖到管孔或伸进圆盘、图纸推不出保温分界时，该工况判不了，判不了不算过。外层耦合没收敛时，表内每个数不可引用。各工况硬判据的全表见第 5.2 节。

可调自由度：法兰厚度（逐片独立）、法兰形状（盘径、舌宽、舌边平行或锥形、舌孔、圆盘背侧槽、渐变环）、管壁厚、保温（管、圆盘、舌片分别）、升温速率。保温的交付物是「材质加各区厚度」的方案，怎么包由现场定。

## 1.3 不作约束的三项，以及仍然要报的数

按给定的设计条件，系统已留有热膨胀余量，蠕变与铂金高温挥发不作为约束。据此热膨胀／热应力、蠕变／持久强度、高温挥发三项不卡交付。后果：壁厚的工艺下界不由强度定，改由焊接定（第 4.6 节）。

不作约束不等于不报数。终验跑升温全程时，印出各段管、舌尖、圆盘外缘、压接段的伸长量，只报数，不卡判据。纯铂膨胀曲线的数据点到 1000 °C 为止，1000 °C 以上那几行标「外推」。

管强度利用率作为参考量印值与裕度，不印过或不过。段控温点低于持久强度拟合下限时不外推，改用拟合下限温度处的断裂强度作保守许用值，算出的是利用率的上界。纯铂的拟合下限是 1100 °C。 上界大于 1 时判不了，并点名要补该牌号 1000 °C 那一块持久强度数据。段温高于拟合上限，一律判不了。整线取逐段最大；任一段判不了，整线判不了。

仍卡的物理边界是铂熔点：任何一处金属温度越过它，该工况判不了，判不了不算过。局部热失稳作为参考量印出（第 4.5 节）。

## 1.4 求解逻辑顺序（设计因果链）

步 1  判据体系与限值出处        ← 先立判据，否则后面每个数都无从判过与不过
步 2  设计电流（20 °C/h 升温）   ← 尺寸的依据是空管升温，不是稳态
步 3  按 J 定截面                ← 舌片：I/(J·宽)；圆盘各圈：I/(J·周长)
步 4  场定孔                     ← 槽心角、舌孔孔心按温度场／电流场写回
步 5  可调参数求解               ← 约束盒下角出发，二分落在图纸格点上
步 6  加密复算 → 细网格重解      ← 求根与判决用同一张网格
步 7  终验三关                   ← 升温全程 → 带玻璃稳态 → 空管到温 → 铂重
步 8  形状搜索                   ← 盘径／舌宽／锥形／孔族；两族各自最轻

步 2 到步 5 之间是耦合的：发热改温度，温度改电阻率与电流分布，须迭代求解。步 1 排在最前不是形式：判据错了，求解器再对也没有用。

步 5 的结论只有四种，互不重叠：可行；判不了；不可行（法兰侧可调参数到顶）；没搜到。只有「不可行」指向步 8。判不了指「这一点没解到收敛」，下一步是加轮数上限或细化网格重算，不是改形状。

步 6 里「把算例加密到 h」只有一处实现，求根、终局复核、加密复算都走它。判据在哪张网格上判，就在哪张网格上求根。

步 7 之后，终验再逐片把舌保温在解值附近挪动，量出每片的可行窗口，并点名窗口里落不进任何一档包法层数的片（第 7.7 节）。

# 2 几何与工况

## 2.1 整线布置

【待决定：图 1（整线示意：几段铂管串联，各片法兰兼作电极，中间的共用片承担两侧段的相量差电流）。v6.1 的图上印着 v6.1 时设计记录的片厚，最终重解后会变，本稿不嵌入。重解后按新记录重画，还是改成不印数的示意图。】

横轴为管轴。中间两片是共用片。两侧段电流相位差 120°，它承担 √3 倍电流。同一几何下发热为端片的 3 倍；按 J 定截面后，截面随电流放大，发热约为 √3 倍（第 3.2、3.4 节）。现场失效多半出在这两片。

## 2.2 法兰的形态族

【待决定：图 2（法兰平面图，板面在 XZ 平面、厚度沿 Y，与 3DM 图纸方位一致）。v6.1 的图上印着 v6.1 时记录的环半径，最终解会改，本稿不嵌入。重解后重画，还是改成不印数的示意图。】

APP 里一片法兰由下面这些量描述（DesignSpec，每片可独立）：

| 部位 | 量 | 谁定 |
| --- | --- | --- |
| 圆盘 | 直径；管孔半径 = 管内径/2 + 壁厚 | 形状搜索或工程师；管孔随管 |
| 舌片 | 舌长、舌端半宽、舌边平行或锥形（两边与圆盘相切） | 舌长 = 圆盘切点 + 压接段 + 自由段下界，闭式；半宽与锥形由搜索或工程师 |
| 板厚（圆盘） | 逐片 | 求解器可调参数；下角由按 J 定截面与焊接下界闭式给出 |
| 舌片厚 | 逐片 | 闭式：设计电流 ÷ (J × 舌片最窄有效宽)，不是可调参数 |
| 舌根加厚段（叉臂） | 起点、终点、厚度 | 舌根有切口时派生：切口带内按 I/(J·带内最窄宽) 加厚，带外还是杆厚 |
| 渐变环 | 内级、外级的倍率与半径（相对板厚、相对管孔） | 可调参数（成对：半径 + 厚度）；内级环宽的上界 = min(选项上界, 当前外级环宽 − 一格图纸格)，保证台阶半径递增 |
| 圆盘背侧槽 | 张角、槽心角 | 张角是可调参数，槽心角按场定 |
| 舌孔 | 孔径、顺流拉长比、孔心 x、形状族（圆／圆角三角／圆角方） | 孔径与拉长比是可调参数（只在挖孔族），孔心按场定，形状族比价 |
| 舌保温 | 逐片 | 可调参数，不花铂。按包法出图：裸舌 0.30 mm，或 0.5 mm 的整数倍（每层 0.5 mm） |
| 圆盘保温 | 整盘一个厚度 | 设计输入（第 2.3 节）；分不了内外环 |

【待决定：图 3（入口片立体示意：一根实体铂管穿过法兰、两面露出，舌片与圆盘是同一块板切出来的）与图 4（入口片径向剖面，管孔边两面各一道角焊缝，焊脚 = max(板厚, 壁厚) 的凹圆弧）。v6.1 的两张图几何取自 v6.1 时的设计记录：板厚、焊脚、环半径都是旧记录值，舌片也画成与盘身同厚，与第 3.6 节的闭式舌片厚矛盾。本稿不嵌入。重解后按新记录重画，还是改成不印数的示意图。】

几何全部是相对量：管孔半径跟随管外径、环半径相对管孔、环厚度相对板厚。写成绝对值，板一变厚环就会消失，所以一律用相对量。

## 2.3 工况

| 段号 | 控温点 °C | 段长 mm |
| --- | --- | --- |
| HC1 | 1150 | 300 |
| HC2 | 1080 | 300 |
| HC3 | 1050 | 300 |

产量 1.5 t/day，玻璃液相线 1050 °C，环境 25 °C，交流供电。

同一条线要在三种工况下判：

- 升温全程：空管，20 °C/h，从 25 °C 升到全线 1150 °C。设计电流取全程峰值。终验时在 300、450、600、750、900、1000、1080、1150 °C 八个设定点各解一次整线。

- 带玻璃稳态：按上表控温，管内有玻璃流过。

- 空管到温稳态：管内无玻璃，全线控温点取升温目标 1150 °C。这个控温点口径标着待定。

【待决定：空管到温稳态的控温点，是否就取升温目标（全线 1150 °C）。】

设计输入与来源汇总如下；正文中的「给定」均指本表。

| 设计条件 | 取值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 控温点、段长、产量、液相线 | 1150／1080／1050 °C，300 mm，1.5 t/day，1050 °C | 工艺给定；产量为现场实测值 |
| 升温工况 | 空管、20 °C/h、25 °C 升到全线 1150 °C | 工艺给定（现场升温速率） |
| 空管到温工况 | 无玻璃，全线控温 1150 °C | 待定 |
| 环境温度 | 25 °C | 现场 |
| 热偶读数基准 | 控温热偶装在每段中点。端片取本段设定值；共用片取两侧设定值的对数平均（按开尔文算），1150／1080 °C 两侧给 1114.71 °C | 给定（2026-09-14） |
| 最热铂高出热偶读数 允许值 | 默认 5 K（参数表可改） | 控温热偶在 1100 °C 的读数误差 5 °C；放宽多少由填的人负责 |
| 管根低于热偶读数 允许值 | 默认 5 K（参数表可改） | 同上 |
| 旧判法两条的参考限值 | 圆盘区最高温 − 管温 5 K；法兰增量温降 10 K | 只作对照，不卡交付。10 K 本是热偶上下两侧误差之和，拆开后每侧 5 K 进上面两条 |
| 设计电流密度 J | 10 A/mm²（可改），极限 J + 1 | 给定 |
| 管 J 许用 | 12 A/mm² | 现场经验（一般 15，壁 0.6 时 12 是极限） |
| 铜排 | 长 100、宽 60～80 mm；夹持 450 °C、压接 40 mm；舌片自由段下界 100 mm | 现场 |
| 焊接 | 现场手工焊；烧穿下界取参数表默认 0.6 mm，是待现场确认的假设（TIG 0.5 mm 以下变形与烧穿风险显著上升）；行业常规手工 TIG 约 0.5、自动 TIG 约 0.3、激光约 0.1 mm | 焊法是设计输入（2026-08-14）；0.6 是参数表默认，不是实测 |
| 保温 | 管 5 mm；圆盘默认 20 mm（界面上界 60 mm）；舌片由求解器按每层 0.5 mm 定 | 管 5 mm 为设计记录值；圆盘 20 mm 与上界 60 mm 是一直沿用的历史值，出处待补；三层保温材料的导热系数出处待补 |
| 保温交付形式 | 材质加各区厚度的方案；接合区缠绕圈数只作参考，超 20 圈提示改用预制保温块 | 给定（2026-09-18） |
| 热膨胀、蠕变、高温挥发 | 不作为约束；终验报伸长量与管强度利用率，只作参考 | 给定（系统已留膨胀余量） |
| 管强度参考量的口径 | 安全系数 2.0，设计寿命 8760 h | 给定 |
| 铂材牌号 | 默认纯铂 Pt；下拉只能选四类数据齐全的牌号 | 给定 |
| 材料物性 | 电阻率、导热系数、比热、密度 | 电阻率：鉑金電氣計算.xlsx 的二次拟合（0–1500 °C）；导热系数：Touloukian/TPRC 与 Kaye & Laby 的推荐值一支，0–700 °C 与 Kaye & Laby 一致到 2.5 %，700 °C 以上为推荐值外推、无本项目实测，带宽 ±8 %；比热：Kaye & Laby 纯铂行 0/100/300/500 °C = 132/135/141/146 J/(kg·K) 的四点最小二乘，500 °C 以上为外推；密度 21450 kg/m³。以上三式是默认牌号 Pt 的取法。选了电阻率与热导率／比热两类数据都自有的牌号（可选的三个：Pt-Rh/90-10、Tanaka-ZGS-Pt、Tanaka-ZGS-PtRh10）时，电阻率、导热系数、比热按该牌号的数据表取；密度仍按纯铂；持久强度与热膨胀一直按牌号（第 4.9 节） |

【待决定：是否补一张示意图：控温热偶的位置，以及端片、共用片各自取哪个设定值作热偶读数基准。】

## 2.4 角焊缝的几何

管穿过圆盘内孔，两面各一道角焊缝。自熔小角焊缝被表面张力拉成凹面，不是三角形：以焊脚 a 为半径的圆弧，圆心在 (a, a)，在管壁处切线竖直、在板面处切线水平。单道截面积

Aw=a21−π4≈0.215 a2,

只有三角形 a2/2 的 43 %。按三角形建模会把焊缝的好处高估 2.3 倍。焊缝在电学上是帮忙的：孔周是电流密度峰值所在，加厚按比例压低该处的电流密度与单位面积发热。计算里一直算着它，交付的 3DM 里也画着它。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Aw | 单道角焊缝的截面积 | mm² |
| a | 焊脚，= max(板厚, 管壁厚) | mm |

# 3 电学模型

## 3.1 体积生热率

由微分形式欧姆定律 E=ρ J，单位体积电功率

qv=ρ J2 W/m3.

这条平方律是全文最重要的一条。截面稍微变大，发热能力就急剧下降。它也是「法兰虽然导电却几乎不发热」的根本原因。

电阻率 ρT 按所选牌号取，进求解链只有一个取值口（第 4.9 节）。默认牌号 Pt 走纯铂随温度的二次拟合，出处是鉑金電氣計算.xlsx，拟合区间 0～1500 °C。 1500 °C 以上是外推。 段解的焦耳热、法兰壳的电流场、板件二维电流三处都读这一支。选别的牌号时它不跟着变，见第 4.9 节。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| qv | 单位体积电功率（体积生热率） | W/m³ |
| ρ | 铂电阻率，随温度上升；按所选牌号取，默认纯铂二次拟合（第 4.9 节） | Ω·m |
| J、J | 电流密度矢量及其模；工程上以 A/mm² 报 | A/m²（1 A/mm² = 10⁶ A/m²） |
| E | 电场强度 | V/m |

## 3.2 质量方程

设一段铂件须供给功率 P，电流密度均匀时体积 V=P/ρJ2，铂质量

m=ρmV=ρm Pρ J2.

在电流密度被上限钳死时，铂金质量与所需功率成严格正比。供料管的功率几乎全部用于补偿散热，故省铂金 = 省热损失：任何被吹走、辐射掉、传导流失的瓦特，都必须由铂金发出来，因而都折算成克数。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| m | 该段铂件的质量 | kg |
| ρm | 铂密度，21 450；整线铂重一律用这个纯铂值（第 4.9 节） | kg/m³ |
| V | 铂件体积 | m³ |
| P | 该段须供给的电功率（稳态 ≈ 散热） | W |
| ρ、J | 同 3.1 节：电阻率、电流密度 | Ω·m、A/m² |

## 3.3 薄板：面电流守恒

法兰是「圆盘 + 平面舌片」，电流由舌片单侧汇入管孔，是本质二维问题。深度平均后的控制方程

∇⋅t σ ∇φ=0,  K=t J=−t σ∇φ,

守恒量是面电流密度 K。单位面积的发热（壳模型里真正进入热方程的量）

qA=ρ J2 t=ρ K2t.

这是后面所有「加厚」类对策的理论依据，也解释了它们的双向性：加厚同时降低单位面积发热（∝ 1/t）与提高横向导热能力（∝ t）。

边界条件：舌端压接段整面贴铜排，整段取同一电位；管孔一侧取零电位，施加在孔边界的弧面上——每条弧面一条面导度 g=σtL/d 接到零电位，d 为格形心到孔圆的法向距，与压接面同一写法；其余边界零通量。

离散时，相邻两格之间的面电导 = 两侧 σt 的调和平均 × 面长 ÷ 两格形心距。两格形心到面等距时，调和平均等于两个半格串联的电导，所以厚度突变处不失真。现在格的形心取材料形心，部分格到面不等距；程序对所有面都按等权调和平均取。 面长取这条边上有料的长度（第 4.3 节）。

电流密度由各面的通量用最小二乘重构。料只剩两条边的楔形碎格，重构方向的条件数 κ′ 小于 0.2 时，只沿强方向重构；电位场不受影响。

孔边零电位施加在弧面上是 2026-09-23 改的；此前是把带孔面的格整格取零电位，几何走一小步被钉住的格就换一批，电极位置带半格量级的跳动。改后：盘径、舌半宽、孔径三根小步扫描里导航对判决的电阻误差台阶最大 0.073／0.097／0.067 %（门 0.2 %，改前有 3／5／2 个点超），切点附近每 0.001 mm 取样、10 种相位全判，最大 0.071 %；电功率闭合 0.9998～1.0004（改前 1.0034～1.0093）；W08 的 J 峰随加密不再增大（导航／判决／细 14.42／14.40／14.40，改前 14.58／15.29／16.05）。跳幅变小了，没有消失。改后暴露出来、仍开放的：Heater1 锥形舌 ×0.25 档舌端电极角那一格成为全体 J 峰，三档极差 6.0 %（门 5 %，红着交）；导航网格在 R31 上管孔抽热对判决差 −0.525 W（门 0.5 W，红着交）；图纸路径的孔弧在栅格原点不巧时缺一段（W08 R31 判决档缺 2.14 mm，改前就有）。同日加了只量不判的诊断：图纸路径每片的孔弧覆盖率、最长缺口与角位，以及图纸孔半径与管内径/2 + 壁厚的核对；缺口或失配时写进结果说明，判据照常出数。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| t | 板厚（板面上逐点取值：板身、各级环、叉臂、舌片） | m |
| σ | 铂电导率，= 1/ρ | S/m |
| φ | 电位 | V |
| ∇ | 板面内的二维梯度算子 | 1/m |
| K | 面电流密度（沿厚度积分的电流密度），守恒量 | A/m |
| qA | 单位板面积的发热（进入壳热方程的源项） | W/m² |
| κ′ | 按有料份额加权的重构方向条件数；满格为 1 | 无量纲 |
| ρ、J | 同 3.1 节：电阻率、电流密度 | Ω·m、A/m² |

## 3.4 共用法兰的电流

每段各有一台可控硅调功，三台的一次侧分别接不同的相对。相邻两段的线电压因此相差 120°，阻性负载下电流也相差 120°。

共用片处管子连续，左段电流流入、右段电流流出，法兰承担的是两段电流之差

I共用=I2−I1=I12+I22+I1I2,

两段电流相等时

I共用=I ej0−I ej120∘=3 I.

这不是经验系数，是两段电流相量相减的结果。端片承担的就是相邻那一段的电流。

同一几何下发热 ∝ I²，共用片为端片的 3 倍。按 J 定截面（第 3.6 节）后，截面随电流放大 √3 倍，单位体积发热 ρJ² 不变，由第 3.2 节 P = ρJ²V，发热约为端片的 √3 倍。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I、I1、I2 | 单段电流（有效值）；I1、I2 为共用片左右两段 | A |
| I共用 | 共用片承担的电流（两侧段电流的相量差） | A |
| j、ejθ | 虚数单位与相位因子（θ 为相位角） | 无量纲；θ 以 ° 计 |

## 3.5 设计电流：20 °C/h 升温全程的峰值

稳态有玻璃时后两段的玻璃在加热管子，电流很小。空管升温才是尺寸的依据。管子自己的准静态电流由

I2R管T=Q管散热T+C管 dTdt

给出，沿升温全程 25 → 1150 °C 取最大。散热随温度涨，峰在目标温度处。20 °C/h 下热容项约 1 W，散热是千瓦级。逐段各算，共用片按相量合成。

为什么不用「管 + 法兰」两节点模型的电流当尺寸依据：两节点里法兰自热会让法兰比管热、热倒灌回管子，管电流算少；而法兰电阻随板厚与温度变，闭式估计与场解可以差一个量级以上，设计电流会跳。 尺寸依据不许被「法兰帮管子发热」省掉，也不许随法兰自己漂。所以取管子单独所需的电流：确定、闭式。两节点的结果另算一份当对照，不进尺寸链。

它不是整线稳态段电流的上界。整线段解里有法兰抽热与段间耦合，管子单独的准静态电流里没有，段电流可以比它略大（原因是推断，未拆开验）。 W08／W06 在最终口径下两者之差：【待补：W08/W06 最终重解】。

设计电流只由管子、管保温与升温工况定。圆盘保温、法兰网格、外层停机容差都不进这个式子。 比热只经热容项进来，比热改 10 % 只挪动设计电流 1e-5 量级。 W08／W06 在最终口径下的设计电流由最终重解印出：

| 设计 | 管壁 mm | 管保温 mm | 段电流 A | 各片电流 A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W08（管壁 0.8 · 留余量，3 段 4 片） | 0.8 | 5 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| W06（管壁 0.6 · 底档，3 段 4 片） | 0.6 | 5 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |

管保温越厚，升温时散热越少，设计电流越小。共用片在两侧段电流相等时是 √3 倍。

【待决定：v6.1 在这里并列了 2 段对照工况（管保温 10 mm）的设计电流。若摘要里的两个对照案例删去，这一句一并删去；若保留，须在最终口径下重算后再写数。】

判据「升温」看的就是这条式子：所需电流折成管电流密度，全程峰值不得超过管 J 许用 12 A/mm²。超了就被截住，按设定速率升不到目标。

终验第一关把升温全程逐点再走一遍：8 个设定点 300／450／600／750／900／1000／1080／1150 °C，每点判场有效；管 J 与截面 J 在「设计电流」与「该点实际电流」两条上都不超限；伸长只报数。 W08／W06 在最终口径下这一关的结论：【待补：W08/W06 最终重解】。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| I | 管段的准静态升温电流；全程峰值即设计电流 | A |
| R管T | 管段电阻，随温度变 | Ω |
| Q管散热T | 管段外表面在温度 T 下的散热功率（保温、辐射、对流） | W |
| C管 | 管段热容（铂管质量 × 比热，加保温层热容的一半） | J/K |
| dT/dt | 升温速率；20 °C/h，程序里除以 3600 换成 K/s（这里的 t 是时间，与 3.3 节的板厚 t 不同） | K/s |
| T | 管金属温度 | °C |

## 3.6 按 J 定截面

设计输入给定电流密度 J，预设 10 A/mm²，计算极限 J + 1。 法兰上电流必经的每一个截面都要满足 I/A≤J：

| 截面 | 在哪里 | 面积怎么算 |
| --- | --- | --- |
| 舌片各处 | 沿舌长逐点，压接段除外 | 舌宽（扣掉舌孔弦长）× 舌片厚 |
| 舌盘交界 | 舌片与圆盘相切处 | 交界弦长（扣管孔弦、扣圆盘切口）× 厚，加上舌片脚印里那段孔边焊弧 × 孔边板厚 |
| 圆盘各圈 | 焊脚之外到盘缘，逐圈 | 2πr（扣槽弧长、扣盘上直孔弧长）× 该圈厚 |

圆盘按整圈算，等于假设电流沿周向均匀进孔。电流实际从舌片一侧进，近舌侧局部 J 高于整圈平均值；局部峰值见参考量「法兰 J_max」。

舌片厚由此闭式定下：

t舌=IJ wmin,

其中 wmin 是舌片最窄有效宽（有舌孔时扣掉孔的弦长）。结果不低于参数表的「焊接工艺最小厚度」（默认 0.6 mm），再向上落到图纸格 0.01 mm。 舌根有切口（舌孔，或伸进舌根的圆盘背侧槽）时，切口那一段按带内最窄宽单独加厚成叉臂，带外还是杆厚。这就是 Y 形舌板的来历（第 8.4 节）。

例：W08 与 W06 的舌半宽都是 30 mm。 不开舌孔时的闭式舌片厚与圆盘侧各级截面给出的板厚下角：【待补：W08/W06 最终重解】。求解器若在最终解里开了舌孔，舌片厚随之重算。最终解的舌片厚与叉臂：【待补：W08/W06 最终重解】。

终验：全体截面的截面 J 小于设定 J + 1，作为判据「法兰截面 J」印在判据表里。带玻璃稳态与空管到温稳态它都卡交付；升温全程每个设定点还按该点实际电流再核一次。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| t舌 | 舌片厚（闭式，不是可调参数） | mm |
| I | 该片的设计电流（端片 = 相邻段设计电流，共用片按 3.4 节相量合成）；W08／W06 的值【待补：W08/W06 最终重解】 | A |
| J | 设计输入给定的电流密度，预设 10；极限 J + 1 | A/mm² |
| wmin | 舌片最窄有效宽（压接段以外；有舌孔时扣掉孔的弦长） | mm |
| A | 某一必经截面的面积：舌片与舌盘交界 = 宽 × 厚（交界另加焊弧项），圆盘各圈 = 周长 × 厚 | mm² |

# 4 热学模型

## 4.1 管段：通电肋片方程

对轴向微元作能量平衡（导入、导出、焦耳生成、外表面散失、传给玻璃）：

ddxkAdTdx+ρT I2A−heffP T−T∞−q玻璃T=0.

与经典肋片方程的唯一区别是多了一个随温度变化的内部热源。正是这一项的温度依赖性带来热稳定性问题（第 4.5 节）。

空管时 q玻璃=0，管腔成了连续的高温腔体，腔内辐射沿轴向传热，相当于在 kA 上再加一份轴向导热 kArad∝T3。带玻璃时腔被玻璃充满，没有这条路。 程序按段控温点温度的三次方，从 1150 °C 时的系数换算。系数默认 0.023 W·m/K，另一档估计是 0.056 W·m/K。两档都是推理估算，未经实测，两档之间还没有依据取舍。 【待决定：空管管腔辐射系数取 0.023 还是 0.056 W·m/K；定之前，空管到温的结论是否两档并报】

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| x | 沿管轴的坐标 | m |
| T | 管金属温度 | K（差值即 °C） |
| k | 铂导热系数，按所选牌号取（第 4.9 节）；默认纯铂式：71.6（0 °C）→ 83.8（1150 °C）→ 85.4（1300 °C）；700 °C 以上为推荐值外推，带宽 ±8 %（1150 °C 处 77.1～90.5） | W/(m·K) |
| A | 管壁截面积 = π·(外径² − 内径²)/4 | m² |
| ρT | 铂电阻率（按所选牌号，默认纯铂二次拟合） | Ω·m |
| I | 管电流 | A |
| heff | 外表面等效换热系数（保温层导热 + 外表面辐射与对流，线性化；第 4.8 节） | W/(m²·K) |
| P | 管外周长 = π·外径 | m |
| T∞ | 环境温度，25 °C（298 K） | K |
| q玻璃T | 单位长度传给管内玻璃的热流 = 内壁换热系数 × 内周长 × (T − T_玻璃)；空管为 0 | W/m |
| kArad | 空管管腔轴向辐射折成的等效轴向导热（带玻璃为 0） | W·m/K |

## 4.2 特征长度与管根增量温降的闭式

令 θ 为对平台温度的偏离。线性化后管段的轴向刚度为散热与导热的几何平均。设法兰自管孔抽走热流 Q，则管根的增量温降

ΔT根=Qh′P+玻璃耦合 kA.

上式是管只在一侧（半无限肋）的情形，对应端片。共用片两侧都有管，抽热两侧分摊；两侧刚度相同时

ΔT根=Q2h′P+玻璃耦合 kA.

这是本文的核心闭式：法兰造成的管根增量温降，等于抽热量除以「管子沿轴向的散热与导热几何平均刚度」。三条推论：想压增量温降就得压抽热，别无他途；管保温越厚（h’ 越小）增量温降越大，与直觉相反；减薄管壁（A 小）会加深法兰冷点。

判据怎么用这条闭式。控温热偶装在每段中点，判定以热偶读数为基准，不以模型算的管根温度为基准，因为后者会随设计变量挪动。 判据「管根低于热偶读数」= 热偶读数基准 − 接头处管根较冷端。 在同一管根点上，它可以拆成两项：

管根低于热偶读数=T热偶−T根,无法兰⏟控温点梯度+ΔT根.

前一项由控温点梯度定，法兰管不着；后一项就是上面的闭式。 于是抽热窗口的两侧都落在 Q 上：Q>0 是判据「管孔净流入」；Q 太大，ΔT根 太大，管根低于热偶读数越过预算。预算是设计输入，默认 5 K，取自热偶读数误差。 这两条只在带玻璃稳态卡交付，空管到温稳态只作参考。 旧判法「法兰增量温降」直接拿 ΔT根 比 10 K，现只作对照，不卡交付。 W08／W06 在最终口径下的 Q 与这两条判据的值：【待补：W08/W06 最终重解】。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ΔT根 | 法兰造成的管根增量温降（参考量「法兰增量温降（旧判法）」，对照限 10 K） | K |
| Q | 这一片法兰自管孔抽走的总热流（判据「管孔净流入」，带玻璃稳态须 > 0） | W |
| h′ | 管外表面散热对温度的切线斜率（线性化外散热系数） | W/(m²·K) |
| P | 管外周长 | m |
| 玻璃耦合 | 单位长度的玻璃换热 = 内壁换热系数 × π × 内径 | W/(m·K) |
| k、A | 同 4.1 节：铂导热系数、管壁截面积 | W/(m·K)、m² |
| θ | 对平台温度的偏离 | K |
| T热偶 | 热偶读数基准：端片取本段设定值，共用片取两侧设定值的开尔文对数平均 | °C |
| T根,无法兰 | 同一管根点在无法兰基线下的温度 | °C |

## 4.3 法兰：二维壳

单位面积发热由 3.3 节给出。散热按分区取：圆盘区是 r ≤ 盘半径的整块圆盘，取圆盘保温；舌片取舌保温；没包的面按裸铂。拿不到盘半径时才退回旧规则（按舌片切点的 x 划一刀），并把用了哪条规则写进说明。 保温分界圆穿过的格，按格里落在圆内的有料面积份额混合两种散热。 分区热账与参考量「圆盘区最高温 − 管温（旧判法）」目前还按格心归属。三条热学硬判据不吃这个分区：最热铂取两区之最大，管根与净流入不分区。

网格按板的真实形状建：

- 每一格的料按解析板逐列精确积分，得到面积、体积与材料形心；格的形心取材料形心。

- 板厚按分区分段取常数（板身、各级环、叉臂带、舌片），再叠加焊脚环。

- 相邻两格之间的面长 = 这条边上有料的长度。零长度不建面。

- 管孔边界面就是落在格里的那段圆弧。

- 孔圆切出的外角薄片格，以及覆盖率低于 1e-3 的碎格，并入共有最长有料边的邻格。

- 面导热 = 两侧 kt 的调和平均 × 面长 ÷ 形心距，与 3.3 节的面电导同一个道理。

用这套网格，W08 与 W06 共 536 张几何上，每片总体积、环内体积、舌区体积对参考积分的偏差都在 0.1 % 以内。

管温施加在管孔边界的弧面上。从管子抽走的热量 = 通过这些弧面的热流之和，逐面直接算：

Q=孔边面​g面T管−T格.

压接段同理，夹持温度施加在压接面上。 能量闭合残差 = Σ(发热 − 散热) + 管孔净流入 − 铜排带走，用来核对场解。管孔与铜排两项都是直接算的，不用能量恒等式反推，否则对账就成了循环论证。

【待决定：是否补一张示意图：一格里的材料、按有料长度裁剪的面、管孔圆弧。】

仍开放的一处：发热目前按格算（ρJ²tA），不是按面。等温电流场上，按格累加的发热与按端电压算的耗散之比为 1.002～1.009。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Q | 法兰自管孔抽走的热流（同 4.2 节） | W |
| g面 | 孔边弧面的导热 = 格一侧的 kt × 弧长 ÷ 格形心到孔圆的法向距 C−rh（2026-09-23 前为形心到弧中点的直线距离） | W/K |
| T管 | 管根温度（由管段解给出，施加在弧面上） | °C |
| T格 | 与该弧面相邻那一格的温度 | °C |

## 4.4 辐射线性化：割线与切线

在任何线性化或摄动分析中须用切线斜率 4εσT3 而不是割线斜率。二者之比以 1150 °C 与 25 °C 计为 3.17（1300 °C 时 3.25）。误用割线会把散热的抗扰动能力低估约 3.2 倍。本模型一律使用数值切线。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| ε | 表面发射率：铂 0.18、保温外表面 0.45、铜排（氧化铜）0.7 | 无量纲 |
| σ | 斯特藩-玻尔兹曼常数，5.670374×10⁻⁸（本节专用；3.3 节的 σ 是电导率） | W/(m²·K⁴) |
| T | 表面绝对温度 | K |
| 4εσT3 | 辐射散热对温度的切线系数 | W/(m²·K) |

## 4.5 局部热失稳：稳定条件只含材料物性

恒流下某处温度升高 → 电阻率升高 → 该处发热更多，构成正反馈。把包保温的舌片视为「两端定温、通电、绝热」的杆。两端的定温锚点一端是管孔（经圆盘），一端是压接段；最不利点在两者正中，L = 自由段/2。

局部稳定给发热一个上界。包保温时表面散热的温度导数可略，稳定要求

J≤Jstab=1Lkρ⋅TCR,

横向导热按 k·t/L² 取量级（程序口径）。两端定温杆基频模态的系数为 π/2，比 1 大，所以本式偏保守，下面的可行界同样偏保守。

代入 P=I J ρ ℓ、L=ℓ/2，得

Pmax=2Iρk/TCR.

舌长与截面全部约掉。

导热漏给发热一个下界。带均布发热、两端定温的杆，从热端流进杆的热 = kAΔT/ℓ−P/2：发的热一半往热端走、一半往冷端走。令它为零（不抽管），得 P=2kAΔT/ℓ。与 P=I2ρℓ/A 相乘，ℓ/A 抵消：

Pmin=I2ρk ΔT.

两者相除：

PmaxPmin=2TCR⋅ΔT,  可行⇔TCR⋅ΔT≤2.

既不含几何，也不含电流。纯铂在舌片 900～1400 °C、夹持 25～600 °C 的整个范围内 TCR·ΔT ≈ 0.21～0.62，裕度 1.8～3.1，全区可行。 这组数用的是纯铂的电阻率与导热系数（第 4.9 节）。

TCR 随温度下降而升高：25 °C 时约 3.58×10⁻³ /K，1150 °C 时只有 5.48×10⁻⁴ /K，相差 6.5 倍。冷态下表面散热的温度导数又趋近于零。两头夹击，升温初段是局部失稳最危险的窗口，稳态反而宽松。

判据表里以两条参考量印出，都不卡交付：

- 「整片热稳定」= 散热对温度的导数 ÷ 发热对温度的导数，须 > 1。逐片评，取裕度最小的那一片；任一片判不了，整条判不了。

- 「局部热稳定」= Jstab ÷ 实际 J，取峰值点，须 > 1。

W08／W06 在最终口径下这两条的裕度：【待补：W08/W06 最终重解】。

一条必须记住的机理：压接段不发热。铜排把那一段短接（铜比铂导电 25 倍、厚 10 倍），舌片有效发热长度 = 舌长 − 压接长。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| Jstab | 局部失稳电流密度上限 | A/m² |
| L | 最不利点到最近定温锚点的距离 = 自由段/2 | m |
| ℓ | 舌片发热段长度（自由段） | m |
| A | 舌片截面积 | m² |
| k、ρ | 铂导热系数、电阻率（按所选牌号，默认纯铂） | W/(m·K)、Ω·m |
| TCR | 电阻温度系数 = (1/ρ)(dρ/dT) | 1/K |
| I、J | 舌片电流、电流密度 | A、A/m² |
| P、Pmax、Pmin | 舌片发热；局部稳定允许的上界；不抽管所需的下界 | W |
| ΔT | 舌片热端与冷端（压接段）的温差 | K |

## 4.6 工艺下界：由焊接定，不由强度定

强度约束关闭后，壁厚下界改由焊接给出。可算的那一半是屈曲变形：焊缝冷却时纵向收缩，在焊缝附近留下受拉区，靠板的其余部分受压来平衡。板越薄抗压屈曲能力越弱（σcr∝t2），到某个厚度以下就鼓曲。由收缩力（tendon force）、全熔透线能量与板屈曲临界应力联立，E 与 ρ 都约掉：

tmin=121−ν2 C β α c ΔTm+Lfkb π2 c ηmelt b.

结果只取决于材料的热学量与三个工艺系数，并正比于板的无支撑宽度 b。它给出的是 t/b 的下限，必须按每条焊缝各自的 b 来算。三个系数里板屈曲系数 kb 是大头：四边简支 4.0，三边简支一边自由 0.43，差 9.3 倍。法兰盘是后一种。

| 符号 | 含义 | 程序取值（纯铂） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| tmin | 不鼓曲的最小板厚 | 结果 | mm |
| b | 板的无支撑宽度（法兰盘：环宽 = 盘半径 − 管孔半径） | 逐案 | mm |
| ν | 泊松比 | 0.39 | 无量纲 |
| C | 收缩力（tendon force）经验系数，在钢上标定 | 0.2 | 无量纲 |
| β | 焊道宽 / 板厚 | 2.0 | 无量纲 |
| α | 线膨胀系数（室温到熔点均值） | 1.0×10⁻⁵ | 1/K |
| c、c | 0 °C 到熔点的平均比热（分子分母同一个量） | 145 | J/(kg·K) |
| ΔTm | 熔点 − 初温 | 1768.2 − 20 | K |
| Lf | 熔化潜热 | 113×10³ | J/kg |
| kb | 板屈曲系数：三边简支一边自由 | 0.43 | 无量纲 |
| ηmelt | 熔化效率 | 0.35 | 无量纲 |
| σcr | 板的屈曲临界压应力（推导中出现，∝ t²） | 推导中约掉 | Pa |
| E、ρ | 弹性模量（168 GPa）、密度：推导中约掉，结果不含 | 推导中约掉 | Pa、kg/m³ |
| t | 板厚（推导中 σ_cr ∝ t²） | 推导中出现 | mm |
| π | 圆周率 | 3.1416 | 无量纲 |
| SF | 安全系数，乘在 t_min 上 | 2.0 | 无量纲 |

安全系数 2.0 乘在 tmin 上，只覆盖 C、β、η 三个工艺系数的不确定度；kb 已按最不利取。

按 b 列出（含 SF 2.0，烧穿下界取默认 0.6 mm）：

| 无支撑宽度 b mm | 屈曲下界 mm | 与烧穿 0.6 取大 mm | 控制机理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 34 | 4.71 | 4.71 | 屈曲 |
| 10 | 1.39 | 1.39 | 屈曲 |
| 4 | 0.55 | 0.6 | 烧穿 |

两份设计的盘半径都是 30 mm：

| 设计 | 管孔半径 mm | b mm | 屈曲下界 mm | 取大 mm | 控制机理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W08（管壁 0.8） | 25.8 | 4.2 | 0.58 | 0.60 | 烧穿 |
| W06（管壁 0.6） | 25.6 | 30 − 25.6 | 0.61 | 0.61 | 屈曲 |

管（圆筒）走另一条判据：环缝收缩的轴压与筒轴压临界值相比，t 与 R 同时约掉。纯铂这个比值约 0.007，远小于 1，任何壁厚都不会被环缝压屈。管壁下界只能由烧穿定。

三条可执行结论：

- 缩小圆盘直径同时放松焊接下界，与省铂、与端片热平衡三者同向。

- 圆盘的焊接下界是否被按 J 定出的板厚盖住，要拿按 J 定截面给出的板厚下角来比：【待补：W08/W06 最终重解】。

- 舌片与圆盘同板切出、无焊缝，舌厚不受随 b 变的屈曲下界约束，但同受参数表「焊接工艺最小厚度」的下限。

烧穿下界算不出来，只能由焊法定：手工 TIG 约 0.5、自动 TIG 约 0.3、激光或电阻缝焊约 0.1 mm，这三个是行业常规，不是本项目实测。现场目前是手工焊接。 参数表默认 0.6 mm，参数表说明自己写明这是待现场确认的假设，不是实测。

三处没有论证完的地方，照实写在这里：

- 法兰盘是内边焊死、外边自由的环。把「一边自由的长条板」的 kb 用在环上，是一次没有论证的模型替换：环缝是周向收缩把环往里箍，与长条板受单向压不是一回事。

- C 是在钢上标定的，铂上没有标定过。

- 平均比热 c 取 145。按第 4.9 节的纯铂比热式在 0 °C 到熔点取中点约 157，差 8 %。改它会挪板厚下角与铂重。 【待决定：焊接屈曲下界里的平均比热是否改用新比热式；改则板厚下角与铂重跟着变，需单独复核】

APP 的「参考工具 ▸ 焊接下界小算盘」是这条公式的独立算盘：改一格当场重算，并列出一串盘径看从哪一档起由屈曲控制。它不进计算链，不改页面上的数。

## 4.7 熔化：只判断，不当可调参数

纯铂熔点 1768.2 °C。 方程本身不会拒绝熔化的解：电阻率二次拟合的温度斜率要到 3392 °C 才变号，发热随温度一直上升，所以没有熔点这道判断，场解会给出远超熔点的温度和一份闭合的能量账。 熔化因此必须显式判。

按 J 定截面之后，各片在约束盒下角本不该熔。处置分三处，板厚一位都不动：

- 求解器每遍开头验一次。已提交的解熔了，就停机，判「该解不存在」，不抬厚度。

- 试探点熔了，该候选不成立；二分中点熔了，判不了。

- 判据层：一片最高温越过表面散热表上限（即铂熔点），这一片的场就判不了。吃这一片场的判据一律判不了，判不了不算过。

熔化说明两件事之一：闭式截面漏了一刀（先看判据表「法兰截面 J」那行的最紧截面），或 J 设得太高。 熔化区里的温度数一个都不引用。

## 4.8 保温：交付的是材质与各区厚度

散热通道是串联的：铂表面 → 各保温层导热 → 外表面辐射与自然对流。每层导热系数取 kT=k0+k1T，逐层串联。管按同心圆筒层算，法兰按平板层两面算。 法兰上保温厚不小于 0.05 mm 才按「包着」算，外表面发射率取 0.45；否则按裸铂，发射率 0.18。 法兰保温的材料取参数表内层（贴铂）那一层的 kT。

三个区，各自一个厚度：

| 区 | 模型里怎么取 | 现行取值 | 谁定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管 | 沿全长等厚 | W08／W06 为 5 mm | 设计输入 |
| 圆盘（r ≤ 盘半径） | 整盘一个厚度，分不了内外环 | 默认 20 mm；界面上界 60 mm | 设计输入；两个数都是历史值，出处待补 |
| 舌片 | 逐片一个厚度 | 裸舌 0.30 mm，或 0.5 mm 的整数倍 | 求解器可调参数 |

舌保温的合法值只有两类：什么都不缠时的等效厚度 0.30 mm（0 层），或 n 层 × 每层 0.5 mm。 二分在图纸格点上走：每个中点先向上对齐到格再评估，括号宽不超过一格即停；舌保温一格 0.5 mm，板厚一格 0.01 mm。停下时上端是判得过的最小格点，所以交出的值就是现场包得出来的层数。

裸舌在热解里按 0.30 mm 内层保温、外表面发射率 0.45 计散热，不按裸铂 0.18：0.30 大于「包着」的门槛 0.05 mm。 0.30 这个等效厚度，仓库里查不到出处。【待决定：裸舌等效厚度 0.30 mm 的出处由谁给定】 舌保温的搜索上界 20 mm 没有出处。

交付物是保温方案：每区一行，材质、kT 与出处、厚度、折合层数、圈数提示。怎么包（缠绕还是预制保温块）由现场定。 管与圆盘接合区的缠绕圈数只作参考行：参考线 20 圈 × 每圈 0.5 mm = 10 mm，超过就提示改用预制保温块，不卡交付。 W08／W06 在最终口径下的保温方案表：【待补：W08/W06 最终重解】。

终验时逐片把舌保温在解值 ±1.0 mm 内按 0.1 mm 挪动，其余片与其余参数不动，每点跑一次整线，量出这一片舌保温的可行窗口与窗口里落得进的层数。 窗口的读法见求解器一章。W08／W06 在最终口径下的窗口：【待补：W08/W06 最终重解】。

模型没有覆盖、照实写出的四处：

- 三层保温材料的 kT 系数在仓库里查不到出处，保温方案表上印「出处待补」。

- 圆盘保温默认 20 mm 与界面上界 60 mm 都查不到出处。 【待决定：圆盘保温默认 20 mm 的出处由谁给；给出之前，正文与判据说明一律写「历史值，出处待补」】

- 圆盘保温整盘只有一个厚度，「内环带薄、外区厚」目前表达不了。

- 管保温沿全长等厚。现场管端靠圆盘那一小段会渐变减薄，模型没建。影响是局部的，方向偏乐观：角部实际比模型多散一点热。

## 4.9 物性：哪些按牌号，哪些按纯铂

参数表可选的牌号只有四类数据（电阻率、热膨胀、持久强度、热导率与比热）齐全的 4 个：Pt、Pt-Rh/90-10、Tanaka-ZGS-Pt、Tanaka-ZGS-PtRh10。材料库共 12 个，其余 8 个灰显，并写明缺哪几类。默认纯铂。

选了牌号之后，各物性走哪一支：

| 物性 | 进到哪里 | 按牌号还是纯铂 |
| --- | --- | --- |
| 电阻率 ρ(T)、dρ/dT、电阻温度系数 | 段解焦耳热、法兰壳电流场、板件二维电流、局部热稳定、设计电流闭式、升温两节点 | 按牌号（默认 Pt：二次拟合，0～1500 °C） |
| 导热系数 k(T) | 段解轴向导热、法兰壳热解、板件二维热、升温两节点、局部热稳定 | 按牌号（默认 Pt：700 °C 以上为推荐值外推，±8 %；Pt-Rh/90-10 数据点 100～1400 °C，区间外取端点值） |
| 比热 cp(T) | 设计电流的热容项、升温求解、段解时间常数 | 按牌号（默认 Pt：Kaye & Laby 四点拟合，500 °C 以上外推；热容 = 纯铂密度 × 所选牌号比热） |
| 密度 | 整线铂重 | 纯铂 21 450 kg/m³ |
| 密度 | 分段解析强度与铂重页 | 按牌号 |
| 持久强度 | 管强度利用率（参考量） | 按牌号 |
| 热膨胀 | 终验第一关的伸长量（只报数） | 按牌号 |
| 焊接屈曲用的 α、E、ν、L_f、c̄ | 焊接屈曲下界（第 4.6 节） | 纯铂文献值 |

按牌号取电、热物性的只有电阻率与热导率／比热两类数据都自有的牌号（可选的三个：Pt-Rh/90-10、Tanaka-ZGS-Pt、Tanaka-ZGS-PtRh10）。其余牌号的电阻率、电阻温度系数、热导率、比热五项一起退回纯铂，不混用，结果说明末尾写明缺哪几类数据。选了非纯铂牌号时，结果说明末尾还写出各曲线的数据点区间与本算例温度越出区间之处（区间外取端点值，不外推）。仍按纯铂的：密度、熔点、电阻率拟合上界 1500 °C、热稳定的 1400 °C 护栏、焊接屈曲下界用的常数。参数表的牌号说明已照此写明。

默认牌号 Pt 调的就是纯铂原式、运算次序不变，接线前后六个整线算例的全量转储逐行相同（只差一处计时）。差全在非纯铂牌号上：Pt-Rh/90-10 对纯铂，电阻率最大 +84.91 %（20 °C；1150 °C 处 +2.80 %），热导率最大 −40.82 %（20 °C；1150 °C 处 −17.29 %），比热最大 −6.07 %（600 °C）。 这些差对各判据往哪个方向推，没有算过。 【待决定：电阻率、热导率、比热按牌号接进求解链之前，本文的热电结论是否声明只对纯铂（及数据与纯铂相同的 Tanaka-ZGS-Pt）成立】

持久强度的数据区间有下限。纯铂持久强度拟合下限 1100 °C，段控温点低于它时不外推，改用拟合下限温度处的断裂强度当保守许用值，算出的利用率是上界。 这条规则的判法属于判据一章。

热膨胀曲线的数据点到 1000 °C 为止，伸长表 1000 °C 以上的行标「外推」。

# 5 判据体系

## 5.1 三条铁律

- 判据只有一个来源：整线计算判出来的表。界面、报告、求解器只读结果，不自己重算。求解器的限值也只从整线算例读。

- 几何只有一个来源：设计记录。出的图、算的场、画的示意图都从它来。

- 判据不允许消失。每条判据只有三种结论：过、不过、判不了。判不了一律不算过，判据表上印「无法判定」。参考量只印值与裕度，不写过或不过。

判不了有两类来源。一类是场本身：温度场或电位场没收敛、越过铂熔点、超出散热表、压接段盖到管孔或伸进圆盘、图纸推不出保温分界，该工况判不了。外层耦合没收敛时，表内每个数不可引用。 另一类是分辨率：场解收敛了，但某条温度判据的裕度比这次计算自带的认证误差还小，判不了那么细（第 5.3 节）。

## 5.2 硬判据与限值出处

同一条判据在不同工况下地位不同。带玻璃稳态决定法兰设计成不成。空管到温稳态只卡电流密度与场的有效性，其余照算照印，只作参考。下表由程序的分工况表 RequiredByState 整理，不另立名单。

| 判据（APP 里显示的名字） | 判什么 | 限值 | 出处 | 带玻璃稳态 | 空管到温稳态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 升温 | 按 20 °C/h 空管升温所需电流折成的管 J 峰值；没被管 J 许用截住，就升得到目标 | 管 J 许用 | 闭式（第 3.5 节） | 硬判据 | 硬判据 |
| 管孔净流入 | 热是从管子流进法兰（安全），还是倒灌进管子（烧断的方向） | > 0 W | 方向判据，没有靶值 | 硬判据 | 参考 |
| 最热铂高出热偶读数 | 第 j 片：max(圆盘峰, 舌片区峰, 接头管根较热端) − 热偶读数基准 | 设计输入，默认 5 K | 控温热偶读数误差 | 硬判据 | 参考 |
| 管根低于热偶读数 | 第 j 片：热偶读数基准 − 接头管根较冷端 | 设计输入，默认 5 K | 同上一行 | 硬判据 | 参考 |
| 舌片自由段 | 舌片伸出来、没被压接吃掉的那段够不够装铜排 | ≥ 100 mm | 现场铜排装配空间 | 硬判据 | 硬判据 |
| 圆盘盖得住管孔 | 盘半径 − 管孔半径 − 焊脚 | ≥ 0 | 可造性；盖不住就焊不出来 | 硬判据 | 硬判据 |
| 管 J | 管子自身的电流密度 | 12 A/mm²（参数表可改） | 现场：一般上限 15，管壁 0.6 mm 时 12 是极限 | 硬判据 | 硬判据 |
| 法兰截面 J | 设计电流 ÷ 每个必经截面的面积 | < 设定 J + 1（预设 11 A/mm²） | 第 3.6 节 | 硬判据 | 硬判据 |

两条温度判据的基准都是控温热偶的读数，不是模型算的管温。端片取本段设定值。两段共用的那一片，取两侧设定值的对数平均，按开尔文算。 不用模型交界管温作基准的理由：它会随管保温、段长等设计变量挪动，拿它作基准等于让靶跟着箭走；热偶读数才是现场真正看得到的数。

两项允许值是参数表最上面一组「判据限值与可行窗口」里的设计输入，默认都取热偶读数误差 5 K。放宽多少由填表的人负责，判据表印的是本次实际用的数。

终验时，升温全程还要逐设定点再核一遍：每个设定点场要有效，管与法兰截面的电流密度按设计电流与该点实际电流两条都不超限。

管壁的烧穿下界不在判据表里，求解器也不调管壁；① 页填的壁厚低于它时当场警告「工艺上焊不出来」。同一个数是圆盘板厚下角的一支：max(屈曲, 烧穿)（第 4.6 节）。

参考量（印出来，不卡交付）：接合区保温缠得出来（印圈数，超过参考线提示改用预制保温块）、圆盘区最高温 − 管温（旧判法）、法兰增量温降（旧判法）、升温到位用时（集总）、管强度利用率、法兰最高温、偏离本段控温点、法兰自给率、法兰 J_max、整片热稳定、局部热稳定、升温期法兰−管峰值、管↔法兰热收支、法兰热平衡残差、玻璃温降。 旧判法两条仍印限值，圆盘区 5 K、法兰增量温降 10 K，只作对照。 整片热稳定逐片评，取裕度最小的那片；任一片判不了，整条判不了。 管强度利用率在控温点低于持久强度拟合下限时只给上界（第 1.3 节）。

## 5.3 判据分辨率原则

每条判据的限值必须有来源。判定的分辨率必须粗于两样东西：计算自身的数值噪声，以及现场能分辨的尺度。

现场能分辨的尺度，就是控温热偶的读数误差。两项温差预算默认取它，道理在此：铂比读数高出或低出这个带以内，热偶看不出来；超出这个带，热偶也分不出真假，只能靠设计保证不发生。

计算自身的数值噪声，由认证误差量化。外层耦合停机时，程序把「这个数还会晃多少」随结果一起交出：

e认证=A放大⋅r停,  A放大=max​1.11+ℓtΔx, 1−M−1∞

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| e认证 | 认证误差：停机点到真不动点的距离估计 | K |
| r停 | 停机时的残差（步长与真残差两支取大） | K |
| A放大 | 停机放大：闭式与实测两个来源取大 | 无量纲 |
| ℓt | 段端温度扰动的衰减长度 | m |
| Δx | 段网格步长 | m |
| M | 段间端温映射的实测雅可比 | 无量纲 |
| 1 | 单位阵 | 无量纲 |

闭式 1+ℓt/Δx 按端部单指数衰减推出，是下界口径；共用片处实测雅可比可能更大，所以闭式乘 1.1 再与实测取大。

判定规则：单位为 K 的硬判据，裕度的绝对值小于认证误差，就标「判不了那么细」，不当过，也不当不过。管孔净流入以瓦计，它与温度容差之间没有实测灵敏度，不进这条规则。 认证误差只在收敛时有数。没收敛时表内每个数都不可引用，谈不上认证。

两份设计记录在最终口径下的认证误差：【待补：W08/W06 最终重解】。

加密复算判「数不再变」时，每条判据也要有一个容差。管孔净流入取 0.5 W；两条温度判据取各自限值的 10 %，默认 5 K 下即 0.5 K。 取限值的比例而不照搬一个绝对数，理由是：这两条都是「某点温度 − 常数基准」，外层耦合的剩余误差直接进值，不像两个温度相减那样抵掉一部分。 这个 0.5 K 是否够细，还没在复核网格上实测定过。

## 5.4 复核值与记录值

导航网格上算出的判据值，要把网格一档档加密、直到判据不再变之后才拿去做决定。加密复算收敛后，判据表换成加密复算那张网格上的值，输出框写明此前显示的是导航网格上的数；安装报告第 8 节标题写明判据是否已加密复算到数不再变。

理由是结构性的：管孔净流入与两条温度判据的裕度本身很窄，而网格离散误差直接落在孔边与焊脚那一圈的梯度上。导航网格把这一圈抹平，位移可以比裕度还大，足以把「过」变成「不过」。所以核算整线一定要走到加密复算；加密后不过，就在那张细网格上重新求根（第 7.4 节）。某一档本身不可用（没收敛、带判不了标记、三条复核判据之一判不了）时，复算如实拒答，不拿它比档。

空管到温工况下，这三条都是参考量，加密复算对该工况拒答，不复核。

# 6 分配表依据的三条规则

第 7.2 节的判据 → 可调参数分配表，依据本章的判据分工、传导链与三条规则。每条都能从第 3、4 章的方程与第 5 章的判据定义直接看出来。

## 6.1 求解器追哪几条判据

求解器只解带玻璃稳态。空管到温稳态与升温全程在终验时再跑（第 7.4 节）。

带玻璃稳态的硬判据里，只有三条有法兰侧的可调参数可治，求解器逐片追它们：管孔净流入、最热铂高出热偶读数、管根低于热偶读数。 其余几条各有归宿：

- 法兰截面 J：由约束盒下角的按 J 定截面闭式保证，每轮按最新几何重算，只抬不降（第 7.1 节）。

- 升温：只由管、管保温与升温工况定，法兰侧可调参数动不了它。

- 管 J：读本工况整线段电流，法兰抽热经段解略改它。

- 舌片自由段、圆盘盖得住管孔：几何闭式。求解器在任何场解之前先判圆盘盖不盖得住；盖不住就停，并给出闭式反解的盘径。

三条逐片判据都过、仍有别的硬判据不过时，求解器报出它们的名字停下，属「不可行」一态（第 7.2 节）。 旧判法两条不追。 两项温差预算只从整线算例读。

判不了进入求解器的方式有两种：

- 某片的场判不了，该片三条逐片裕度一律记作无数（NaN）。求解器不拿它去挑可调参数，本遍停下，判「判不了」。

- 裕度 ≥ 0 但小于认证误差，视为还没判得了，照样进待抬名单（第 7.1 节的走格）。管孔净流入这条取认证误差为 0，行为与「裕度 ≥ 0 即过」相同。

## 6.2 传导链摘要

每根可调参数都沿同一条链作用到判据上：改几何 → 改发热与导热、散热 → 改法兰温度场 → 改管孔处的抽热与管根温度 → 改三条逐片判据。下表只写方向。

| 可调参数 | 物理作用 | 管孔净流入 | 最热铂高出热偶读数 | 管根低于热偶读数 | 铂重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板厚 | 单位面积发热 ∝ 1/t 降，横向导热 ∝ t 升；法兰变冷，从管子抽热变多 | 变好 | 变好 | 变坏 | 增 |
| 环倍率、外级环倍率（孔边加金属） | 同上，只作用在孔边一圈 | 外级环倍率变好；内级环倍率不列为候选 | 变好 | 变坏 | 增 |
| 舌保温 | 舌片散热变少；法兰与管根一起变热 | 不列为候选 | 变坏 | 变好 | 不变 |
| 圆盘背侧槽、舌孔孔径、舌孔拉长比 | 挖掉电流少走、热照样被抽走的料；抽热变少 | 不列为候选 | 不列为候选 | 变好 | 减 |

表中「变好」「变坏」是分派的依据，不是每次都当真。每根可调参数抬之前，求解器都把它抬到上界实测一次：这条判据没变好，就判「分派前提不成立」，淘汰这根（第 7.2 节）。 「不列为候选」的格子，方向没有作为分派依据量过。

## 6.3 三条规则

- 两项温差预算夹出一个窗口。由第 5.2 节的定义，第 j 片的两条裕度之和为

mH,j+mC,j=ΔH+ΔC−Tmax,j−Troot,cold,j

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| mH,j、mC,j | 第 j 片热侧、冷侧裕度（正 = 过） | K |
| ΔH、ΔC | 两项温差预算（设计输入，默认各 5 K） | K |
| Tmax,j | 第 j 片圆盘峰、舌片区峰、接头管根较热端三者之最高 | °C |
| Troot,cold,j | 第 j 片接头管根较冷端 | °C |

- 热偶基准 Rj 在相加时消去。所以把法兰整体抬温或降温的可调参数，不能同时改善两条，只能在两条之间挪裕度。第 j 片最热点与管根最冷端之差一旦大于两项预算之和（默认 10 K），任何整体挪动都救不回来，要改的是这个温差本身（形状、挖料位置），或者由设计输入放宽预算。

- 方向决定候选，花不花铂决定次序。金属类可调参数（板厚、各级环）让法兰变冷：管孔净流入与热侧变好，冷侧变坏。舌保温让法兰变热：冷侧变好，热侧变坏。所以热侧与管孔净流入的候选都是金属类；冷侧的候选是舌保温与挖料类。抬舌保温对热侧只会更差，不进热侧候选。 「哪里热就加厚哪里」治得了热侧，却把冷侧推坏：加厚同时降低单位面积发热（第 3.3 节，∝ 1/t）和提高横向导热（∝ t），净效果是从管子多抽热（第 4.2 节）。舌保温不花铂，是冷侧缺口的第一候选，排在冷侧候选之首。

- 管孔净流入是方向判据，没有靶值。为正即热从管子流进法兰（安全方向）。把它当靶，会让优化器花铂去凑一个没有物理依据的数。要保护哪条判据，就直接盯那条。

# 7 求解器：约束盒下角与可调参数分配

## 7.1 约束盒的下角：求解器不吃任何初值

求解器从约束盒的下角出发。传进来的可调参数值一个都不用，这就是「解与初值无关」的实现方式。 下角每一项都有第一性原理来源，不是挑出来的起点：

- 板厚 = max(焊接屈曲下界, 烧穿下界, 按 J 定截面的下界)，向上落到图纸格。按 J 定截面每轮开头按最新几何重算，只抬不降。

- 舌保温 = 裸舌 0.30 mm。

- 环倍率、外级环倍率 = 1，即无台阶。

- 舌片厚不是可调参数，由 I/(J·舌宽) 闭式定；传进来的值丢掉。

- 槽心角、舌孔孔心、长椭圆轴向由场定（第 7.3 节）；传进来的值丢掉。槽张角与孔径随给定几何带入（图上本来就有的孔），孔径小于 1 mm 的按无孔。

熔化只判不抬：每一遍开头验一次，熔了就停，报「该解不存在」，不加厚。

盒的上界只用来判「到顶」和作二分的右端：板厚 6 mm、舌保温 20 mm、环倍率 2.5、内级环宽 10 mm、外级环宽 16 mm。 内级环宽的上界还要取 min(选项上界, 当前外级环宽 − 一格图纸格)，保证台阶半径递增。 板厚与舌保温这两个上界没有出处。【待决定：板厚上界 6 mm、舌保温上界 20 mm 的出处由谁给定；在出处补上之前，「法兰侧可调参数到顶」这一结论是否要在报告中注明依赖这两个数。】

求解直接落在图纸格上，交付值就是被判过的值：

| 可调参数 | 图纸格 |
| --- | --- |
| 板厚、各级环宽、舌孔孔径 | 0.01 mm |
| 舌保温 | 0.5 mm（包法每层 0.5 mm；合法值为裸舌 0.30 mm 或 0.5 mm 的整数倍） |
| 环倍率、外级环倍率 | 0.01 |
| 圆盘背侧槽张角 | 1° |
| 舌孔顺流拉长比 | 0.1 |

二分怎么落在格上：每个中点先向上对齐到格，再评估；括号宽不超过一格就停。停下时，上端是最小的过的格点，下端是它下面那一格，不过。 二分之前先做前提自检：把这根可调参数抬到上界，这条判据必须变好，否则二分不适用（第 7.2 节）。 某个中点解不出来，二分中止，可调参数退回进这一步时的原值，不停在没评估成的中点上。

格点上裕度 ≥ 0 但小于认证误差时，这一点判不了那么细。求解器往保守方向再走一格重判，直到裕度不小于认证误差。走到上界、或走满 10 格仍判不了，这根可调参数返回「判不了」。 这一支目前只由人造裕度函数的门验过，真算例上还没有触发过。

每一遍之内，可调参数只增不减。停下时，每根二分成功的可调参数，都停在让自己那条判据判得了的最低格点上，再低一格就不过或判不了；补不上的留在上界。若每条判据所需的可调参数值，随其余可调参数抬高只增不减，这一点就是约束盒里铂最少的可行点（单调映射的最小不动点）。 金属类可调参数同时帮管孔净流入与热侧两条（第 6.2 节），这时一条判据所需的值会随另一条的抬升而下降，上述前提不一定处处成立。现有记录核过的是「与初值无关」：两组差得很远的入参给出逐位相同的答案。 【待决定：最小性在金属类可调参数同时服务两条判据时，是否要补一项核验，例如终局逐根回退一格看是否仍全过。】

两遍之间有一步回收，不在「只增不减」之内，见第 7.4 节。

## 7.2 判据 → 可调参数的分配表

| 判据不过（逐片） | 候选可调参数（试的次序） |
| --- | --- |
| 管孔净流入 | 外级环倍率、外级环宽、板厚 |
| 管根低于热偶读数 | 舌保温、圆盘背侧槽张角、舌孔孔径、舌孔顺流拉长比 |
| 最热铂高出热偶读数 | 外级环倍率、外级环宽、环倍率、内级环宽、板厚 |

冷侧与热侧的候选没有一根重合，且方向逐根相反（第 6.2 节），两条要一起看。

比价规则。每个候选各抬到自己的上界一次（前提自检本来就要跑这一次），顺手量出裕度变好了多少、铂重变了多少，然后按三级挑：

- 补得上的优先。都补不上时，取裕度买得最多的那根，让这一轮有进展。

- 同级里不花铂或还省铂的优先，它们之间按裕度买得多少排。

- 都要花铂时，才比每克铂买到多少裕度。

可证明空转的候选直接跳过，不花场解：没有孔时的孔拉长比，倍率还是 1 时的环宽。 挑中的那根若补得上，二分到刚好判得了的格点；补不上，值留在上界不退回，下一轮缺口变小再换别的接着补，组合就这样跨轮攒出来。 续轮有两道闸：缺口必须真的比上一轮小；只有「补不上但留着」的续轮最多 6 轮。 一片卡住不拖累其余片：整轮做完才收场。

「解法」三选一（不挖舌孔／挖舌孔／两个都算）：不挖孔族把舌孔两个可调参数剔出候选，其余照旧；两族各自走到最小可行点，不互相比重量。

求解的结论只有四种，互不重叠：

| 结论 | 含义 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 可行 | 全判据通过 | 加密复算，再跑终验三关 |
| 判不了 | 某一点没解到收敛，或格点裕度小于认证误差、走到头仍判不了。既不是可行，也不是不可行 | 加轮数上限，或细化网格重算。不去改形状 |
| 不可行（法兰侧可调参数到顶） | 某根可调参数到上界仍不过、分派前提不成立，或剩下的判据没有可调参数能治。再算一次会得到同一句话 | 看停因：多半要改盘径、舌宽，走形状搜索（第 8 章） |
| 没搜到 | 跑满轮数仍未全过。不是不可行的证明 | 再算一次有意义 |

判不了与不可行在程序里是两个互斥的状态位。同一轮两种出口都有时，判不了优先：一个出口只能对它自己判过的东西下结论。 「不可行」也只是法兰侧可调参数的结论：求解器手里没有盘径与舌宽，那归形状搜索。

## 7.3 场定位置

圆盘背侧槽的槽心角与舌孔的孔心不是拍的。每轮开头、比价之前，按最新收敛的场逐片算移除优先级 P移除 = 导热贡献 ÷ 电流密度，把槽心放在槽带内 P移除 最高的角向，把孔心放在自由段内 P移除 最高处；长椭圆的轴向取槽心处的当地电流方向。 意思是：槽和孔开在电流基本不走、热照样被抽走的地方。开口之后位置冻结，不再随场挪动。 槽心落 1° 格，孔心落 0.5 mm 格。

挖料的形状也按比价选。舌孔形状族：圆、圆角三角、圆角方。圆盘挖料形状族：弯椭圆槽、切向长椭圆、顺当地电流的长椭圆。 形状之间与可调参数之间用同一套比价：各抬到各的上界量一次，先看补不补得上，再看每克铂。

## 7.4 网格：导航网格 → 加密复算 → 细网格重解

一张网格由三个量描述：中带尺寸、粗区尺寸、中带作用半径。缺省（导航网格）是 2.0 mm、11.0 mm、50 mm。

同一张网格。「把这个算例加密到 h」全仓只有一处实现：粗区按与中带相同的比例缩，细粗比恒为 5.5；内带与中带同尺寸，等于不分内带。 求根、终局复核、加密复算都走它。 理由：粗区与中带之间的过渡区正压在舌片上，舌片是电流主通路；过渡结构一变，焦耳热就跟着变。标称尺寸相同、结构不同的两张网格，不是同一张网格，求出的根在另一张上照样不作数。 导航那一遍尺寸不变，中带作用半径也统一到判决网格那个值，三遍才真正同属一族，差别只剩 h。

加密复算。起步网格 = 最小几何特征 ÷ 3（舌根圆角、环宽；焊脚是平滑的厚度斜坡，不算几何边界）。 之后整张一起逐档减半。判「数不再变」有四条，都从「收敛」这个词本身推出：至少跑三档，两个差值才谈得上趋势；最新一对变化要落进第 5.3 节的容差，或者裕度远大于变化、结论已经翻不过去；变化要在缩小，两边都不到容差十分之一时视为噪声，不再比；序列在振荡、不在渐近区时一票否决。

细网格重解。求解器跑两遍，只有网格不同：

- 第一遍在导航网格上，从约束盒下角出发定位。

- 在判决网格上回收抬过头的可调参数。回收名单只有三根：舌保温、环倍率、外级环倍率。每根的下端是约束盒下角，二分落在图纸格上，要求这一片当前判得了的那几条判据回收后仍判得了。板厚不在名单里：它的下角是闭式的，往下退会撞穿焊接与按 J 定截面的下界。环宽、槽张角、舌孔孔径与拉长比抬上去也退不回，没有记过理由（待定）。

- 第二遍在细网格上重新求根，判据以这一遍为准。

第一遍没走通，不做第二遍。没做第二遍的解只在导航网格上成立，标「不可交付」。 终局复核带上升温，跑在最后一遍求根所用的那张网格上。

在 APP 里的次序：核算整线里的求解默认只做第一遍，结果当场说明只在导航网格上成立；流水线随后自己做加密复算，验网格无关；加密后判据不过，自己接着做细网格重解，在加密复算的起步网格上两遍求根；解完设计变了，要再加密复算一次，过了才出图。手动分步里对应「◆ 加密复算（算到数不再变）」与「◆ 细网格重解（加密不过后）」两个键。 加密复算收敛之后跑终验三关（升温全程 → 带玻璃稳态 → 空管到温 → 铂重），三关跑在与判据同一张网格上。

网格生成（解析板）。板的真实形状逐格精确积分：z 向由半宽与孔半径直接给区间端点，x 向在已知断点处分段、用 16 点 Gauss–Legendre 求积；厚度分段常数，焊脚环另积。单元形心取材料形心。 格与格之间的面长取边上有料的长度，长度为零不建面。 管孔边界面就是落在格里的那段圆弧：长度等于弧长，中点在弧上。 孔圆切出的外角薄片格，并入共有最长有料边的邻格；覆盖率低于 1e-3 的碎格也并入邻格，料不丢。 网格轴从管轴中心向外铺，两侧镜像，舌半宽与切点落成节点。

电流密度由面通量用最小二乘重构。两条重构方向夹角为 θ 时，条件数指标 κ′ = tan²(θ/2)；κ′ < 0.2 即 θ < 48°，此时两个法向分量的联立放大超过 1/sin θ ≈ 1.35 倍，楔形碎格只沿强方向重构。电位场一位不变，只改电流密度的量法。

体积守恒验证：两份设计、盘径与舌宽扫描、四片、导航与判决两张网格，共 536 张几何，每片体积对参考积分的偏差都在 0.1 % 以内。

仍开放、不得当作已解决：发热按格而不是按面（孔边改为面上定电位后电功率闭合已在 1e-3 以内，改按面的必要性变小）；圆盘分区按格心归属；中带作用半径仍跟舌长走。电流场在管孔边的整格定电位已于 2026-09-23 改为孔面上定电位（第 4.3 节）。

## 7.5 挑可调参数靠当场实测

分配表只给「有哪几个候选、按什么次序试」。挑哪一根，由每次抬之前的前提自检顺带量出的裕度与铂重当场决定（第 7.2 节的比价规则）。 次序只影响成本，不影响对错。

理由：灵敏度随形状可以变号。离线量一张灵敏度表，只对量它的那个形状、那个工作点成立；写死进分配，就是拿一个形状的实测去定所有形状。 代价：候选多一个，每次抬就多一次场解。

按 J 定截面之后，板厚不再是主要可调参数：它的下角由截面闭式定，热学缺口主要由不花铂的舌保温与挖料类可调参数补。

## 7.6 停机容差、认证误差与段解地板

段与法兰之间的外层耦合，停机目标是一个绝对容差 0.025 K，不随当前裕度走。 理由：求解器求的正是「裕度 = 0」的根。容差若随裕度收紧，越逼近根容差就越小，在根附近必然压到下限，停不停得下来变成轮数问题。分辨率的问题改由认证误差接住（第 5.3 节），不再压在停机容差上。

停机残差下不去段解自身的分辨率，所以段解三层数值容差要比停机目标细：段电流二分 0.005 A，段内金属与玻璃之间的 Picard 0.001 K，段内边值问题 0.0005 K。 量级依据：1150 °C 附近管温对电流的灵敏度 dT/dI ≈ 2·ΔT/I ≈ 1.9 K/A；电流二分收到 0.05 A 就停并取中点，电流落在 0.025 A 的格上，管温一格跳约 0.05 K，比 0.025 K 的停机目标还粗。 这是数值分辨率，不是判据口径，限值一个字没动。

无法兰基线那一层仍用 1.0 K。它只服务参考量「法兰增量温降（旧判法）」，容差按它服务的那条判据定。

两份设计记录在最终口径下的停机轮数与认证误差：【待补：W08/W06 最终重解】。

## 7.7 舌保温可行窗口与制造精度

求解器交出的是最小的可行格点。现场关心的是另一个问题：舌保温包偏一层，还过不过。终验时程序逐片回答它：

- 把第 j 片的舌保温在解值 ±1.0 mm 内按 0.1 mm 挪，其余片、其余可调参数一位不动，每点跑一次整线。

- 过不过按整线的交付判定，与交付同一份。

- 报出解值所在那一段连续可行区间、宽度、区间里落得进的层数档（0 层即裸舌，也是一种做法），以及两侧边界外第一条不过的判据。

判定口径跑前写死：任一片窗口里一个能包的档都没有，结论是「当前判据下无可制造设计」，并点名那几片；窗口宽窄于一层，点名「窗口窄于制造精度」；扫到边界仍全过，记「边界没探到」，不把扫描宽度当成窗口宽。 判据不改、不硬凑；要放宽，在设计输入的两项温差预算里填。

若有界，上侧一般由热侧卡住，下侧由冷侧或裸舌下界 0.30 mm 卡住，这由第 6.3 节第 1 条推出：舌保温往上抬，热侧变坏；往下退，冷侧变坏。低于裸舌的点直接标「下界外」，不解。扫描范围内没卡住时记「边界没探到」。窗口的宽度，就是两项预算在舌保温这一根上留下的余地。

这一步每点一次整线全耦合解，所以只在终验跑一次，优化循环里不跑；开关在参数表，默认开。 目前只量舌保温这一根；板厚、环倍率、圆盘保温的窗口没有量。

两份设计记录在最终口径下的逐片窗口：【待补：W08/W06 最终重解】。

# 8 形状搜索原理与法兰形态选型

求解器只调可调参数，形状不动（第 7 章）。形状由形状搜索给出。搜索动的是盘径、舌宽、舌边；每试一个形状，都交给同一个求解器从约束盒下角解一遍，再比铂重。

## 8.1 搜索空间

| 维 | 取值 | 谁管 |
| --- | --- | --- |
| 盘径 | 连续。下界由判据「圆盘盖得住管孔＋焊脚」闭式反解：盘半径 ≥ 管孔半径 + 焊脚，焊脚 = max(板厚, 管壁厚) | 搜索 |
| 舌宽比例 | 舌半宽 ÷ 盘半径，0.25～1.0 | 搜索 |
| 舌边 | 平行／锥形（离散） | 搜索（只在邻域探索里翻转） |
| 孔族 | 不挖舌孔／挖舌孔 | 两族各跑一遍，各选各的最轻，不互比 |
| 舌长 | 闭式：圆盘切点 + 压接段 + 自由段下界 | 不搜 |
| 舌片厚 | 闭式：I/(J·w_min)（第 3.6 节） | 不搜 |

压接段长 40 mm、自由段下界 100 mm 都是设计输入。 舌长因此不是自由变量：更长只多花铂、多发热。

## 8.2 流程

形状搜索每一步都是真解。闭式只用来选在哪里解，不用来代替解。

- 基准点：先把页面上现在这个形状解一遍。它不可行也照列，只是不作外推的起点。

- 拿板厚：在第一轮网格里最大的盘径、最宽的舌宽比例上解一次。第一轮网格是盘半径 {25, 30, 35} mm × 舌宽比例 {0.75, 1.00}；低于盘径下界的点抬到下界上。

- 盘径下界的不动点：用刚解出的板厚，按「圆盘盖得住管孔＋焊脚」的闭式反解给出最紧的盘径下界，在那里再解。板厚随盘径变，所以迭代，最多 3 次。

- 下界处不可行时，二分定可行区间：两端都是实测的，一端不可行、一端可行。最多 3 步，区间窄于 1 mm 就停。

- 黄金分割找最轻点，最多 4 个点。不假设严格单峰：交出的永远是已算过的可行点里最轻的那个。

- 其余舌宽比例在最优盘径上各试一次。这一批互相独立，4 路并发。

- 邻域探索：从当前最好点出发，试 5 个邻点：盘径 ±一步（舌宽比例不变）、舌宽比例 ±一步、原地翻转锥形。盘径首步 5 mm，舌宽比例首步 0.125，两者按同一比例缩。省下超过 0.5 g 才算变好；变好就搬过去；没有变好就步长减半再问，直到 0.625 mm。 每轮的邻点互相独立，4 路并发；串行与并行逐位相同，有门钉着。 邻域探索最多 6 轮。 步长收到 0.625 mm 仍无改善，输出框才写「在 ±0.625 mm 分辨率上是局部最优」；这句话只在这一种停法下成立，撞到轮数上限时不写。

- 胜出形状精算：求解器走两遍。第一遍在导航网格上定位；第二遍在网格无关口径要求的那张网格上重新求根（与加密复算同一个来源）。 精算全判据通过，才写回页面（含锥形勾选），标题写「最轻的全过形状」。精算没有全过，标题写「精算没有全过」和停机原因，不写回页面；粗筛那一行仍在「搜形状结果」下拉里。 不写回的理由：写回会把一个没过的设计放到页面上当起点，下一步照着它算，容易被读成搜形状给的答案。

粗筛各形状在导航网格上用较少轮数求解，只用来分高下。交付的数只出自精算与其后的加密复算、终验。

「解法」选两个都算时，先跑不挖舌孔族、再跑挖舌孔族，各跑一遍完整搜索。写回页面的固定是不挖舌孔族；另一族进「搜形状结果」下拉，由人选。

## 8.3 不同形态法兰的选型步骤

| 步 | 做什么 | 看什么决定下一步 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填参数或载入设计记录，点核算整线 | 判据表：全过到步 5；不过看「先解决哪一条」 |
| 2 | 卡热和电（管孔净流入、最热铂高出热偶读数、管根低于热偶读数、管 J、法兰截面 J）：核算整线自己调可调参数 | 整跑判词四态：可行到步 5；不可行（法兰侧旋钮到顶）到步 3 或 4；判不了是这一点没解到收敛，加轮数上限或细化网格重算，不去改形状；没搜到，再算一次有意义 |
| 3 | 卡几何（舌片自由段、圆盘盖得住管孔＋焊脚）：改盘径、舌宽 | 或直接搜形状；圆盘那条的盘径下界是闭式，不用试 |
| 4 | 搜形状：先不挖孔族；「解法」选两个都算再看挖孔族；锥形有没有帮助由搜索翻转试出 | 搜形状结果下拉：每族最轻的可行形状；精算没全过的不写回页面 |
| 5 | 核算整线：加密复算到数不再变，再跑终验三关与每片舌保温窗口 | 「可以出图」 |
| 6 | 导出 3DM，三项自校 | 重量对账：命令行 –make3dm 的门槛为 2 %；界面导出路径的门槛【待决定】 |

## 8.4 Y 形舌板：由来与机理

侧 Y 形舌板（舌根开一条到根的槽，形成两条臂）是挖孔族的一个自然成员。舌孔一开，舌片最窄有效宽变小。按 J 定截面要求切口那一段加厚成叉臂，于是「杆 + 叉臂」的 Y 形自动出现（第 3.6 节）。两条机理：

- 按 J 定截面之后，把整片舌片均匀加厚再开孔只会更差。截面被 J 钉死，多出来的料只是多抽热。只把切口带加厚成叉臂，孔才有效（第 3.6 节）。

- 孔不能替代保温。孔与槽是「少抽热」的可调参数，主力仍是不花铂的舌保温（第 7.2 节）。

程序不替两族比重量。两族各自的最轻可行形状都在「搜形状结果」下拉里，由人选。

v6.1 在 2 段 3 片对照工况下给过侧 Y 形与盘 Ø56 的铂重。那两组数算于判据换成热偶读数基准、舌保温改为 0.5 mm 一格、网格配方统一、网格生成修正之前，口径已变，本版不沿用。 【待决定：侧 Y 形与盘 Ø56 两个案例，在最终口径下重算后保留，还是从本报告删去】

# 9 数值方法与收敛

| 模块 | 方程 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| SegmentSolver | 管段金属 + 玻璃耦合（4.1） | 有限体积；金属侧一维两点边值（Bvp1D），玻璃侧迎风隐式；两侧外层 Picard 耦合；段电流单调二分求根 |
| DesignCurrent | 升温准静态电流（3.5） | 闭式，沿升温全程取峰值 |
| SectionSizing | 按 J 定截面（3.6） | 闭式，逐截面 |
| ShellMesh | 法兰网格（4.3） | 解析板逐格按真实形状精确积分；面长取边上有料长度；管孔边界是落在格里的圆弧；碎格并入邻格 |
| ShellCurrent | 面电流守恒（3.3） | 单元形心有限体积；共轭梯度 + Jacobi 预条件；单元 J 由面通量最小二乘重构，楔形碎格只沿强方向重构 |
| ShellThermal | 二维壳热方程（4.3） | 同一张网格；外层 Picard 处理温度相关物性，内层共轭梯度 + Jacobi |
| Solver.FieldPlacement | 场定槽心角、舌孔孔心 | 移除优先级 = 导热贡献 ÷ 电流密度；槽心角落 1° 格，孔心落 0.5 mm 格 |
| LineRunner | 段 ↔ 法兰耦合 | 外层不动点 + Anderson 加速；停机按绝对容差，随结果交认证误差 |
| Solver | 可调参数求根 | 约束盒下角出发；逐根二分，二分在图纸格点上走；每一遍之内只增不减，两遍之间有回收；四态判词 |
| MeshAdapt | 「把算例加密到 h」 | 全仓唯一一处；求根、终局复核、加密复算都走它；网格族细粗比恒定 |
| MeshVerify | 网格无关复核 | 一档档加密到判据不再变或结论已稳；不可用的档拒答 |
| FinalCheck | 终验三关 | 升温全程逐设定点 → 带玻璃稳态 → 空管到温 → 铂重 |
| InsulWindow | 每片舌保温可行窗口 | 逐片在解值附近挪动舌保温，每点跑一次整线 |
| ShapeSearchPlan / ShapeBatchEval | 形状搜索 | 基准点 → 盘径下界不动点 → 二分 → 黄金分割 → 余下舌宽 → 邻域探索（步长减半）→ 精算；批内 4 路并发 |

#### 外层耦合：为什么收敛慢，停在哪里

段 ↔ 法兰是一个不动点问题：法兰抽热改管根温度，管根温度又改法兰抽热。裸 Picard 的环路增益接近 1，离热失控（1.0）很近；这个增益随离散变，而且随管段节点数上涨。 所以它既是收敛缓慢的原因，也是本系统离热失控有多远的一个度量；但它不是一个与网格无关的设计常数，报的时候要带配方。W08／W06 在最终口径下的环路增益、谱半径、放大与认证误差：【待补：W08/W06 最终重解】。

Anderson 加速把状态（各段两端抽热、各段两侧邻段端温）放进同一个向量，用最近几步的残差差分做最小二乘外推，历史深度 4。 它只改走法，不改不动点在哪。外推步长超过 Picard 步长太多就丢弃并重启历史，最坏退化回欠松弛 Picard。

停机要两支同时过：步长（相邻两轮管根变化）乘放大、真残差乘放大，都小于容差；且这一轮没有管根算不出来。放大 = max(闭式 × 1.1, 实测雅可比)。闭式取端部单指数衰减的放大；实测雅可比每次整线解量一次。 停机容差是一个绝对目标 0.025 K。 停下来时，「这个数还会晃多少」随结果交下游，叫认证误差：

e认证=A放大×r停

硬判据里单位为 K 的，裕度的绝对值小于认证误差，就判「判不了那么细」：不当过，也不当不过。瓦为单位的那条（管孔净流入）不进这个名单，因为它与温度容差之间没有实测灵敏度。 无法兰基线那一层只服务参考量「法兰增量温降（旧判法）」，容差 1.0 K。

| 符号 | 含义 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| e认证 | 认证误差：停机时解离不动点还可能差多少 | K |
| A放大 | 停机放大：max(闭式 × 1.1, 实测雅可比 ‖(𝟙 − M)⁻¹‖∞)；M 为段间端温映射的实测雅可比，𝟙 为单位阵 | 无量纲 |
| r停 | 停机时步长与真残差两者取大 | K |
| g | 段 ↔ 法兰耦合的环路增益（不动点迭代的收缩比） | 无量纲 |

#### 数值地板与停机口径

外层能停得多准，取决于段解自己的分辨率。段电流二分停在 xTol，管温就在一个格子上跳；这个地板乘上放大，就是外层能达到的最小停机量。所以段解三层容差比外层目标细一个数量级。

| 层 | 口径 | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 段电流二分 | 电流容差 | 0.005 A |
| 段内 Picard | 温度步长容差 | 0.001 K |
| 段内两点边值（Bvp1D） | 温度步长容差 | 0.0005 K |
| 外层耦合 | 绝对停机目标（(步长与真残差取大) × 放大） | 0.025 K |
| 外层耦合 | 轮数上限 | 600 |
| 无法兰基线层 | 停机容差（只服务参考量） | 1.0 K |
| 求解器走格 | 格点裕度小于认证误差时往保守方向最多走几格 | 10 |
| 求解器二分 | 在图纸格点上走，括号宽不超过一格即停；舌保温一格／板厚一格 | 0.5 mm／0.01 mm |

这些是数值分辨率，不是判据口径；判据的限值一个没动。

#### 网格

求根、终局复核、加密复算用同一个配方造网格。「把算例加密到 h」只有一处实现，粗区按中带同比例缩，细粗比恒为 5.5；导航网格中带 2.0 mm、粗区 11.0 mm，复核三档中带 1.0／0.5／0.25 mm。 这样做的理由是物理的：粗细两区之间的过渡正压在舌片上，舌片是电流主通路，过渡结构一变焦耳热就跟着变，而抽热判据只有几瓦宽。

网格无关复核的起步档由几何特征定：最小特征 ÷ 3。 W08 与 W06 要求的网格都是细区 1.000 mm、细区半径 59.0 mm。这两个数按几何特征定（细区 = 最小特征 ÷ 3；细区半径由盘半径、舌长与管孔半径定），与网格生成无关。 每档整张网格一起减半，最多 6 档、单元上限 40000。 判「数不再变」要同时满足四条：

- 至少三档。两个差值才谈得上趋势。

- 每条卡交付判据的档间变化落进容差，或者离限值远到翻不过去（结论已稳）。

- 变化在缩小。不缩小就不是在收敛。

- 序列在渐近区。在摆的序列没有任何误差估计成立，一票否决。

带玻璃稳态复核三条卡交付判据：管孔净流入容差 0.5 W；最热铂高出热偶读数、管根低于热偶读数的容差各为自身限值的 10 %。 空管到温稳态这三条都只作参考，没有随网格变的卡交付判据，加密复算对它拒答。 某一档本身不可用（外层没收敛、带判不了标记、三条里有判不了），也拒答，不拿它比档。

#### 网格生成仍开放的四处

以下三处不得当作已解决：发热按格而非按面；分区按格心归属；细区半径跟舌长走。电流场按带管孔面的格整格钉电位那一处已于 2026-09-23 改为孔面上定电位，改后暴露的两条红门（舌端电极角 J 峰、导航网格管孔抽热）照实列在第 4.3 节。

## 9.1 本报告用到的论证与验证手段

| 手段 | 做什么 | 在哪里 |
| --- | --- | --- |
| 第一性原理推导 | 电学、热学、焊接下界的每条公式从守恒律与本构关系推出，每条附符号表 | 第 2.4 节、第 3、4 章 |
| 判据有出处 | 每条限值写明来源，无来源不判；判据只有过、不过、判不了三态，判不了不算过 | 第 5 章 |
| 判据分工况 | 同一条判据在带玻璃稳态与空管到温稳态下各自定卡不卡交付，表由程序唯一一份生成 | 第 5 章 |
| 闭式与场解互核 | 舌片厚闭式（3.6）对场解的截面 J；法兰抽热的闭式（4.2）对场解 | 第 10.5 节 |
| 守恒残差 | 法兰热平衡残差作参考量印出，应接近 0，用来核对场解，不参与收敛判定；段 ↔ 法兰耦合按步长与真残差两支乘放大判停 | 判据表参考行、第 9 章 |
| 认证误差 | 停机时随结果交出「还会晃多少」；温度判据裕度小于它就判不了那么细 | 第 9 章 |
| 网格无关性 | 求根与判决同一张网格；一档档加密，至少三档、变化在缩小、在渐近区，才算数 | 第 9 章、第 10.5.1 节 |
| 网格体积守恒 | 每片总体积、环内、舌区对参考积分，≤ 0.1 %；W08／W06 全量 536 张几何全过 | 第 4.3 节 |
| 格点判决 | 交付值落在图纸格上，判的就是那个格点 | 第 7 章 |
| 场图佐证 | 温度场与电流密度场互相印证槽的位置与效果 | 第 10.6 节 |
| 控制变量对照 | 同一几何、同一保温，只改一个量各解一次，把两个效应拆开 | 第 10.6 节 |
| 可行窗口 | 逐片挪动舌保温，量出窗口有多宽、落得进几档 | 第 10.5.4 节 |
| 几何回读与重量对账 | 3DM 读回校方位、角焊缝体积（≤ 0.5 %）、逐件重量（命令行 –make3dm 门槛 2 %，界面导出路径的门槛【待决定】） | 第 10.4 节 |
| 与实测比对 | 模型玻璃温降对现场实测玻璃温降（参考量）；电流与温度的现场实测尚缺 | 判据表参考行、第 12 章 |
| 边界与假设列明 | 工况、保温、铜排、供电、焊接逐项列出，改一项判据表就要重算 | 第 10.5.3 节 |
| 出处可查 | 每个数附出处注释（代码常数、交接记录或证据文件），供逐条反查；本草案尚待独立复核 | 本版 |

# 10 计算结果

本章只放在最终口径下完成的结果。最终口径指：圆盘保温 20 mm；第 4.3 节的网格生成；外层耦合停机容差绝对 0.025 K；段解三层数值容差：段电流 0.005 A、段内 Picard 0.001 K、段内边值 0.0005 K。 两份设计 W08、W06 在这个口径下的端到端重解正在跑，还没有结果。凡取决于它的数，下文一律写【待补：W08/W06 最终重解】。

## 10.1 两份设计记录：输入几何

设计记录只给形状与工况。求解器把记录里的可调参数值全部丢掉，从约束盒下角重新解（第 7.1 节）。

| 项 | W08「管壁 0.8 · 留余量」 | W06「管壁 0.6 · 底档」 |
| --- | --- | --- |
| 管 | 内径 50／段长 300 × 3／壁 0.8，管保温 5 mm | 内径 50／段长 300 × 3／壁 0.6，管保温 5 mm |
| 控温点 | 1150／1080／1050 °C | 1150／1080／1050 °C |
| 圆盘 | Ø60，管孔半径 25.8 mm | Ø60，管孔半径 25.6 mm |
| 舌片 | 140 × 60，等宽，舌根圆角 R3 | 140 × 60，等宽，舌根圆角 R3 |
| 压接段 | 40 mm，夹持 450 °C | 40 mm，夹持 450 °C |
| 记录里的板厚（入口／共用 1／共用 2／出口，求解器丢掉不用） | 0.89／2.45／2.35／0.73 mm | 0.64／1.86／1.73／0.62 mm |
| 记录里的舌保温（求解器丢掉不用） | 0.4／0.4／0.5／0.3 mm | 0.4／0.4／0.4／0.6 mm |

记录里舌片厚等于板厚，是旧链的产物。 现行链下舌片厚按第 3.6 节的闭式由设计电流另定，W08／W06 的闭式舌片厚：【待补：W08/W06 最终重解】。所以记录只当形状输入用。

记录在最终口径下按原样重判的热学判据值：【待补：最终口径下重判设计记录，未跑】。【待决定：这一项不属于 W08/W06 重解，是否另跑；不跑则删去本句】

## 10.2 形状搜索结果

在最终口径下还没有做过形状搜索。v6.1 的三行（盘 Ø56／舌宽 56、盘 Ø58／舌宽 58、侧 Y 形）算于判据换基准、舌保温改 0.5 mm 格、网格配方统一与网格生成修正之前，本版不沿用。

| 案例 | 结果 | 合计 g |
| --- | --- | --- |
| 形状搜索最轻（不挖舌孔族） | 【待决定：是否在最终口径下重跑形状搜索】 | 【待决定：同左】 |
| 形状搜索最轻（挖舌孔族） | 【待决定：同上】 | 【待决定：同上】 |

每一行要写明：粗筛结论、精算的判词、加密复算停在哪一档、终验三关的结论。精算没有全过的形状照列，写明停机原因。

## 10.3 法兰设计结果图（Rhino 8 截取）

本节的图要用最终口径的解导出 3DM，在 Rhino 8 里截取。v6.1 的五张图画的是旧口径的几何，不沿用。

- 整机 3DM（几段铂管 + 各片法兰，片数 = 段数 + 1）：【待补：W08/W06 最终重解】

- 单片法兰的可回读 3DM（单图层多级台阶：板身、环、舌片，APP 自己读得回来）：【待补：W08/W06 最终重解】

- 单片法兰的实体 3DM（一根空心铂管穿过实体法兰）：【待补：W08/W06 最终重解】

【待决定：Rhino 截图要在装有 Rhino 8 的 Windows 机器上做，由谁、在重解完成后何时补】

## 10.4 几何交付与质量对账

出图后立刻自校三项，任一项不过即「不得作为交付件」：

| 校验 | 判据 | 它防的是什么 |
| --- | --- | --- |
| 读回来的方位 | 从磁盘读回，沿 Y 的跨度 = 板厚，差 ≤ 0.005 mm | 板画到了别的平面上 |
| 角焊缝体积 | 回转体实测 vs 解析积分，差 ≤ 0.5 % | 焊缝形状画错 |
| 逐件重量对账 | 3DM 体积 × 密度 vs 计算网格体积 × 密度；命令行 –make3dm 的门槛为 2 %，界面导出路径的门槛【待决定】 | 孔没挖、焊角没画、环多长出去：一切几何细节 |

只验包围盒尺寸发现不了孔、焊角、环的错漏；重量是唯一把所有几何细节都卷进去的一个数。

计算网格体积现在按板的真实形状逐格精确积分，W08／W06 全量 536 张几何的体积守恒都在 0.1 % 以内。 所以重量对账的差，基本就是 3DM 几何本身与设计的差。W08／W06 最终解的逐件对账：【待补：W08/W06 最终重解】。

## 10.5 法兰：初始值 → 结果值（计算流程、并列比较、边界环境）

### 10.5.1 计算流程：一份法兰是怎么从初始值走到结果值的

求解器不接受任何初值。「初始值」就是约束盒的下角（第 7.1 节）；设计记录上的厚度只用来「解一次」看判据，不作为初值。以 W08 为例，W06 的数并列在括号里：

- 设计电流（第 3.5 节）：20 °C/h 空管升温 25 → 1150 °C，管子准静态 I2R管 = 散热 + C管 dT/dt，沿全程取峰值。设计电流只由管子、管保温与升温工况定（第 3.5 节）。段电流与片电流：【待补：W08/W06 最终重解】。

- 按 J 定截面（第 3.6 节）：舌片厚 = I/(J·w_min)，向上落到 0.01 mm 格；圆盘侧各圈截面给出板厚下界。两组数：【待补：W08/W06 最终重解】。

- 约束盒下角：板厚 = max(焊接下界, 圆盘侧截面下界)。W08 焊接下界 0.60 mm（烧穿控制），W06 0.61 mm（屈曲控制）（第 4.6 节）。 它们与圆盘侧截面下界取大之后的下角：【待补：W08/W06 最终重解】。舌保温 0.30 mm（裸舌，0 层）；环倍率 1.00；槽张角与孔径随给定几何带入（W08／W06 记录里没有槽与孔）。记录里的板厚被丢弃。

- 第 1 轮场解（导航网格）：先验下角各片都不熔；按移除优先级把槽心、孔心写回（第 7.3 节）；出判据表。W08／W06 在这一步哪几条不过：【待补：W08/W06 最终重解】。

- 分派表 → 可调参数（第 7.2 节）：不过的判据按分派表取候选，逐根二分求根。二分在图纸格点上走：舌保温一格 0.5 mm，板厚一格 0.01 mm。格点上裕度 ≥ 0 但小于认证误差，就往保守方向再走一格重判，最多 10 格。 每一遍之内只往上走；最小性的前提与未核之处见第 7.1 节。轮次、场解次数、耗时：【待补：W08/W06 最终重解】。

- 第二遍：在网格无关口径要求的那张网格上重新求根（W08、W06 都是细区 1.000 mm、细区半径 59.0 mm，按几何特征定，与网格生成无关）。第二遍之前，先在判决网格上回收舌保温、环倍率、外级环倍率；再从回收后的值重新求根。每一遍之内只增不减。 结果：【待补：W08/W06 最终重解】。

- 加密复算（第 9 章）：从该网格起整张网格逐档减半，看三条卡交付判据是否不再变。下表是要填的阶梯。

- 终验（第 10.5.4 节）：升温全程、带玻璃稳态、空管到温、铂重，再逐片量舌保温窗口。

- 出图与重量对账（第 10.4 节）。命令行 –make3dm 的门槛为 2 %；界面导出路径的门槛【待决定】。

| 档 | 中带 h mm | 单元数 | 管孔净流入 W | 最热铂高出热偶读数 K | 管根低于热偶读数 K | 合计 g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W08 第 1 档 | 1.000 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| W08 第 2 档 | 0.500 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| W08 第 3 档 | 0.250 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| W06 第 1～3 档 | 1.000／0.500／0.250 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |

复核三档之间的变化、是否在缩小、停在哪一档，以及停下的理由（落进容差，还是结论已稳）：【待补：W08/W06 最终重解】。

### 10.5.2 初始值 → 结果值：两份设计并列

| 项 | W08「管壁 0.8 · 留余量」 | W06「管壁 0.6 · 底档」 |
| --- | --- | --- |
| 形状（固定） | Ø60，舌 140 × 60 等宽 | Ø60，舌 140 × 60 等宽 |
| 初始值从哪来 | 约束盒下角 | 约束盒下角 |
| 板厚 入口／共用 1／共用 2／出口 mm | 下角【待补：W08/W06 最终重解】 → 结果【待补：W08/W06 最终重解】 | 下角【待补：W08/W06 最终重解】 → 结果【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 舌片厚 mm（闭式，不开舌孔时） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 舌保温 mm（层数） | 0.30（0 层）→ 【待补：W08/W06 最终重解】 | 0.30（0 层）→ 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 环倍率与环半径 | 1.00 → 【待补：W08/W06 最终重解】 | 1.00 → 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 槽、孔 | 随给定几何（记录里没有）→ 【待补：W08/W06 最终重解】 | 随给定几何（记录里没有）→ 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 整跑判词（可行／判不了／不可行／没搜到） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 合计铂重 g | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 认证误差 K | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 判据在哪张网格上成立 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 场解次数／耗时 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |

带玻璃稳态的硬判据（卡交付）：

| 判据（限值） | W08 | W06 |
| --- | --- | --- |
| 升温（管 J 峰值 ≤ 12 A/mm²） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 管孔净流入（须 > 0 W） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 最热铂高出热偶读数（≤ 允许值，默认 5 K） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 管根低于热偶读数（≤ 允许值，默认 5 K） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 舌片自由段（≥ 100 mm） | 100（= 140 − 0 − 40） | 100（= 140 − 0 − 40） |
| 圆盘盖得住管孔＋焊脚（≥ 0 mm） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 管 J（≤ 12 A/mm²） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 法兰截面 J（< 11 A/mm²） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |

舌片自由段只由舌长、切点与压接段定。两份设计舌半宽等于盘半径，切点为 0，所以是 140 − 0 − 40 = 100 mm，恰在下界上。

参考量（照算照印，不卡交付；只印值与裕度，不印过或不过）：

| 参考量 | W08 | W06 |
| --- | --- | --- |
| 圆盘区最高温 − 管温（旧判法，对照 5 K） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 法兰增量温降（旧判法，对照 10 K） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 接合区保温缠得出来（参考线 20 圈 × 0.5 mm = 10 mm） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 管强度利用率（带玻璃稳态，逐段最大） | 0.689（HC1） | 0.869（HC3，上界） |
| 管强度利用率（空管到温稳态，载荷只有铂管自重） | 0.285 | 0.286 |

管强度利用率的两侧都不吃场：载荷侧是几何与工况，许用侧是牌号、本段控温点与设计寿命（8760 h，安全系数 2.0）。求解器不调管壁，所以这组数不依赖重解。HC2、HC3 的控温点低于纯铂持久强度拟合下限 1100 °C，按下限处的断裂强度取保守许用值，算出的是上界，真值只会更小。 若最终重解改动了管壁或工况，这组数作废。

几点读法，待结果出来后按实写：板厚停在下角还是被抬起、热学缺口由哪根可调参数补上、舌保温落在几层、两份设计的铂重差来自哪里。【待补：W08/W06 最终重解】

### 10.5.3 算完之后：结果在什么边界环境下成立

下表是两份设计算完后各量所依赖的环境；改其中任何一项，判据表都要重算。

| 量 | 取值 | 来源与说明 |
| --- | --- | --- |
| 铜排压接段 | 舌端往回 40 mm，夹持温度 450 °C | 设计记录。压接段不发热（铜排把它短接），舌端是定温边界 |
| 铜排 | 许用 J 2 A/mm²，到冷端 300 mm，冷端 25 °C，总热导程序自算；表面按氧化铜发射率 0.7 | 参数表默认；表面状态待现场确认（第 12 章） |
| 管保温 | 5 mm | 设计记录 |
| 圆盘保温 | 20 mm，整盘一个厚度 | 历史值，出处待补；模型分不了内外环 |
| 舌保温 | 逐片结果值，裸舌 0.30 mm 或 0.5 mm 的整数倍 | 求解器的可调参数，不花铂 |
| 保温材料 k(T) | 三层都取参数表的系数 | 系数出处在仓库里是空的，保温方案表上印「出处待补」 |
| 环境与表面 | 25 °C；铂表面发射率 0.18，保温外表面 0.45；法兰无吹风（自然对流，特征长度 0.05 m） | 参数表 |
| 工况 | 控温点 1150／1080／1050 °C，段长 300 mm，产量 1.5 t/day，液相线 1050 °C，玻璃内壁换热 65 W/(m²·K) | 参数表与段表 |
| 空管到温稳态的控温点 | 全线取升温目标 1150 °C | 口径待定（第 12 章） |
| 温差预算 | 最热铂高出热偶读数、管根低于热偶读数各 5 K | 参数表两项输入，默认取段中点热偶在 1100 °C 的读数误差 |
| 热偶读数基准 | 端片取本段设定值；共用片取两侧设定值的开尔文对数平均，1150／1080 °C 给出 1114.71 °C | 第 4.2 节 |
| 供电 | 交流，相邻段相位差 120°（共用片 √3 倍电流） | 设计条件 |
| 电流密度 | 设计 J 10、极限 11；管 J 许用 12 A/mm² | 设计输入（第 12 章） |
| 焊接 | 烧穿下界取参数表默认 0.6 mm（待现场确认的假设）；焊接下界安全系数 2.0 | 参数表；现场手工焊，焊法待现场确认 |
| 物性 | 电阻率、热导率、比热、持久强度、热膨胀按牌号（电、热数据不全的牌号退回纯铂）；密度、熔点、焊接常数按纯铂 | 第 4.9 节 |
| 数值 | 停机 0.025 K（绝对）；段解三层容差见第 9 章 | 第 9 章 |
| 网格 | 导航 2 mm；网格无关口径起步 1.000 mm、细区半径 59.0 mm（按几何特征定，与网格生成无关） | 第 9 章 |

### 10.5.4 终验：三关、伸长量、保温方案与舌保温窗口

终验在加密复算收敛之后按顺序跑：升温全程逐设定点，带玻璃稳态（就是复核停下来那一档的解），空管到温，最后报铂重。三关跑在复核停下来的那一档网格上。没跑的关连理由一起登记，写「没跑」，不写「过」。图纸模式不跑第一、三关，并写明原因。

| 关 | 结论 | 关键数 |
| --- | --- | --- |
| 第一关 升温全程（8 个设定点 300～1150 °C） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 第二关 带玻璃稳态 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 第三关 空管到温 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 铂重 | 不设关 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |

第一关顺带印升温全程的伸长量，只报数，不卡判据。纯铂膨胀曲线的数据点到 1000 °C 为止，1000 °C 以上的行标「外推」，不许当实测用。

| 件 | 1150 °C 时相对安装温度的伸长 |
| --- | --- |
| 各段管总伸长 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 舌尖总位移 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 圆盘外缘径向伸长 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 压接段伸长 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |

保温方案（交付的是材质与各区厚度；怎么包，缠绕还是预制保温块，由现场定）：

| 区 | 材质 | k(T) 与出处 | 厚度 mm | 折合层数 | 圈数提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 出处待补 | 5 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 圆盘 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 出处待补 | 20 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 舌片（逐片） | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 出处待补 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |

每片舌保温的可行窗口：终验时逐片把舌保温在解值 ±1.0 mm 内按 0.1 mm 挪动，其余片与其余参数不动，每点跑一次整线；可行与交付判定用同一份。报告窗口、宽度、窗口里落得进的层数（0 层 = 裸舌），以及窗口两侧外第一条不过的判据。任一片窗口里一档都落不进，就判「当前判据下无可制造设计」并点名。 窗口比一层 0.5 mm 还窄，说明这片的舌保温要按层精确包，制造上没有余量。

| 片 | 解值 mm | 窗口 mm | 宽 mm | 落得进的层数 | 两侧卡哪条 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 共用 1 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 共用 2 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |
| 出口 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 | 【待补：W08/W06 最终重解】 |

## 10.6 温度场与电流密度场：两份设计的结果，以及挖孔前／后互相佐证的读法

场图由 APP「③ 结果与出图」页画场图的同一函数生成。白线是管孔（= 铂管外壁），x 轴 0 在管轴、负向是舌片，色标上限按 99.5 % 分位截断。 v6.1 的场图画的是旧口径的解，不沿用。

- W08、W06 各取入口片与共用片（承 √3 倍电流、最不利），温度场与电流密度场各一张：【待补：W08/W06 最终重解】

读场图的方法不随口径变：

- 电流场指出槽该开在哪里。电流从舌片单侧汇入管孔，孔周是电流密度峰值所在；圆盘背对舌片的那一半几乎不走电流。 槽开在电流不走、热照样被抽走的那一侧，这正是移除优先级「导热贡献 ÷ 电流密度」的意思（第 7.3 节）。

- 场图里的 J 峰是单元值，随网格变，在孔缘与圆角有局部集中。它对应判据表里的参考量「法兰 J_max」，只用来看电流往哪里挤；卡交付的是闭式截面 J（第 3.6 节）。两种量不能互比：场峰超过 11 不等于截面 J 不过。峰值处的局部发热由温度场与熔化判断兜底（第 4.7 节）。

- 温度场指出热从哪里走。舌端是铜排夹持温度，从舌端往管孔升温；最热铂出在哪里、离热偶读数多远，看判据「最热铂高出热偶读数」的位置栏。

#### 挖孔前／后的对照怎么做

同一锥形舌片，挖孔前不开槽，挖孔后由求解器定槽与叉臂。两个案例都停在最小可行点，判据值都是二分落点，不能相减当效果；开槽的效果体现在可调参数上（同样过，舌保温薄了多少）。机理有两条：

- 叉臂按 J 补回截面。带内最窄一刀的截面与舌片自己最窄一刀一样大，串联导热路径没有被切断。

- 同保温下少抽热来自两处：槽去掉了那一块两面的保温面（本模型自由边绝热、槽壁不散热，实物槽壁也散热，效应会打折），以及叉臂略高的自热。

要把这两个效应与保温减薄拆开，用控制变量对照：把挖孔后的几何（槽与叉臂照求解器落点）的舌保温钉回挖孔前的值，再解一次，与挖孔前并列比抽热。

v6.1 用侧 Y 形做过这组对照，结论是同保温下开槽加叉臂让每片少抽热，多到法兰反过来向管子灌热，所以求解器才把挖孔后的舌保温落到更薄。那组数属旧口径。 【待决定：侧 Y 形挖孔前／后与同保温对照是否在最终口径下重做；不重做则本节只保留方法，删去对侧 Y 形结论的引述】

# 11 APP 使用方法

## 11.1 三分钟上手

| 步 | 做什么 | 为什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 「① 输入」页填参数；或参考工具页：设计记录 ▾ → 载入设计记录 | 设计记录只提供形状与工况；它自己的厚度是旧链的产物（第 10.1 节），核算整线会从约束盒下角重新解 |
| 2 | 左侧参数表（任何页都在）最上面那组「0 判据限值与可行窗口」：确认两项温差预算，以及终验补跑两关、量舌保温窗口两个开关 | 两项温差预算就是热侧、冷侧两条硬判据的限值，默认各 5 K；放宽多少由填的人负责 |
| 3 | 「② 法兰优化」页：核算整线 | 它会自己走完：解一次 → 判据没过就调可调参数（需要时搜形状）→ 加密复算到数不再变 → 细网格上不过就重解 → 终验三关与舌保温窗口 → 可以出图 |
| 4 | 「① 输入」页改盘径／舌宽／管壁／锥形／解法 | 舌长会自己顶到装配下界；改完停手 1.5 s 会自动重算 |
| 5 | （可选）在「② 法兰优化」页展开「手动分步 ▾」，点「◇ 搜形状（手动分步）」 | 连盘径都还没定、或想看有没有更省铂的形状 |
| 6 | 「③ 结果与出图」：导出本页 3DM；导出安装报告 | 拿到整机几何，在 ② 页输出框里看重量对账；安装报告交现场。界面导出目前取默认段数、段长与管内径，段数或段长不同于默认时是否与求解一致【待决定】 |

## 11.2 五个页签

| 页签 | 放什么 |
| --- | --- |
| 左侧参数表（任何页都在） | 分类折叠，最上面是「0 判据限值与可行窗口」；「5 管几何」里有「铂材牌号」下拉，只能选四类数据齐全的牌号，其余灰显并写明缺哪几类 |
| ① 输入 | 管、法兰几何来源、法兰形状、解法、逐片表（可调参数与只读值）、保温与夹持、几何/工艺、铂金管加热段数、分段控温点 |
| ② 法兰优化 | 核算整线主键、手动分步、五格状态条（设计电流、约束盒下角、导航网格逐轮、加密复算、细网格重解）、输出框 |
| ③ 结果与出图 | 判据表在上；下方七个页签：法兰温度场、法兰电流密度场、管轴向剖面、配套清单、保温方案、舌保温可行窗口、安装报告；出图与存档按钮 |
| 参考工具 | 解析粗看、分段核算、焊接下界小算盘、设计记录；不可交付 |
| 使用说明 | 本页即完整说明书，F1 直达 |

右上状态面板底部有一行「下一步 → 点『…』」，该点的按钮同时加粗加淡蓝底。它只指路，不替人点。

安装报告十节，另有三节：5b 保温方案，7b 三关结论与升温全程的伸长量，8b 每片舌保温的可行窗口。页签、输出框、安装报告三处从同一次结果生成。判据没全过时，报告第一行写「不可作为安装依据」。

## 11.3 核算整线 vs 搜形状

先点核算整线；想省铂再手动搜形状。核算整线先只调旋钮；法兰侧旋钮到顶时，它按下一步指路接着搜形状（会改盘径与舌宽）。 搜形状动盘径、舌宽、锥形；「解法」选两个都算时两族各搜一遍，各选各的最轻，不互比。

核算整线停下时给四种判词之一，下一步各不相同：

| 判词 | 含义 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 可行 | 全判据通过 | 到「③ 结果与出图」出图 |
| 判不了 | 这一点没解到收敛；既不是可行也不是不可行 | 加轮数上限或细化网格重算；不要因此去改形状 |
| 不可行 | 法兰侧旋钮到顶、分派前提不成立或没有旋钮能治；再算一次会得到同一句话 | 看停因；卡几何就改盘径、舌宽或搜形状 |
| 没搜到 | 跑满轮数仍未全过；不是不可行的证明 | 再算一次是有意义的 |

搜形状只在精算全判据通过时写回页面；精算没有全过，不写回，粗筛那一行留在「搜形状结果」下拉里。 加密复算与终验三关只在核算整线里跑，所以搜完必点核算整线，过了才出图。

## 11.4 用自己的 Rhino 图纸

「① 输入」页「法兰几何来源」选「Rhino .3dm 文件」，在「法兰图纸 .3dm」一行点「…」选一张图（各片同一张图、厚度各自解），填图层名。分析会认出管孔、盘径、舌片尺寸、各级台阶、锥形舌与舌根加厚段。点「核算整线」时，它自己先分析图纸、照图纸解一次作基准，再用「◈ 图纸几何 → 参数」把图纸几何交给解析路，之后按解析模式走完。 停留在图纸模式、用手动分步按钮时：法兰厚度那一组框（片数 = 段数 + 1）是厚度倍数，不是板厚；终验不跑升温全程与空管到温两关，也不量舌保温窗口，并写明原因：那两根旋钮不在图纸路径上。

## 11.5 常见问题

- 「◇ 搜形状（手动分步）」是灰的：现在是图纸模式，先点「◈ 图纸几何 → 参数」；或者当前参数还没点过「核算整线」并收敛。

- 两个按钮给的数不一样：一个算的是存好的设计记录，一个算的是页面上改过的参数。

- 加密复算后从过变不过：粗网格把孔边和焊脚那一圈的梯度抹平了，细网格才是真的；点「◆ 细网格重解（加密不过后）」。

- 判据全过但数看着不对：先看 ② 页输出框的收敛信息。状态面板写「✗ 上次解未收敛」时，下面每个数都不能用。

- 判据表里某条温度判据写「判不了那么细」：它的裕度比认证误差还小，既不当过也不当不过。要判得了，得把这一点解得更细。

- 核算整线说「判不了」：这一点没解到收敛，不是形状的事；加轮数上限或细化网格重算。

- 搜形状说「精算没有全过」：这一族在粗筛里最轻的形状，精算后没过；页面没被改动，要看它的判据表就在下拉里选它。

- 舌保温可行窗口一档都落不进：当前判据下这片没有可制造的舌保温。不改判据、不硬凑；要放宽就在参数表那两项温差预算里填，并对放宽负责。

# 12 现场待确认的数与结论

| 量 | 现在按什么算 | 一旦不同，影响多大 |
| --- | --- | --- |
| 法兰截面的设计电流密度 J | 预设 10（可改），极限 J + 1 | J 每改 1，法兰截面和铂重都跟着变；最值得现场给一个数 |
| 控温热偶的读数误差 | 两项温差预算各 5 K，= 段中点热偶在 1100 °C 的误差 | 它就是热侧、冷侧两条硬判据的限值；换热偶或重新标定后在参数表里改，放宽等于放宽温差预算 |
| 铜排表面状态 | 氧化铜发射率 0.7 | 抛光铜 0.05，差 14 倍 |
| 焊接方法 | 现场手工焊；烧穿下界取参数表默认 0.6 mm，是待现场确认的假设 | 行业常规手工 TIG 约 0.5、自动 TIG 约 0.3、激光约 0.1 mm，差一个量级 |
| 圆盘保温 20 mm | 默认值，整盘一个厚度 | 历史值，仓库里查不到出处；它是管根温度的直接上游，改它判据表要整张重算 |
| 保温材料 k(T) | 三层取参数表系数 | 系数出处是空的，保温方案表上印「出处待补」 |
| 管端靠圆盘那一段保温的渐变减薄 | 模型未建，管保温沿全长等厚 | 影响局部，方向偏乐观：角部实际比模型多散一点热 |

设计输入待定、尚无出处的几项（不是现场量得出的数，但同样不得当成已定）：

| 项 | 现在按什么算 | 为什么要定 |
| --- | --- | --- |
| 空管到温稳态的控温点 | 全线取升温目标 1150 °C | 口径待定；它决定空管态的场与管强度许用侧 |
| 1000 °C 持久强度数据 | 缺；低于拟合下限 1100 °C 的段按保守上界判 | 上界规则不是真值；要真判得补数据、重拟系数 |
| 舌保温搜索上界 20 mm、板厚上界 6 mm | 求解器约束盒的上界 | 无出处，且在一些形状上真的在咬 |
| 升温伸长 1000 °C 以上 | 外推，表上标明 | 没有人判过能否用来定现场余量 |
| 电阻率、热导率、比热按牌号 | 已接进求解链（默认 Pt 逐位不变） | 选非纯铂牌号的整线算例还没有整线判过，各判据往哪边推没有算过（第 4.9 节） |
| 空管管腔辐射系数 | 0.023 W·m/K；另一档估计 0.056 W·m/K | 两档都是推理估算，未经实测，取舍没有依据；影响空管到温结论（第 4.1 节） |
| 焊接屈曲的平均比热 | 145 J/(kg·K) | 按纯铂比热式在 0 °C 到熔点取中点约 157，差 8 %；改它会挪板厚下角与铂重（第 4.6 节） |
| 裸舌等效厚度 | 0.30 mm，热解里按内层保温、外表面发射率 0.45 计 | 仓库里查不到出处；它是舌保温下角，也是窗口下侧可能的边界（第 4.8 节） |
| 圆盘保温界面上界 | 60 mm | 无出处 |
| 最小性 | 各判据所需值随其余可调参数只增不减时成立 | 金属类可调参数同时服务两条判据时前提不一定成立，未核（第 7.1 节） |
| 格点走格 | 格点裕度小于认证误差时往保守方向走格 | 只由人造裕度函数的门验过，真算例上没触发过 |
| 网格层 F3／F4／F7 | 发热按格；分区按格心；细区半径跟舌长走 | 未做，照实列出（第 9 章）；F6 孔边整格定电位 2026-09-23 已改为孔面上定电位，两条新暴露的门槛门红着交 |
| 合并树的 Windows 门 | 全 sln 编译、界面走查、抓图 | 一道都没跑 |

结论：本报告以判据体系与传导链为基础，把计算流程定为「升温电流 → 按 J 定截面 → 场定孔 → 可调参数求解 → 加密复算 → 终验三关」的因果链，形状（盘径、舌宽、锥形、孔族）交给形状搜索。判据以控温热偶读数为基准，分工况卡交付，判定分辨率落到随结果交出的认证误差上。所有数与图都由同一份设计记录经同一条链生成。最终口径下两份设计的结果待重解补上；合并树上的界面走查与抓图尚未跑。 限制与待确认的数如实列在上面。

# 版本说明

- v6.0（2026-09-11）：计算流程改为设计因果链（设计电流 → 按 J 定截面 → 场定孔 → 可调参数求解 → 终验），形状交给形状搜索；判据体系与传导链沿用前版。

- v6.1（2026-09-12）：每条公式附符号表与单位；新增法兰「初始值 → 结果值」并列、计算流程与边界环境（10.5 节），温度场与电流密度场及同保温对照（10.6 节），侧 Y 形 3DM（10.3 节），论证与验证手段一览（9.1 节）；去掉开发过程中的比较与轶事，只比较开发完成后的结果；设计输入不带人称，来源见 2.3 节表。

- v6.1 修订（2026-09-16）：3.5 节设计电流一句「上界、确定、闭式」改为「确定、闭式」并注明它不是整线稳态段电流的上界；截面 J 与升温判据的口径不变。v6.0 同句一并改。

- v7.0 草案（2026-09-23）：口径随程序现状整体更新；结果数待最终口径重解后补。改了什么、为什么：

  - 判据：热侧、冷侧两条硬判据改以控温热偶读数为基准，因为模型算的管根温度会被设计变量挪走，拿它当基准等于靶跟着箭跑；两条的限值改为参数表两项温差预算，默认 5 K。「圆盘区最高温 − 管温」「法兰增量温降」降为旧判法参考量。判据分带玻璃稳态与空管到温稳态两态各自卡交付。接合区缠绕圈数降为参考行，交付物是保温材质与各区厚度方案，因为怎么包由现场定。管强度在拟合区间外用保守上界判。

  - 求解与数值：外层耦合停机改为绝对容差 0.025 K，并随结果交认证误差，温度判据裕度小于它就判不了那么细；段解三层容差为段电流 0.005 A、段内 Picard 0.001 K、段内边值 0.0005 K。求解器判词四态，判不了与旋钮到顶分开，判不了不推去搜形状。二分在图纸格点上走，舌保温一格 0.5 mm，等于包法每层，交付值就是被判过的值。求根、终局复核、加密复算用同一张网格。终验按顺序跑齐三关并量每片舌保温窗口。

  - 网格：解析板逐格精确积分、面长按有料长度、管孔边界为圆弧、碎格并入邻格；孔边零电位与管温都施加在弧面上、距离取法向距（2026-09-23）；仍开放的三处照实列出。

  - 物性：写明电阻率、热导率、比热在求解链里仍按纯铂，只有持久强度与热膨胀按牌号。

  - 结果：v6.1 第 10 章的全部结果数与图都算于上述变更之前，口径已变，本版不沿用；W08、W06 两份设计在最终口径下的数写作待补，盘 Ø56 与侧 Y 形两个案例是否重算待决定。

  - 圆盘保温 20 mm 的出处由「现场实况」改为「历史值，出处待补」，因为仓库里查不到出处。

  - APP 使用方法按现行界面重写：输入页新分组、牌号灰显、结果页七个页签、安装报告 5b／7b／8b、四种判词与指路。

  - 写法：判据只用全名，不写代号；不带人称；不用破折号。

# 附录　符号总表

同一个字母在不同节里可能是不同的量（σ、ρ、P、A、t、θ），表里按节标出；单位一律给国际单位，工程上惯用的单位在括号里。

| 符号 | 含义 | 单位 | 出现在 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | 焊脚，= max(板厚, 管壁厚) | mm | 2.4、8.1 |
| Aw | 单道角焊缝截面积 | mm² | 2.4 |
| A | 管壁截面积 | m² | 4.1、4.2 |
| A | 法兰某一必经截面的面积（舌片：宽 × 厚；圆盘各圈：周长 × 厚） | mm² | 3.6 |
| A | 舌片截面积 | m² | 4.5 |
| A放大 | 外层耦合停机放大 = max(闭式 × 1.1, 实测雅可比) | 无量纲 | 5.3、9 |
| b | 焊缝所在板的无支撑宽度（法兰盘：盘半径 − 管孔半径） | mm | 4.6 |
| C | 收缩力经验系数，0.2（在钢上标定） | 无量纲 | 4.6 |
| C管 | 管段热容（铂管质量 × 比热，加保温层热容的一半） | J/K | 3.5 |
| c、c | 0 °C 到熔点的平均比热，145 | J/(kg·K) | 4.6 |
| E | 弹性模量，168 GPa（推导中约掉） | Pa | 4.6 |
| E | 电场强度 | V/m | 3.1 |
| e认证 | 认证误差 = 放大 × 停机残差（步长与真残差取大） | K | 5.3、9 |
| g | 段 ↔ 法兰耦合的环路增益 | 无量纲 | 9 |
| g面 | 孔边弧面的导热 | W/K | 4.3 |
| heff | 管外表面等效换热系数 | W/(m²·K) | 4.1 |
| h′ | 管外散热的切线斜率 | W/(m²·K) | 4.2 |
| h | 网格中带尺寸 | mm | 9、10.5.1 |
| I | 电流（段电流、片电流、设计电流、舌片电流） | A | 3.4、3.5、3.6、4.1、4.5 |
| I共用 | 共用片电流 = √3 I | A | 3.4 |
| J、J | 电流密度 | A/m²（A/mm²） | 3.1、3.2、3.3、3.6、4.5 |
| Jstab | 局部失稳电流密度上限 | A/m² | 4.5 |
| j | 虚数单位 | 无量纲 | 3.4 |
| k | 铂导热系数（纯铂式） | W/(m·K) | 4.1、4.2、4.5 |
| kArad | 空管管腔轴向辐射折成的等效轴向导热（带玻璃为 0） | W·m/K | 4.1 |
| kb | 板屈曲系数，0.43 | 无量纲 | 4.6 |
| K | 面电流密度 | A/m | 3.3 |
| L | 最不利点到最近定温锚点的距离 | m | 4.5 |
| ℓt | 段端温度扰动的衰减长度 | m | 5.3 |
| ℓ | 舌片发热段长度（自由段） | m | 4.5 |
| Lf | 熔化潜热，113×10³ | J/kg | 4.6 |
| m | 铂质量 | kg | 3.2 |
| mH,j、mC,j | 第 j 片热侧、冷侧裕度（正 = 过） | K | 6.3 |
| M | 段间端温映射的实测雅可比 | 无量纲 | 5.3、9 |
| P | 电功率 | W | 3.2 |
| P、Pmax、Pmin | 舌片发热；局部稳定允许的上界；不抽管所需的下界 | W | 4.5 |
| P | 管外周长 | m | 4.1、4.2 |
| P移除 | 移除优先级 = 导热贡献 ÷ 电流密度 | 与量纲约定有关，只比大小 | 7.3 |
| Rj | 第 j 片的热偶读数基准（两条裕度相加时消去） | °C | 6.3 |
| qv | 体积生热率 | W/m³ | 3.1 |
| qA | 单位板面积发热 | W/m² | 3.3 |
| q玻璃 | 单位长度传给玻璃的热流（空管为 0） | W/m | 4.1 |
| Q | 法兰自管孔抽走的热流（判据「管孔净流入」，带玻璃稳态须 > 0） | W | 4.2、4.3 |
| Q管散热 | 管段散热功率 | W | 3.5 |
| R管 | 管段电阻 | Ω | 3.5 |
| r停 | 外层耦合停机时步长与真残差两者取大 | K | 5.3、9 |
| SF | 焊接下界安全系数，2.0 | 无量纲 | 4.6 |
| t | 板厚 | m（mm） | 3.3、4.6 |
| t | 时间（dT/dt 里） | s | 3.5 |
| t舌 | 舌片厚 | mm | 3.6 |
| tmin | 焊接屈曲下界 | mm | 4.6 |
| TCR | 电阻温度系数 = (1/ρ)(dρ/dT) | 1/K | 4.5 |
| T | 温度 | K、°C | 3.5、4.1、4.4 |
| T∞ | 环境温度，25 °C | K | 4.1 |
| T热偶 | 热偶读数基准：端片取本段设定值，共用片取两侧设定值的开尔文对数平均 | °C | 4.2 |
| T根,无法兰 | 同一管根点在无法兰基线下的温度 | °C | 4.2 |
| Tmax,j | 第 j 片圆盘峰、舌片区峰、接头管根较热端三者之最高 | °C | 6.3 |
| Troot,cold,j | 第 j 片接头管根较冷端 | °C | 6.3 |
| T管、T格 | 管根温度（施加在孔边弧面上）；与该弧面相邻那一格的温度 | °C | 4.3 |
| ΔT根 | 法兰增量温降（参考量，旧判法） | K | 4.2 |
| ΔT | 舌片热端与冷端（压接段）的温差 | K | 4.5 |
| ΔH、ΔC | 两项温差预算（设计输入，默认各 5 K） | K | 6.3 |
| Δx | 段网格步长 | m | 5.3 |
| ΔTm | 熔点 − 初温 = 1768.2 − 20 | K | 4.6 |
| V | 铂件体积 | m³ | 3.2 |
| wmin | 舌片最窄有效宽 | mm | 3.6 |
| x | 沿管轴坐标 | m | 4.1 |
| ∇ | 板面内的二维梯度算子 | 1/m | 3.3 |
| π | 圆周率 | 无量纲 | 2.4、4.1、4.6 |
| α | 线膨胀系数，1.0×10⁻⁵ | 1/K | 4.6 |
| β | 焊道宽／板厚，2.0 | 无量纲 | 4.6 |
| ε | 发射率：铂 0.18、保温外表面 0.45、铜排（氧化铜）0.7 | 无量纲 | 4.4 |
| ηmelt | 熔化效率，0.35 | 无量纲 | 4.6 |
| θ | 相位角 | ° | 3.4 |
| θ | 对平台温度的偏离 | K | 4.2 |
| κ′ | 按有料份额加权的 J 重构方向条件数；满格为 1，小于 0.2 时只沿强方向重构 | 无量纲 | 3.3、9 |
| ν | 泊松比，0.39 | 无量纲 | 4.6 |
| ρ | 铂电阻率（求解链按纯铂二次拟合） | Ω·m | 3.1、3.2、3.3、4.1、4.5 |
| ρ | 密度（4.6 节推导中约掉） | kg/m³ | 4.6 |
| ρm | 铂密度，21 450（整线铂重一律用此纯铂值） | kg/m³ | 3.2、10.4 |
| σ | 电导率 = 1/ρ | S/m | 3.3 |
| σ | 斯特藩-玻尔兹曼常数，5.670374×10⁻⁸ | W/(m²·K⁴) | 4.4 |
| σcr | 板屈曲临界应力 | Pa | 4.6 |
| φ | 电位 | V | 3.3 |
| 1 | 单位阵 | 无量纲 | 5.3、9 |